NE-2 阅读指南 —— 直接海水电解：局部反应环境调控（*Nat. Energy* 2023, 8, 264–272）

编制日期：2026年09月22日

元信息：Guo J., …, Shi-Zhang Qiao, Tao Ling · Direct seawater electrolysis by adjusting the local reaction environment of a catalyst · Nat. Energy 2023, 8, 264–272（9 页）｜DOI 10.1038/s41560-023-01195-x

精读报告：文献精读-88-海水电解局部环境NE2023.md｜页码规矩：印刷页 = PDF 页 + 263（PDF p.3 = 印刷 p.266）

状态：待读

📑 文章结构总览（先看这张表再读）

| 章节 | 印刷页 | 内容要点 |
| --- | --- | --- |
| Abstract | p.264 | 硬 Lewis 酸层 → 原位局部碱性 → 提升两极动力学、避免 Cl⁻ 侵蚀与沉淀 |
| Introduction | pp.264–265 | 海水电解的两个痛点；提出"硬 Lewis 酸层"策略；Cr³⁺ 为何最硬、Cr₂O₃ 为何电化学惰性稳定 |
| Results · Limitation of seawater electrolysis and proposed strategy | p.265 | 对照实验：CoOₓ 在碱化海水 100 h 衰减约 47%，自然海水中 50 h 内电流几乎归零 |
| Results · Quantification of catalyst surface's local alkalinity | p.266 | ⭐ 三电极对比（Cr₂O₃-CoOₓ vs CoOₓ / Fe-NiOOH / RuO₂）；RRDE 定量界面 pH；性能数据；"该策略对 NiOₓ、MnOₓ 同样适用" |
| Results · Chlorine chemistry inhibition | p.267 | XPS 几乎无 Cl 物种；OER 选择性约 98%；表面 OH⁻ 过量近两个数量级 |
| Results · Revealing the origin of local alkalinity | p.267 | 原位红外：H₂O∗ 谱带随电位向 OH∗ 位移；并提到 ¹⁸O 动力学同位素效应佐证 |
| Results · Origin of enhanced HER activity and stability | p.268 | DFT：Cr₂O₃ 水解离能垒 0.08 eV；阴极表面 pH 升高促进 HER |
| Results · Flow-type natural seawater electrolyser | pp.268–269 | 通液式器件：25 °C/2.33 V → 1.0 A cm⁻²；60 °C/1.87 V → 1.0 A cm⁻²；500 mA cm⁻² >100 h |
| Conclusions | p.269 | 总结"局部环境工程"的普适性 |
| Methods | pp.269–271 | 见下方子节表（含 界面 pH 测量法） |

Methods 子节（做实验时直接翻这几页）：

| 子节 | 页 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Materials synthesis | pp.269–270 | CrₓOᵧ-CoOₓ 系列（0.02/0.04/0.10/0.15/0.20 M Cr(NO₃)₃）；NiOₓ、MnOₓ、Cr₂O₃-NiOₓ、Cr₂O₃-MnOₓ、TiO₂-CoOₓ 同法制备 |
| Materials characterization | p.270 | XRD/XPS/SEM 等 |
| Seawater electrolysis | p.270 | 三电极测试条件 |
| ⭐ Measurement of pH on the catalyst surface | p.270 | IrO₂ 修饰 RRDE 的界面 pH 定量法（含标定与收集效率 N_D = 0.37） |
| In situ IR spectroscopy | p.270 | 原位红外测 H₂O∗/OH∗ |
| In situ UV–visible spectroscopy | p.270 | 原位紫外–可见（ClO⁻ 等物种） |
| Flow-type seawater and pure water electrolysers | p.270 | 器件组装参数（9 cm² 电极、膜预处理、喷涂、热压、流速、载量） |
| Computational methods and models | p.270 | DFT 水解离能垒等 |

一句话定性

"界面微环境调控"的范式论文 + 器件级验证模板。它不改催化剂的电子结构，而是在电极表面造一个局部化学环境（局部 pH、离子组成、双电层）；思路与工具可迁移，但核心机制在强酸中不成立——所以读它是学思路、学工具、学写法，不是学机制。

🔴 第一优先

1) Introduction（**pp.264–265**）——痛点与策略

• 两个痛点：近中性（pH ≈ 8.0）下动力学慢、活性低；Cl⁻ 侵蚀与 Mg²⁺/Ca²⁺ 沉淀导致失活。

• 策略：在过渡金属氧化物表面引入硬 Lewis 酸层（Cr₂O₃）——动态劈裂水分子并捕获羟基阴离子 → 原位生成局部碱性微环境 → 提升两极动力学、阻挡 Cl⁻、抑制沉淀。

• 为什么选 Cr：Cr³⁺ 是过渡金属中最硬的 Lewis 酸（pKa 2.05）；Cr₂O₃ 电催化惰性且全电位区间电化学稳定（只调环境、不参与催化）。

2) Results · Quantification of catalyst surface's local alkalinity（**p.266**）——三套证据之一

• RRDE 定量界面 pH：6 at% Cr₂O₃-CoOₓ 在 1.60 V vs RHE 时表面 pH 接近 14（方法见 Methods p.270）。

• 性能：自然海水（仅过滤）中 1.89 V → 150 mA cm⁻²、1.99 V → 400 mA cm⁻²（75% iR 补偿）；1.80 V 稳定 >200 h。

• 顺手一句很有用：该策略对 NiOₓ 与 MnOₓ 同样适用（Cr₂O₃-MnOₓ 活性显著高于原始 MnOₓ）→ 你课题的间接先例（但酸性需重新验证）。

3) Results · Revealing the origin of local alkalinity（**p.267**）+ Origin of enhanced HER（**p.268**）——另两套证据

• 原位红外：H₂O∗ 谱带随电位向 OH∗ 位移（p.267）；文中还提到 ¹⁸O 动力学同位素效应佐证路径（p.267）。

• DFT：Cr₂O₃ 上水解离能垒仅 0.08 eV（p.268）。

🔴 第二优先：可迁移的三件工具

| 工具 | 章节位置 | 对你的用途 |
| --- | --- | --- |
| ① 界面 pH 定量 | Methods · Measurement of pH on the catalyst surface（p.270） | 该 RRDE 上的 IrO₂ 层本身就是 CV 电沉积制备——本文唯一能直接照做的电沉积步骤 |
| ② ¹⁸O KIE 判路径 | Results · Revealing the origin…（p.267） | 判断 MnO₂ 是否作为晶格氧源参与（对应你"Mn 是缓冲还是参与"的核心问题） |
| ③ 反应后相与侵蚀分析 | Results · Chlorine chemistry inhibition（p.267）+ Methods（p.270） | XRD/XPS 查沉淀相与侵蚀物种 → 对应你课题"反应后相分析 + 电解液溶出定量" |

🔴 第三优先：器件级验证与稳定性量化模板

• 章节：Results · Flow-type natural seawater electrolyser（pp.268–269） + Methods · Flow-type…electrolysers（p.270）

• 参数：9 cm² 电极、膜预处理、催化剂喷涂、热压、流速、载量

• 写法："电流密度 — 时长 — 保持率"三要素 + 法拉第效率（H₂ ≈ 93%、O₂ ≈ 92%，pp.264、269）

• 对标：25 °C、2.33 V → 1.0 A cm⁻²；60 °C 仅需 1.87 V → 1.0 A cm⁻²；500 mA cm⁻² 稳定 >100 h

⚪ 可以快读/跳过

• Introduction 中关于海水资源与氢能的宏观铺垫（p.264 前半）：扫读即可。

• Results · Chlorine chemistry inhibition（p.267）的 Cl⁻ 化学细节：只需记住"XPS 几乎无 Cl、选择性 ~98%、表面 OH⁻ 过量近两个数量级"三句。

• Conclusions（p.269）：与 Abstract 重复，扫一眼。

• Methods 里的 UV–vis 与计算细节（p.270）：除非你要复现界面 pH 法，否则略读。

⚠️ 边界条件（必须写进 pre 的"局限"，这是加分点）

1. 机制不可照搬：Cr³⁺ 的 pKa 仅 2.05，pH<2 时极易以离子态存在 → "靠硬酸阳离子劈水造局部碱性"在强酸中不成立（Introduction, p.265 + R1）。

2. 范式差异：Cr₂O₃ = 惰性屏障型（稳定但不参与）；你的 MnO₂ = 氧化还原缓冲型（Mn⁴⁺/Mn³⁺ 可逆变价，通过接住/回供电子抑制 Ru 达到易溶高价态）→ "Cr₂O₃ 稳定但不参与，MnO₂ 参与但需自身稳定"（R2）。

3. 稳定性判据不同：本文用衰减率/保持率（Results · Flow-type…, pp.268–269），无 ICP 溶出定量、无 S-number → 你的酸性体系必须自补。

🧭 读的时候带着这 5 个问题

见同目录 01-五个问题与标准答案.md

🎯 对 9.24 pre 的用处（**注意：本轮 PPT 正式内容只用 mentor 指定的 5 篇文献**）

| PPT 页 | 用它的什么 | 章节位置 |
| --- | --- | --- |
| P2 Background | "界面/位点周围的环境决定动力学与稳定性"这一视角 | Introduction（pp.264–265） |
| P6 Literature review III（界面与器件层） | ① 局部微环境调控的范式 ② 三件可迁移工具 ③ 器件级"三要素 + 法拉第效率"写法 | p.266 / p.267 / p.270 / pp.268–269 |
| P8 Risk & go/no-go | 用"局部环境"框架支撑"在 Ru 位点外包一层能劈水/捕获中间体的氧化物"的假设（R2） | p.266 + R2 |
| P10 Experiment plan II | 界面 pH 定量（RRDE）、¹⁸O KIE、反应后 XRD/XPS 相分析 | p.270 / p.267 |
| Q&A 备答 | 被问"能不能照搬到酸性"→ 直接答 Cr³⁺ pKa 2.05 不成立（显示你读透了边界） | p.265 |

⚠️ 这篇文献没给的（缺口）

• 酸性体系的一切（本文 1 M KOH / 近中性海水）→ 稳定化幅度不可外推（R1/R2）。

• 定量溶出数据（无 ICP-MS 速率、无 S-number）。

• 与 Ru 直接相关的内容几乎没有（本文体系是 CoOₓ / MnOₓ）→ 与 Ru 的连接全靠你自己论证（R2）。