课题 65 总汇报：低铱 OER 催化剂的科学图景与实验路线

编制日期：2026年09月09日

撰写：DSH 学术助理 ｜ 日期：2026-09-02 ｜ 定位：课题65（微波合成低铱 MnO₂–IrO₂ 催化剂 · PEM 水电解耐久析氧）入选后的总学习汇报

内容：① 课题全景与立项逻辑 ② 相关文献总学习（官方 2 篇 + 方法学补充）③ OER 反应过程与背景（机理/热力学/动力学/评价）④ PEM 电解背景 ⑤ 合成与表征路线 ⑥ 实验设计要点与里程碑

1. 课题全景：为什么做"低铱"？

绿氢的产业瓶颈不在电解槽本身，而在阳极催化剂。 PEM（质子交换膜）水电解是唯一能直接对接可再生能源波动、产氢纯度最高、电流密度最大的电解技术，但它的阳极工作在强酸性 + 高氧化电位环境——这几乎是材料的"火葬场"：绝大多数非贵金属在酸性析氧电位下会溶解，唯一兼具高活性与耐酸性的元素只有 Ir（钌活性更高但溶解更快）。于是 PEM 电解槽被 Ir 供应卡死：

• Ir 年产量仅约 8-10 吨（铂矿副产品），全球 PEM 产能扩张直接受其约束；

• 单台 MW 级 PEM 电解槽阳极 Ir 用量以公斤计，成本占比显著；

• 产业界共识：把 Ir 载量从 ~2-3 mg/cm² 降至 <0.5 mg/cm² 甚至更低，同时保持寿命，是 PEM 大规模部署的头号材料学任务。

课题 65 正是这一产业痛点的直接回应：用 MnO₂ 做载体与电子结构调节剂，把 IrO₂ 分散成低载量异质结构，在保持活性与耐久性的前提下把 Ir 用出"每一颗都干活"的效率。

2. 相关文献总学习

2.1 官方[1]：Li et al. *Science* 2024, 384, 666（MnO₂ 还原 → 原子分散六价 Ir）

这是课题 65 的"直接原型论文"，确立了一条反直觉的合成逻辑：

• 核心发现：MnO₂ 不只是惰性载体——它能把 Ir 前驱体中的 Ir 还原并稳定为原子分散的 Ir⁶⁺（六价氧化态）。通常高氧化态 Ir 氧化物（IrO₃ 类）不稳定，但 MnO₂ 晶格/表面的电子环境使其亚稳存在；

• 催化后果：Ir⁶⁺ 位点的 d 带空穴浓度极高，对 OER 中间体（尤其 O）的吸附能落到火山图顶点附近，质量活性（A/g_Ir）比商业 IrO₂ 高一个数量级以上；

• 方法学启示（对课题 65 最重要）：载体-金属的氧化还原耦合（MnO₂ 作为还原剂/电子缓冲池）可以同时解决"分散度"和"电子结构调控"两个问题。课题 65 的 MnO₂–IrO₂ 异质结构正是这条思路的"纳米颗粒版"——不追求单原子，而追求异质界面的协同。

• 对毕设的靶点：界面电子转移（MnO₂ → IrO₂ 方向）、Ir 氧化态（XPS 测 Ir 4f 结合能）、OER 中间体吸附（对比负载前后 Tafel/过电位变化）。

2.2 官方[2]：Yang et al. *Adv. Mater.* 2025, 37, 2507560（S 掺杂 IrO₂ → 晶格氧机制）

低铱催化剂最大的敌人不是活性，是稳定性（Ir 溶解/催化剂降解）。这篇给出"机制级"稳定策略：

• 背景：IrO₂ 在酸性 OER 中遵循两种路径——吸附质演化机制（AEM，表面位点循环，稳定但动力学有上限）与晶格氧机制（LOM，晶格 O 直接参与 O-O 偶联，活性高但晶格氧流失导致 Ir 溶解）；

• S 掺杂的妙处：把 IrO₂ 从 LOM "拨回" AEM（途径切换），牺牲部分本征活性换取稳定性；在低 Ir 载量下，稳定性权重远大于活性，因为单位质量 Ir 的寿命决定电解槽更换周期；

• 对毕设的靶点：耐久性测试（计时电位/电流）是评价的核心手段；S 或类似阴离子掺杂可作为 MnO₂–IrO₂ 体系的"第三组分"探索方向（进阶延伸）。

2.3 方法学补充：OER meta-analysis（*Nat. Commun.* 2019, 10, 1493，已精读）

从数百篇文献数据中挖掘 OER 催化剂"性质-性能"统计关联。核心价值：

• 活性评价必须归一化（比表面积归一 vs 质量归一，结论可能相反）；

• 电子结构描述符（eg 填充、d 带中心）与活性的关联在统计层面存在但分散大——单点对比不可靠，要建自己的数据表；

• 对毕设的方法论意义：你的 Ir 含量梯度（0.05→0.2 等）本身就是一张"组成-活性-稳定性"数据表，用统计思维而非个例思维解读。

2.4 待补官方文献（手动下载后精读）

• Li 2024 Science 全文（DOI 10.1126/science.adg5193）——精读其合成细节与 XPS/EXAFS 证据链

• Yang 2025 Adv. Mater. 全文（DOI 10.1002/adma.202507560）——精读 S 掺杂量与 LOM/AEM 判据

3. OER 反应过程与背景（核心）

3.1 反应总式与热力学

酸性 OER：2H₂O → O₂ + 4H⁺ + 4e⁻，E° = 1.23 V vs RHE（同一电位，碱性为 4OH⁻ → O₂ + 2H₂O + 4e⁻）。四电子转移是所有电化学反应中最"难"的类型之一——因为它涉及 O=O 双键的形成与多个质子耦合电子转移（PCET）步骤，动力学缓慢是本征的。

3.2 反应路径：AEM vs LOM（两条主线）

吸附质演化机制（AEM）——表面金属位点循环：

1. 活性位 M 上水分子解离吸附，生成 OH（M–OH）；

2. OH 去质子化生成 O（M=O）；

3. O 与第二个水分子反应生成 OOH（M–OOH）；

4. OOH 去质子化并释放 O₂，活性位复原。

每一步都是一个 PCET（OH→O 与 O→OOH 各 1e⁻/1H⁺），决定速率的是 O 与 OOH 结合能之差——理想的催化剂应让中间体吸附"不太强也不太弱"（Sabatier 原则/火山图）。AEM 中 O₂ 来自两个水分子的 O，晶格 O 不参与（稳定）。

晶格氧机制（LOM）——晶格 O 直接参与：

在过渡金属氧化物（IrO₂、RuO₂、钙钛矿）高电位下，晶格氧可直接参与 O–O 偶联（如两个邻近晶格 O 或晶格 O+表面 O 耦合），绕过 OOH 中间体。优点：绕开 AEM 的吸附能标度关系（火山图顶点限制），活性上限更高；代价：晶格氧空位累积 → 金属（Ir）溶出 → 结构坍塌。LOM 是"活性换寿命"的危险交易——这正是 Yang 2025 用 S 掺杂做"机制开关"的原因。

3.3 动力学与过电位分解

实际电解需要 1.8-2.0 V 槽压（热力学 1.23 V），多出的 0.6-0.8 V 即各类过电位：

• 活化过电位（η_act）：OER 本征动力学，由催化剂决定——评价指标：10 mA/cm²（或 100 mA/cm²）处的过电位（η@10，好催化剂 <300 mV）、Tafel 斜率（好催化剂 40-60 mV/dec）；

• 欧姆过电位（η_ohm）：膜电阻/接触电阻——用 EIS 分离（高频截距=欧姆电阻）；

• 浓差/传质过电位：气泡覆盖、离子传输——旋转圆盘电极或流动池中控制。

对实验的启示：η@10 必须在 iR 补偿后报告（否则数据不可比）；Tafel 斜率反映机理（~40 mV/dec ≈ 第二电子转移决速；~120 mV/dec ≈ 首电子转移决速）；EIS 的 Nyquist 图第一半圆（电荷转移电阻 Rct）与活性相关。

3.4 稳定性评价（低铱课题的生命线）

• 计时电位/计时电流（恒流/恒压长跑）：记录电位/电流随时间漂移；Ir 溶解用 ICP-MS 测电解液 Ir 浓度；

• 加速老化（电压循环/方波）：模拟电解槽启停；

• 对比基准：商业 IrO₂ / Ir black 必须同条件跑——低铱催化剂的卖点全靠"归一化到 Ir 质量"的对比（质量活性 A/mg_Ir、比活性）。

4. 合成路线：微波辅助多元醇法

• 乙二醇（EG）：既是溶剂又是温和还原剂——高温下氧化为乙醇酸/乙二醛，释放电子还原金属前驱体；EG 高沸点（197°C）允许高温反应，介电常数高利于微波吸收；

• 微波加热 vs 传统加热：体相快速均匀加热（而非热传导）、成核过饱和度均匀 → 粒径分布窄、可重复性好；参数：功率/温度/时间/升温速率；

• MnO₂–IrO₂ 异质结构形成：先制 MnO₂（或原位生成）→ Ir 前驱体（H₂IrCl₆/IrCl₃）在 EG 中被还原沉积于 MnO₂ 表面 → 控制 IrO₂ 负载量（投料比）与结晶度（温度/时间）；

• 变量矩阵（对应手册）：前驱体浓度 × IrO₂ 负载量 × 反应温度 × 反应时间 × 微波条件——建议先固定 3 个扫 1 个（一变量一实验），避免组合爆炸。

5. 表征与电化学测试闭环

| 环节 | 手段 | 回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| 物相 | XRD | IrO₂/MnO₂ 晶相、有无金属 Ir、晶粒尺寸（Scherrer） |
| 形貌/界面 | SEM/TEM/HRTEM/EDX | 异质结构是否形成、Ir 分布、晶格像 |
| 表面化学 | XPS | Ir 氧化态（4f）、Mn 价态、界面电子转移方向 |
| 电化学 | LSV（iR 补偿） | η@10、η@100；质量活性归一 |
| 动力学 | Tafel | 决速步/机理线索 |
| 界面电阻 | EIS | Rct 随负载量变化 |
| 稳定性 | 计时电位/电流 + 循环 | 寿命、溶解（ICP-MS 可选） |

6. 实验设计要点与里程碑

• 基线先行：商业 IrO₂ 与纯 MnO₂ 必须作为对照组（MnO₂ 本身有 OER 活性但酸性下会溶解——这也解释了为什么 MnO₂ 只做载体+促进剂而非主体）；

• 10 月（进组）：安全培训/设备熟悉/复现一篇文献的 MnO₂–IrO₂ 合成

• 11-12 月：合成参数矩阵第一批（负载量梯度为核心）；XRD/XPS 表征

• 1 月（CA1）：电化学评价闭环，η@10 与质量活性数据表

• 2-3 月：稳定性测试 + 最优组成迭代（S 掺杂等进阶可选）

• 4-5 月（CA2）：成文——组成-结构-活性-稳定性关联结论 + 论文骨架

风险预案：①微波反应器不可用 → 常规油浴多元醇法（降级不影响主线）；②Ir 溶解/负载量上不去 → 调 EG/水比例与还原温度；③酸性 OER 数据波动 → 严格 iR 补偿与 RHE 校准，建立标准测试 SOP。

• 汇报完 · 课题 65 全流程参考《课题65-入选指南-硕士前景与FYP准备.md》