9.24 组会答疑手册 —— PPT 配图、go / no-go、附表数据逐条

编制日期：2026年09月22日

配套文件：9.24-pre-最终版.pptx（= 你手改的 9.24-pre-中文对照版.pptx + 6 张修正配图，文字与版式未动）

适用场合：2026-09-24（周四）16:30 组会，Prof. Xue Junmin + 禹俊辰老师

0. 这份手册怎么用

三块内容，对着 PPT 的三个"最容易被追问"的位置：

| 位置 | 你被问到的概率 | 本手册章节 |
| --- | --- | --- |
| P5 两幅图（台阶图 + 火山图） | 高（PI 会问"这个 0.37 是什么"） | §1、§2 |
| P9 左图（MnO2 稳定窗口）+ go/no-go | 最高（这是整个方案的风险命门） | §3、§4 |
| P11 附表每一个数字 | 中（PI 会挑一个问来源） | §5 |

一条总纪律写在最前面，也是附表最后一行那句话：附表上每一个数字都能追到五篇指定文献的某一页；凡是五篇里没有的数（S-number、ICP-MS 溶出速率），一律说"这是我们要自己测的"，不要顺口报一个数。

1. P5 左图：四步台阶图（标度关系为什么会卡住活性）

1.1 图上画了什么

• 横轴：析氧反应（OER）的四个连续步骤 step 1 → step 4；纵轴：每一步的吉布斯自由能变化 ΔG per step（eV）。

• 每个 step 两组柱子：蓝色 = ideal catalyst（理想催化剂），橙色 = AEM (scaling-limited)，即受标度关系限制的实际氧化物表面。

• 灰色虚线 = 1.23 eV，热力学平衡值。

1.2 逐项含义

① 为什么"理想"是 4 × 1.23 eV（合计 4.92 eV）

酸性 OER 是四电子过程：2 H2O → O2 + 4 H+ + 4 e-。把总能量平均分到四步，每步 1.23 eV，对应平衡电位 1.23 V vs RHE。如果四步真的等分，过电位就是 0。所以蓝色柱子是"不存在的完美催化剂"，它只是参照线。

② 为什么橙色是 0.86 / 1.23 / 1.60 / 1.23（示意值）

真实氧化物表面上，中间体 ∗OH 与 ∗OOH 的吸附能彼此线性相关（这就是 scaling relation）。锁死了两个中间体的差，四步就不可能等分：有的步骤太容易、有的步骤太难。图上给出的 0.86 / 1.23 / 1.60 / 1.23 是示意性的一组台阶（合计仍是 4.92 eV，没有凭空造能量），用意是让"最大台阶抬起来"这件事看得见。

③ 0.37 V 是怎么来的

最大台阶 = 1.60 eV，比热力学值多出 1.60 − 1.23 = 0.37 eV，除以电子数（1 个电子）即为 0.37 V 的过电位。这就是 CSC-4 记的"标度关系把 AEM 型表面的火山顶压到 ≈ 0.37 V"（§3.2）。它的普适来源是 ΔG(∗OOH) − ΔG(∗OH) ≈ 3.2 eV：4.92 eV 里被这一步占掉 3.2 eV，剩下 1.72 eV 分给两步，各 0.86 eV，离 1.23 eV 差 0.37 eV。记住这句话就够了：0.37 V 不是某个材料的性能，而是"标度关系"本身设的下限。

④ 图上那句 "schematic" 不是免责，是诚实

图上没有实验数据点，所以标题里直接写了 schematic。被问"这组数是实测吗"，标准答法："这是示意图，用来解释为什么台阶不均；唯一来自文献的数字是 0.37 V 这个上限，出自 CSC-4 §3.2（pp. 2203–2204）。"

1.3 可能追问

| 追问 | 答 |
| --- | --- |
| 为什么画四步，不画两步？ | 酸性 OER 是 4 e- 过程，四步对应 ∗OH、∗O、∗OOH 三个中间体加最后 O2 脱附；这是 AEM 的标准写法。 |
| 0.37 V 是 mV 还是 V？ | 0.37 V = 370 mV，两种写法等价；PPT 上统一用 V，是为了和火山图对照。 |
| 既然有下限，我们的目标是不是就是把 0.37 V 打破？ | 不是。本项目的主目标是耐久性（低贵金属载量下的稳定性）。打破 0.37 V 的路径（质子受体）是用来"顺带"而不是"必须"。 |

2. P5 右图：火山图 + 质子受体路线

2.1 图的读法

• 横轴：中间体/氧物种的吸附能——左端"too weak"（吸附太弱，中间体留不住），右端"too strong"（吸附太强，产物脱不掉）。

• 纵轴：活性。曲线呈火山形：顶点 = 吸附能最优，也是活性上限所在。

• 蓝色抛物线 = 火山曲线，橙色圆点 = 火山顶。

2.2 我们真正要讲的三层

① 火山的高度由标度关系决定：顶点再高也高不过 §1 里那个 0.37 V 的极限。这就是"标度关系限制活性"的图形表达。

② 打破它的办法是换机理，不是换材料：如果让一个质子受体（proton acceptor）参与，让桥氧被活化，反应可以不经过 ∗OOH 那条被锁死的路。图上标注：Ni/Co 掺入 RuO2 → 活化桥氧 → 决速步从被锁死的值降到 1.49 / 1.33 eV → 对应过电位 0.26 / 0.10 V，也就是"below the 0.37 V volcano limit"（CSC-4 §3.2，pp. 2203–2204）。

③ 这条路线怎么映射到我们的材料：CSC-4 §2.2（p. 2200）指出 Mn3+ 的 eg 占据数正好是 1（eg = 1），是氧化物 OER 活性的最优电子构型。于是我们的设计逻辑是：让 Mn 扮演质子受体/电荷缓冲的角色，而不是让 Mn 当主角去催化。这句话是本项目最核心的设计主张，务必背下来。

2.3 可能追问

| 追问 | 答 |
| --- | --- |
| 0.26 / 0.10 V 是实验还是计算？ | 论文里的理论/计算层面的过电位，用于说明机理可以突破标度上限；不是我们测到的。 |
| Ni/Co 的做法，Mn 能照抄吗？ | 不能直接照抄，但机理类型可迁移——这也是为什么 §3 要先测 Mn 自己的电位窗口。 |
| 火山顶点处的"最优吸附能"到底是多少？ | 论文没有给一个绝对数值；火山图的横轴是相对位置，不是绝对能量。被问到就答"横轴为相对量，图的意义在形状不在数值"。 |

3. P9 左图：MnO2 在酸性中的稳定窗口（示意）

3.1 图的结构

横轴为电位（V vs SHE），把电位切成三段（示意切片，不是精确 Pourbaix 图）：

| 区间 | 物种 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| < ≈ 1.4 V | Mn2+ | 溶解 |
| ≈ 1.4 – 1.6 V | MnO2 | 稳定（绿色区） |
| > ≈ 1.6 V | MnO4-（高锰酸根） | 溶解（橙色区） |

图上虚线框 "OER operation window" 从 1.23 V 起：因为析氧在热力学上要求电位高于 1.23 V。绿色稳定区与 OER 窗口的重叠只有大约 1.4–1.6 V 这段（≈ 0.2 V 宽）——这就是"窄"的具体含义。

3.2 为什么要画它

CSC-4 §4.4（p. 2208）在讨论锰基酸性 OER 时写得很直接："a suitable potential window must be identified"（必须先把合适的电位窗口找出来）。同时该页也记载 γ-MnO2 在 pH 2 下被报道可运行 8000 h（附表第一条）——注意这两句并不矛盾：8000 h 是在某个特定电位下取得的，那个电位是多少、能不能外推到我们要用的电位区间，正是我们要测的东西。

3.3 三个必须主动交代的边界（防止被追问时站不住）

1. 这是示意切片。真实边界随 pH、Mn 浓度、温度移动（Pourbaix 图是三维信息投到二维）；所以图上标了 schematic，且第一件事就是实测，而不是相信这张图。

2. "稳定"是热力学说法。热力学稳定 ≠ 动力学上不溶解；OER 过程中的动态重构、局部过电位都会改变实际行为。

3. 局部环境可能比本体更苛刻。酸性 OER 在阳极持续产生 H+，电极附近的局部 pH 会低于本体——这与 NE-2 的发现（局部 pH 可以远高于本体）方向相反，但教训相同：局部 ≠ 本体，必须实测。这一句如果讲出来，是加分项。

3.4 可能追问

| 追问 | 答 |
| --- | --- |
| 1.4 / 1.6 这两个数是哪来的？ | 锰的 Pourbaix 热力学边界，CSC-4 §4.4（p. 2208）在讨论酸性稳定性时引用；图上明确标注为示意。 |
| 如果 MnO2 只在这么窄的窗口稳定，为什么还选它？ | 因为 (a) 有 8000 h @ pH 2 的报道先例，(b) Mn3+ 的 eg = 1 提供设计依据，(c) 我们的用法是把 Ru 放进 MnO2 骨架让两者共享氧，而不是把 MnO2 当纯涂层（见 P8 Route B）。 |
| 那 Ru 自己的稳定窗口呢？ | Ru 的问题不是电位窗口而是过氧化到可溶 RuO4 + 晶格氧参与（P4），所以我们的判据是"溶解速率"，而不是"窗口"。 |

4. P9 右图：go / no-go 到底指什么

4.1 定义（先说清这是什么东西）

go / no-go 是一个二值决策门：在预定的时间点、用预定的一套测量，回答"要不要继续按现在这条路线走"。

它不是"先做点实验看看"，也不是"三周后汇报进度"；它要求在实验开始之前就把判据和两条分支各自的下一步写下来。这也是为什么 PPT 上把它和 Decision rule 并列画在 P9。

4.2 为什么本项目必须有它

最大的风险不是 Ru，而是 Mn 本身（P9 左列第一条）：

• 如果 MnO2 在我们要用的电位区间里先溶解，那么无论 Ru 被稳定得多好，"Ru–O–Mn 界面"都会随载体一起消失；

• 如果是这样，继续做界面工程、参数扫描就是在一个会散架的载体上优化，投入的样品和时间都白费。

4.3 具体做什么（图上四行，逐行对应）

① Potential-step dissolution scan —— 电位阶跃溶出扫描，1.40 → 1.90 V vs RHE

从 1.40 V 起、按固定步长升到 1.90 V；每个电位保持一段时间、单独收集电解液。这样得到的是"溶解速率 vs 电位"的曲线，而不是一个笼统的"它溶了没有"。

为什么从 1.40 起：1.40 V 之下 MnO2 本身就不在稳定区（§3），测了没有信息量；1.90 V 已覆盖 PEM 电解槽的高电流工况上限。

② Segmented ICP-MS —— 分段电感耦合等离子体质谱，Ru 与 Mn 分开测

每一段电解液分别测 Ru 和 Mn 各自的溶解量。这是整个 go/no-go 的核心读数：

• Mn 快、Ru 慢 → 载体先垮 → 触发 no-go 分支；

• 两者都慢，或 Ru 快、Mn 慢 → Mn 在这里起到了稳定作用 → go。

为什么强调"分开测"：只测总溶解量无法判断是"界面失效"还是"涂层脱落"，而这两者的下一步完全不同。

③ In-situ Raman —— 原位拉曼，找 ~839 cm-1 的高锰酸根带

溶解是一个结果，拉曼给的是路径：如果 839 cm-1 附近出现 MnO4- 的特征带，说明 Mn 是以高价溶解（氧化溶解），而不是单纯的物理脱落。这条证据直接决定 no-go 之后怎么改（见 4.5）。

④ Four controls —— 四个对照：MnO2 only · RuO2 · impregnated · substituted

| 对照 | 作用 |
| --- | --- |
| MnO2 only | 基线：Mn 自己在酸里到底多不稳 |
| RuO2 | 基线：Ru 自己在酸里到底多不稳（做参照的"最差情况"） |
| impregnated（浸渍法） | 界面耦合弱、Ru 主要以物理吸附/团簇形式存在 |
| substituted（取代法，Ru 进骨架） | 界面耦合强，即我们的假设路线 |

对照的意义是让"耦合"这件事可比较：如果 substituted 明显优于 impregnated，就是"Ru–O–Mn 耦合起作用"的第一条实验证据；如果两者一样，说明耦合没形成，问题在工艺而不在化学。

4.4 判据（Decision rule，PPT 原句）

If Mn dissolves much faster than Ru and cannot be suppressed → change phase.

Otherwise → proceed to interface engineering and parameter sweep.

建议会前给自己定一个可辩护的量化口径（PI 很可能追问"much faster 是多少"）：

• 在同一电位段内，Mn 的溶解速率 ≥ Ru 的 5 倍，且随电位升高不出现下降（无钝化趋势） → 判为 no-go；

• 同时出现 839 cm-1 的高锰酸根带 → 直接判为 no-go（说明是氧化溶解，不是脱落）。

这两句一说，"much faster"就从一个形容词变成了一个判据。

4.5 两条分支的下一步（这是"门"的意义所在）

no-go 分支（Mn 先溶且抑制不住）三选一：

1. 换 MnO2 的相：α- / β- / γ- / δ-MnO2 的隧道结构与边缘位密度不同，稳定性差别很大（已有的 Ru/α-MnO2 先例就是 α 相）；

2. 改氧配位环境：通过掺杂/配位调整提高氧空位形成能（AEM-5 §6 记载的 W/Er 掺杂 RuO2 思路就是这个类型的策略）；

3. 先掺 Ru 再长出 MnO2：即 P8 里说的 "dope Ru first"，让 Mn 的生长受已有 Ru 位点约束，形成更致密的界面。

go 分支（Mn 不比 Ru 先溶）：进入界面工程 + 参数扫描——沉积电荷量 0.5–10 mC cm-2、电流/电位、浴 pH，以及 Ru 引入方式（共沉积 / 浸渍 / 阳离子交换），把"界面耦合的密度与构型"当成可扫描变量（P8）。

4.6 时间与资源

前 2–3 周（10 月 8 日进实验室之后）；样品量小（几片 Ti felt / 碳纸），主要成本是 ICP-MS 机时与拉曼机时。这一点如果被问"三周够不够"，答："够——因为它只回答一个问题：Mn 和 Ru 谁先走。"

4.7 可能追问速答

| 追问 | 答 |
| --- | --- |
| 为什么不直接做长时恒电流（例如 200 h）？ | 长时测试需要一个"合理的电位"；电位选错了就是浪费 200 h 和样品。先做电位扫描定窗口，再定长时测试的电位，顺序不能反。 |
| ICP-MS 分段怎么实现？ | 离线分段收集电解液后逐段进样（若仪器条件允许，在线进样更好）；关键是每个电位段体积与时间记录准确，才能换算成 μg cm-2 h-1（PPT 上用词为 mass-normalised dissolution rate）。 |
| 为什么要原位拉曼，不能只测 ICP-MS？ | ICP-MS 告诉你"溶了多少"，拉曼告诉你"怎么溶的（是不是高锰酸根）"；改路线时必须知道路径。 |
| 四个对照够吗？ | 够。它的目的是把"耦合"变成一个可比较的变量；后续参数扫描时再增加对照。 |
| 如果 go 了，这套溶解测试还做吗？ | 做，而且会变成长期测试的标配：长时恒电流 + 分段 ICP-MS，产出 S-number（每溶解一个金属原子所析出的氧分子数）——这正是五篇里没有、我们要自己产生的数据。 |

5. 附表（P11）逐条注解

读法：数值 → 它是什么意思 → 出自哪 → 为什么放在这一页 → 被追问怎么答。

5.1 CSC-4（Chem. Soc. Rev. 2020，设计基础）

| 数值 | 含义 | 出处 | 追问速答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火山顶极限 ≈ 0.37 V | 标度关系导致的 OER 过电位下限 | §3.2（pp. 2203–2204） | "这不是某个材料的性能，是标度关系本身设的下限；1.60 eV 的最大台阶减 1.23 eV 就是它。" |
| 质子受体把决速步降到 0.26 / 0.10 eV | 换机理后对应过电位降到 0.26 / 0.10 V | §3.2（pp. 2203–2204） | "理论/计算层面的结果，说明机理可以突破上限，不是实测值。" |
| γ-MnO2：8000 h at pH 2 | 锰基材料在酸性中被报道的最长寿命 | §4.4（p. 2208） | "文献报道值，对应特定电位与负载；我们要测的是在我们目标电位区间里还能不能保住——这正是 go/no-go 要回答的。" |
| Mn3+：eg = 1 | Mn3+ 的 eg 轨道占据数为 1，是 OER 最优电子构型 | §2.2（p. 2200） | "这是我们让 Mn 承担质子受体/电荷缓冲角色的理论依据，而不是让 Mn 当主催化剂。" |

5.2 AEM-5（Adv. Energy Mater. 2023，薛组综述）

| 数值 | 含义 | 出处 | 追问速答 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ru 失效 via RuO4 + LOM | 两条失效通道：过氧化为可溶 RuO4；晶格氧参与（LOM） | §6（p. 15） | 对应 P4 两幅图；"任何稳定化主张都要用溶解类指标来证明，而不是只看过电位。" |
| W/Er 掺杂 RuO2：168 mV、500 h | 掺杂抑制氧空位生成的实例 | §6（pp. 15–16） | "这是'提高氧空位形成能'这一类策略的实证；我们不做 W/Er，但策略类型相同。" |
| Ru/α-MnO2 先例：161 mV、> 200 h、OPM、无 VO | 阳离子交换把 Ru 放到 α-MnO2 上，原位重构出有序 Ru 原子阵列；走 OPM（oxide path mechanism，氧化物路径机制）且不形成氧空位（no VO） | §6（pp. 15–16） | 这是全篇最直接支持我们课题的先例。一定要说清口径："这是综述里记载的他人工作（as reviewed in our group's review），不是我们组自己的数据。" OPM = oxide path mechanism；VO = oxygen vacancy（氧空位）。 |

5.3 NE-2（Nat. Energy 2023，海水电解局部环境）

| 数值 | 含义 | 出处 | 追问速答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表面 pH ≈ 14 at 1.6 V（RRDE，N_D = 0.37） | 用电化学方法定量界面局部 pH：1.60 V vs RHE 时电极表面 pH 接近 14 | pp. 264–267，方法见 p. 270 | 关键澄清：N_D = 0.37 是旋转环盘电极（RRDE）的收集效率（collection efficiency），用来把环电流换算成界面 pH 的定量依据——不是电子转移数，也不是选择性。 被问就按这句话答。（该结论的证据链还有：原位红外 H2O∗ 谱带位移、DFT 水解离能垒 0.08 eV。） |
| O2 选择性 ≈ 98% | 抗氯离子、主要产氧 | pp. 266–268 | "在含氯体系里做到 98% 产氧，靠的是界面碱性微环境；对我们的意义是'局部环境是设计变量'。" |
| > 200 h | 长时间稳定性 | pp. 264–267 | "稳定性是在该体系的工况下取得的，不能直接外推到强酸。" |
| 60 °C：1.87 V at 1.0 A cm-2 | 器件级工况数据 | pp. 264–267 | "这是器件层面的报数方式（电压 @ 电流密度 + 温度），P10 的 device 测试就是照这种方式报。" |

5.4 NC-1（Nat. Commun. 2024，Cr 掺杂）

| 数值 | 含义 | 出处 | 追问速答 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cr 掺杂非晶氧化物：η10 = 268 mV | 达到 10 mA cm-2 时的过电位 | 全文 | "非晶 + 掺杂的路线，样品本身不是我们要做的材料，但'掺杂稳定金属'这一策略类型与我们一致。" |
| AEM 电解槽 2.1 V at 1.5 A cm-2 | 器件级电压—电流密度 | 全文 | 注意歧义：这里的 AEM = anion exchange membrane（阴离子交换膜），与 P5 左图的 AEM = adsorbate evolution mechanism（吸附质演化机制）是两个完全不同的东西。 口播时一定说全称。 |
| 120 h at 0.5 A cm-2，< 4.9 mV h-1 | 恒电流 120 h，衰减速率小于 4.9 mV h-1 | 全文 | 这就是附表纪律条说的"综述只报衰减速率"的典型：我们要补的是溶解速率（μg cm-2 h-1 与 S-number），两者互补。 |

5.5 Science-3（Science 2025，POM–MOF）

| 数值 | 含义 | 出处 | 追问速答 |
| --- | --- | --- | --- |
| POM–MOF 超结构 | 多酸—金属有机框架超结构 | 全文 | "说明'保护单元不必是惰性的'。" |
| 变价第二金属缓冲氧化电荷，保护活性中心 | 保护机制：可逆变价的第二金属承担氧化电荷，避免活性中心被过氧化 | 全文 | "和我们对 Mn3+/Mn4+ 的设想是同一类型：让第二个金属去'接'氧化电荷。" |

5.6 附表最后那行纪律条

"every number on this slide is traceable to a page of the five assigned papers; the assigned reviews do not report dissolution-based metrics (S-number, ICP-MS rates), so those we will generate ourselves."

为什么必须写它：先手承认五篇里没有的东西。这样既表明你读透了（知道哪些有、哪些没有），又把"你自己要产出的数据"提前定义成项目贡献，而不是答辩时的漏洞。

6. 三个最容易说错的术语（会前默读一遍）

1. AEM 有两义

• P5 左图、CSC-4 语境：adsorbate evolution mechanism（吸附质演化机制），与 LOM 相对；

• P7 / P11、NC-1 语境：anion exchange membrane（阴离子交换膜）电解槽。

• 口播一律说全称，避免同一场报告里让听众以为你说的是同一件事。

2. N_D = 0.37 是 RRDE 的收集效率，不是电子转移数、不是选择性（见 5.3）。

3. OPM = oxide path mechanism（氧化物路径机制），VO = oxygen vacancy（氧空位）；AEM-5 记的"OPM、无 VO"意思是：走氧化物路径机制、且不产生氧空位——这正是我们希望在 Ru–O–Mn 界面复现的行为。

7. 三条兜底话术（真的答不上来时用）

1. "这个数字我没记到页码，我会后查了原文再确认给你。" —— 好过编一个数。附表上的数能溯源；不在附表上的数，承认没记。

2. "这一条我知道它在哪一节、结论方向是什么，但具体数值我需要核对原文。" —— 表明你读的是结构，不是背数字。

3. "这一点我目前还没有结论，它正好是我在 go/no-go 之后要测的第一个问题。" —— 把未知转成计划的一部分（尤其适用于局部 pH、溶解速率、S-number）。