9.24 汇报 · 详细讲解版（把这套 PPT 从头讲透）

编制日期：2026年09月26日

用法：这是给你自己看的教材，不是念稿。目标是读完你能对每一页做到三件事：

① 说清"这页为什么在这里"（逻辑位置）；② 看懂图里每一个元素；③ 说出这页要记住的数字。

每一页的结构：逻辑位置 → 图怎么看 → 概念白话 → 必记数字 → 口播示例（英文） → 可能被问什么。

配套：9.24-v3.pptx（11 页）、9.24-v3-讲解骨架（脱稿用）.md（临场用）。

开场前：整份 PPT 的一条主线（先记住这条线，再看每一页）

氢能重要 → 氢靠什么造 → 造氢的瓶颈在阳极的析氧 → 析氧有几种机理 → 我们选哪条路 → 在什么平台上做 → 用什么元素 → 元素的问题与对策 → 解决方案 → 实验怎么做。

用一句话把这条线串起来：

世界需要氢，氢要靠电解水才能脱碳；电解水里最贵、最难的是阳极的析氧反应；析氧有三条主要机理，我们要走的是"氧化物路径（OPM）"；为了在酸性环境里跑 OPM，我们选钌；钌会溶解，所以给它一个二氧化锰骨架把它锚住；具体做法是电沉积 MnO₂、用阳离子交换把 Ru 装进骨架、再用溶解测量和结构证据证明它真的被稳住了。

封面

逻辑位置：让听众知道"你是谁、讲什么、怎么讲"。

上面写了什么：题目（把钌通过 Ru–O–Mn 界面耦合稳定下来，用于酸性析氧）、身份（候选人/项目/导师/mentor/日期）。

口播示例

Good afternoon, Professor Xue. My name is Zhao Shen. The title of my project is "Stabilizing Ruthenium through Ru–O–Mn Interfacial Coupling for Acidic Oxygen Evolution". Today I will cover three parts: the background, the mechanism and the route, and the experiment plan.

P1 · 氢能为什么重要

1. 逻辑位置

这是最外层背景。导师要求"从宏大的 background 一步步讲"，所以第一页不谈催化剂，先谈为什么全世界要做氢能，然后落到"氢是怎么造出来的"——只有这样，后面"为什么要做电解水、为什么要做阳极"才站得住。

2. 图怎么看

左图：环形图（donut）——"氢是从哪来的"

• 一圈分四块，写的是全球制氢的来源占比：

• 天然气（SMR，蒸汽甲烷重整）约 62%：用天然气制氢，最便宜、最主流，但排放 CO₂。

• 煤气化约 19%：用煤制氢，排放更高。

• 工业副产约 18%：炼油、化工过程的副产氢。

• 低温室气体（电解水 + 带 CCUS 的化石路线）<1%：这才是"绿色"那条路，占比极小。

• 中间那行字 ≈100 Mt/yr, global H₂ production：全球每年产氢约 1 亿吨。

右图：柱状图——"低温室气体氢有多少"

• 纵轴单位 Mt/yr（百万吨/年），四根柱子分别是 2020（0.3）、2023（0.9）、2025（1.0）、2030（4.0，按"已宣布承诺情景"）。

• 意思：今天只有约 100 万吨是低温室气体的，2030 年可能增长到 400 万吨，但相对 1 亿吨的总量仍然是几个百分点。

3. 概念白话

• "低温室气体氢"（low-emission hydrogen）：不是按颜色（灰/蓝/绿）分类，而是≤一定碳排放强度的氢。电解水（用可再生电）和"化石+碳捕集"都算。

• SMR：蒸汽甲烷重整，最成熟的制氢工艺；优点是便宜，缺点是排放高。

• 为什么一定要发展电解水：只有"电→氢"这条路能直接用风光电，把间歇性的可再生电变成可储存的化学能；其它路线都依赖化石燃料。

4. 必记数字

≈100 Mt/年（总产氢）｜ 低温室气体氢 ≈1 Mt（<1%）｜ SMR 62% / 煤 19% / 副产 18%

5. 口播示例

Hydrogen production is about 100 Mt per year, and it is still dominated by unabated fossil fuels. Low-emission hydrogen from electrolysis is only about 1 Mt, below one percent. Demand is expected to grow, so the bottleneck is the production route, not the molecule. Water electrolysis is the route that can be decarbonised, and its cost is set by the anode.

6. 可能被问什么

• "为什么只看电解水？" → 因为只有它能用电驱动、能脱碳，其它路线依赖化石燃料。

• "这些数据哪来的？" → IEA《Global Hydrogen Review》2025/2026。

P2 · 电解水与两个半反应

1. 逻辑位置

从"氢重要"过渡到"氢怎么造"。这一页回答：电解水里到底发生了什么反应、哪一步是瓶颈。答案是阳极的析氧反应（OER）——这句话决定了后面 8 页全部在讲阳极。

2. 图怎么看

左侧：电解池示意图

• 中间一条竖带是膜（membrane），把池子分成两半。

• 左边是阴极（cathode）：水在这里被还原，产生 H₂（图上写着 2H⁺ + 2e⁻ 进来、H₂ 出去）。

• 右边是阳极（anode）：水在这里被氧化，产生 O₂（图上写着 2H₂O 进来、O₂ + 4H⁺ + 4e⁻ 出去）。

• 顶部横线是外电路，电子 e⁻ 从阳极流向阴极（电子走外电路，离子走膜）。

右侧：两个方程（大字）

• 阴极（析氢，HER）：2 H₂O + 2 e⁻ → H₂ + 2 OH⁻

• 阳极（析氧，OER）：2 H₂O → O₂ + 4 H⁺ + 4 e⁻

• 两张卡：一张说"OER 是瓶颈"（四电子四质子、多个中间体、慢、占掉大部分过电位）；一张说"两种环境两套材料"（碱性可以用便宜的 Ni/Co/Fe 氧化物；酸性只能用 Ir 或 Ru 的氧化物）。

3. 概念白话

• HER / OER：析氢反应 / 析氧反应，分别是阴极和阳极的半反应。

• 为什么 OER 是瓶颈：HER 只要两个电子；OER 要四个电子 + 四个质子，而且中间要经过好几个"吸附中间体"，每一步都有能量台阶，所以最慢、最耗能。

• 过电位（overpotential）：理论上水分解需要的电压是 1.23 V；实际要多加的那部分电压就是过电位，越大越费电。

• 碱性与酸性：碱性环境（OH⁻ 为主）可以用便宜金属；酸性环境（H⁺ 为主，如 PEM 电解槽）几乎只有铱、钌的氧化物能活——这是后面 P6 的主题。

4. 必记数字

HER：2e⁻；OER：4e⁻ / 4H⁺；理论电压 1.23 V

5. 口播示例

Water splitting is two half-reactions: hydrogen at the cathode and oxygen at the anode. The oxygen evolution reaction moves four electrons and four protons through several intermediates, so it is slow and carries most of the overpotential. Alkaline media allow cheap Ni, Co or Fe oxides, but acidic media require iridium or ruthenium.

6. 可能被问什么

• "为什么不做析氢？" → 析氢快、便宜（铂碳已经很好），成本瓶颈在阳极。

• "1.23 V 是哪来的？" → 水分解的热力学平衡电位。

P3 · 三机理对比：一页看清 AEM / LOM / OPM 的差别（新）

1. 逻辑位置

前面说了"电解水的瓶颈在阳极析氧"。这一页第一次把三条可能路径摆在一起——先看清差别，再决定走哪条。这也是导师要的讲法：从最大的背景一步步收，收到"我们为什么必须选一条特定的路"。

2. 图怎么看

底图三列 = 三条路径的官方示意图（同一篇论文：Nat. Commun. 2023, 14, 354；AEM 取自正文 Fig. 4d，LOM 取自补充材料 Fig. 26，OPM 取自补充材料 Fig. 35，CC-BY）：

| AEM（吸附质演化） | LOM（晶格氧参与） | OPM（氧化物路径） |
| --- | --- | --- |
| 晶格氧 | 不参与 | 参与 → 留下氧空位 |
| 位点 | 单位点（一个 Ru） | 一个 Ru + 一个晶格氧 |
| 中间体 | 经过 *OOH | 经过 *OOH |
| 后果 | 活性被标度关系封顶 | 氧空位 → 金属溶解 |

两条判据记住就行：① 晶格氧参不参与（决定稳不稳）；② 单位点还是双位点（决定跳不跳得过 OOH）。这正是在 B 站那期讲解里被强调的两点。

怎么讲：先说"三条路的差别其实只有这两条"，再逐列指一遍，最后落到结论句。

3. 概念白话

• 为什么"双位点"很重要：AEM 只有一位点，第二个水分子只能去攻击已经吸附的氧，被迫造出 *OOH；OPM 有相邻两个位点，各自吸附一个氧后直接牵手成 O₂，于是绕开了 *OOH。

• 为什么"晶格氧参与"很危险：晶格氧离开后留下氧空位，金属少了氧的"牵制"，在酸性里更容易跟着走 → 溶解。

• 看图小技巧：三张图的蓝色弧线都是"反应方向"，灰色圈数字 ①②③④ 是步骤顺序；中心灰字是催化剂（AEM/OPM 是 Re₀.₀₆Ru₀.₉₄O₂，LOM 那张是纯 RuO₂）。

4. 必记数字

两条判据：晶格氧参与与否 ｜ 单位点 vs 双位点 ｜ LOM 的代价＝氧空位 → 溶解 ｜ 我们的选择：OPM（AEM 保底、LOM 避开）

5. 口播示例

Three mechanisms, and the difference comes down to two questions. First, is lattice oxygen consumed? No for AEM and OPM; yes for LOM, which leaves an oxygen vacancy behind. Second, one site or two? AEM works on a single site and must go through OOH, whereas OPM couples two adjacent sites directly and never forms OOH. That is why OPM is the route we target — and why we avoid LOM in acid.

6. 可能被问什么

• "OPM 和 AEM 到底差在哪？" → 位点数：AEM 单位点、必经 OOH；OPM 双位点、直接偶联。晶格氧两者都不参与。

• "为什么不直接做掺杂（像 Re 掺杂那篇一样）？" → 掺杂是调电子结构（那篇 Re 掺杂把体系稳在 AEM，S-number 4×10⁶）；我们做的是宿主–客体锚定，针对的是溶解通道（把 Ru 放进 MnO₂ 骨架里）。两者互补。

• "这三张图是哪来的？" → 同一篇 Nat. Commun. 2023, 14, 354（董俊才/乔世璋组）：正文 Fig. 4d 是 AEM，补充材料 Fig. 26 是 LOM，Fig. 35 是 OPM；CC-BY，可引用。

P4 · AEM 的天花板：为什么这条路封顶

1. 逻辑位置

三条路已摆清，这一页把 AEM 单独展开，目的只有一个：说明为什么"改良 AEM"不能解决问题——它有一个改不掉的下限。

2. 图怎么看

左图：理想与真实催化剂在 U = 0 时的自由能台阶（Chem. Soc. Rev. 2020, 49, 2196, Fig. 2a）。

• 蓝色/灰色那串台阶 = 四个基元步骤（H₂O → OH → O → OOH → O₂）的自由能变化。

• 理想：四级台阶等高（每级 1.23 eV）→ 过电位为零。

• 真实：台阶高低不平，最高的一级台阶决定过电位。

• 为什么不能做成等高：*OH 与 *OOH 都通过同一个氧原子单键连在表面，吸附能同步变化，差值被锁在 ≈3.2 eV（标度关系）。

右侧两张卡：① 四步是什么；② 为什么被封顶（3.2 eV 标度关系）。

3. 概念白话

• "过电位"：实际电压高出热力学 1.23 V 的那部分；OER 慢，就慢在这里。

• "标度关系"：两个中间体的吸附能绑在一起动，你没法只调其中一个 → 台阶永远不均。

• 0.37 V 的含义：这是 AEM 框架下的理论下限（不是实验值），意思是"在这条路上再优化也下不去"。

4. 必记数字

四步理想值 1.23 eV ｜ 标度关系 ≈3.2 eV ｜ AEM 下限 ≈0.37 V

5. 口播示例

AEM uses adsorbed oxygen only: water, OH, O, OOH, and finally O2 — all on the same metal site. If every step cost the same 1.23 electron-volts the overpotential would be zero. But OH and OOH both bind through one oxygen, so their energies move together with a scaling gap of about 3.2 electron-volts. One step is therefore always larger, and that sets an intrinsic floor of about 0.37 volts.

6. 可能被问什么

• "0.37 V 是实验测的吗？" → 不是，是 AEM 框架下的理论下限（来自标度关系），实验过电位通常更高。

• "那能不能改到低于 0.37 V？" → 在 AEM 框架内不能；要么换路径（OPM），要么让晶格氧参与（LOM，但有代价）。

P5 · LOM 的代价：用寿命换活性

1. 逻辑位置

第三条路讲完就要说清 LOM 为什么不能用：它不是"效率问题"，而是表面会被消耗掉——这一页直接接下一页的 Ru 溶解。

2. 图怎么看

左图：Mott–Hubbard 能带示意（Adv. Energy Mater. 2023, 13, 2301391, Fig. 1e）。

• 纵轴是能量，E_F 是费米能级；标出的能带包括 O 2p 带、金属–氧成键带 (M–O)、以及被电子占据/未占据的上、下 Hubbard 带（UHB/LHB）。

• 判据：当非键氧 2p 态抬升到金属–氧带之上、靠近费米能级时，晶格氧变得可被氧化 → LOM 启动。

• 图上还画了"金属氧化还原 / 氧氧化还原"两种电荷补偿方式的分界（U 与 Δ 谁大）。

右侧两张卡：① 何时启动（能带条件）；② 留下什么（氧空位 + 金属随氧溶解）。

3. 概念白话

• 氧空位为什么危险：晶格氧走了，空位留下 → 周围的金属少了氧的牵制，在酸性里更容易溶出。

• "用寿命换活性"：LOM 常常起始过电位更低、看起来活性更好，但表面在持续消耗 → 短期好看，长期必崩。

• 和上一页的对照：AEM 的问题是"封顶"（活性不够），LOM 的问题是"毁表面"（稳定不够）。

4. 必记数字

触发条件：O 2p 抬到 (M–O) 带之上、靠近 E_F ｜ 后果：氧空位 → 金属溶解 ｜ 结论：酸性体系避开 LOM

5. 口播示例

LOM oxidises lattice oxygen and releases it as O2, which leaves an oxygen vacancy behind. It switches on once the non-bonding oxygen 2p states rise above the metal–oxygen band and approach the Fermi level. The vacancy then stays, and the metal is released together with the oxygen — in acid this is exactly the dissolution channel we must avoid.

6. 可能被问什么

• "LOM 一定不好吗？" → 在酸性里不好（它同时是溶解通道）；在碱性体系里有时可以接受（例如铁掺杂的 NiOOH）。

• "怎么判断我的体系走了 LOM？" → 结构上找氧空位/晶格氧流失，实验上用 ¹⁸O 同位素标记 + 在线 DEMS 直接区分，或用原位 ATR-SEIRAS 看有没有 OOH（约 1224 cm⁻¹）。

P6 · 平台：为什么是酸性 PEM

1. 逻辑位置

机理讲完了，接下来是"在哪个平台上做"。这一步必须放在"选元素"之前，因为平台决定了哪些元素能用——这是整条逻辑链里最容易讲错顺序的地方。

2. 图怎么看

右侧的 PEM 电解池示意图：

• 中间是质子交换膜；两侧分别是阴极（产 H₂）和阳极（产 O₂）；

• 阳极侧是酸性环境（膜传导 H⁺），所以阳极材料必须耐酸。

左侧两张卡：

• 第一张：PEM 的优点（高电流密度、响应快、氢气纯度高）+ 阳极约 1 M 质子（pH 0）；

• 第二张：环境决定材料——碱性可用 Ni/Co/Fe，酸性只剩 Ir 和 Ru，而铱最稀缺。

3. 概念白话

• PEM / AEM 是两个不同的电解槽平台：PEM=质子交换膜（酸性）；AEM=阴离子交换膜（碱性）。同一组字母在别处有另一含义：在机理讨论里 AEM 指"吸附质演化机制"。讲的时候务必说全称，避免混淆。

• pH 0 意味着什么：强酸。绝大多数金属氧化物在这种环境里会溶解。

• 为什么"低贵金属载量"是关键：铱太贵太稀缺，只能用很少的量；而用量一少，稳定性问题就会被放大。

4. 必记数字

阳极 ≈1 M 质子（pH 0）｜ 酸性可用元素：只有 Ir、Ru

5. 口播示例

PEM matches renewable electricity, but the membrane is acidic, so the anode sees about one molar proton activity — pH zero. In that environment only iridium and ruthenium oxides survive, and iridium is the scarcest option. So the project is defined by durability at low noble-metal loading.

6. 可能被问什么

• "为什么不改做碱性，用便宜金属？" → 碱性是另一条平台，有它自己的问题；而本课题要回答的是"低贵金属载量下的耐久性"，这只能在酸性里问。

P7 · 元素：为什么是钌，以及它怎么溶解

1. 逻辑位置

平台定了（酸性），可选元素只剩 Ir 和 Ru。这一页回答"为什么选 Ru"，并立刻交代Ru 的问题——这两件事必须在一起讲，因为"选它"和"它为什么危险"是同一个决策的两面。

2. 图怎么看

左图：金属氧化还原 vs 氧氧化还原（文献原图）

• 左右两半各画了一套能带（UHB / LHB / (M–O) / E_F），顶部还有"U ≪ Δ / Δ ≪ U"的判断条：

• 左边 = 金属氧化还原（Metal redox）：电子从金属轨道进出，金属自身变价；

• 右边 = 氧氧化还原（Oxygen redox）：电子从氧轨道进出，氧参与反应。

• 图上还标了 Mⁿ⁺ → Mⁿ⁺¹（金属被氧化）和 O²⁻ → O₂（氧被氧化成氧气的路径）。这张图的意义是：一个表面到底走哪种氧化还原，是由电子结构决定的。

右侧三张卡

1. 为什么 Ru 不用 Ir：RuO₂ 更活泼、更便宜丰富；铱的供给是 PEM 部署的天花板。

2. 失效通道 1 — 过氧化：钌被氧化越过 +4，生成可溶的 RuO₄ 离开电极。

3. 失效通道 2 — 晶格氧：晶格氧参与后留下空位，金属随氧流失。

3. 概念白话

• RuO₄ 是什么：钌的过氧化产物，分子型、易挥发（这也是为什么它"跑得快"，而且有毒，实验要通风橱）。

• 为什么"氧化态"是关键词：Ru 在 +4 附近是稳定的氧化物；再往上氧化就走向可溶的 RuO₄。所以我们的目标是把它按在 +4。

• "金属氧化还原 vs 氧氧化还原"为什么重要：如果表面走氧氧化还原（右边），氧就会参与、就会有空位、金属就会溶；我们要做的是把反应限制在金属一侧、同时不让金属被推太高。

4. 必记数字

RuO₂ 比 IrO₂ 更活泼 ｜ 危险电位：Ru 越过 +4 → RuO₄ ｜ 两条失效通道

5. 口播示例

RuO₂ is more active than IrO₂, and ruthenium is far cheaper and more abundant. But it dissolves through two channels: over-oxidation to soluble RuO₄, and lattice-oxygen participation, where the metal follows the oxygen out. So the proof of stabilisation has to be a dissolution measurement.

6. 可能被问什么

• "既然这么容易溶，为什么还做？" → 因为"会溶"是可设计的：给它一个能缓冲电荷、能锚定它的骨架（P9）。

• "RuO₄ 的危险只在性能层面吗？" → 还有安全层面（挥发、有毒），实验必须在通风橱内、控制氧化剂用量。

P8 · 路线：目标 OPM、AEM 保底、避开 LOM

1. 逻辑位置

机理与元素都定了，这一页把"走哪条路"明确成三条并排序，并且给出先例（有人已经做出来过），把"路线选择"从主观偏好变成有依据的判断。这一页是 P9 方案的直接前提。

2. 图怎么看

两张火山图（volcano plot）

• 横轴是吸附能（binding strength，左边"弱"、右边"强"），纵轴是活性/电位。

• 曲线呈"火山形"：顶点 = 吸附能最优、活性最高。

• 左图横轴是 ΔG_O* − ΔG_HO*（中间体能量差），右图横轴是 e_g 电子数（另一个描述符）。

• 图上的 RDS: OOH formation / OH deprotonation 标的是"决速步"是哪个；结论是：无论用哪个描述符，都会看到同一座火山——活性有上限。

右侧两张卡

• Our ranking：① OPM（直接 O–O 偶联、无空位）→ ② AEM（安全但被 0.37 V 锁住）→ ③ LOM（用表面换活性，避开）。

• Precedent：阳离子交换制备的 Ru/α-MnO₂：10 mA cm⁻² 下 161 mV、寿命 >200 h、走 OPM、无氧空位。

3. 概念白话

• 火山图的含义：吸附太弱→中间体留不住；吸附太强→产物放不掉；中间最好。顶点的位置由标度关系固定，所以"提升活性"不能靠在同一条曲线上换材料，只能换机理。

• 先例为什么重要：它证明"Ru 进 MnO₂ + 走 OPM + 长寿命"不是想象，而是已经被实验实现过；我们要做的是把它的工艺可控性和溶解数据补上。

4. 必记数字

火山顶 = 活性上限 ｜ 先例：161 mV @10 mA cm⁻²、>200 h、OPM、无氧空位

5. 口播示例

Both volcano plots show the same ceiling: activity is set by the adsorption energies, and the scaling relation fixes the height of the volcano. Our ranking is OPM first, AEM as the fallback, and LOM avoided. There is already a precedent: Ru on α-MnO₂ by cation exchange gives 161 mV and more than 200 hours, through the oxide path and without oxygen vacancies.

6. 可能被问什么

• "这张先例数据是你们组的吗？" → 不是，是文献记载的他人工作（我们组的综述里收录）。

• "凭什么认为我们能做得更好？" → 我们不是要更高活性，而是要用电沉积把界面做成可控工艺，并给出溶解类指标（文献没有）。

P9 · 解决方案：把 Ru 装进 MnO₂ 骨架

1. 逻辑位置

前面说清了"Ru 会溶"，这一页给出对策：用一个既能缓冲电荷、又能锚定的宿主——MnO₂；并说明这个思路的两条支撑证据（本组方向的 Ru–MnO₂ 工作 + 铱体系里已被证明的"进入晶格"机制）。

2. 图怎么看

左侧图：Ru₀.₀₃Mn₀.₉₇O₂ 的合成与结构表征（文献原图，Nat. Commun. 2026, Fig. 2）

• a：合成路线示意（先做出 MnO₂ 宿主，再把 Ru 引入）。

• b–e：结构证据——XRD（物相：确认是 MnO₂ 相，且 Ru 掺杂后 {110} 峰位移）、AC-HAADF-STEM（原子级形貌，看到 Ru 单原子分散）、EDS 元素面分布（Ru 与 Mn 的空间分布是否重合）、强度剖面（定量分析）。

• f–h：电子结构证据——Ru K 边 EXAFS（看 Ru 周围的配位：Ru–O 键长与配位壳层）、Ru K 边 XANES（看 Ru 的价态）、Mn 3s XPS（看 Mn 的平均价态）。

换成大白话：这张图回答两件事——"Ru 有没有真的进去（结构）" 和 "Ru 与 Mn 各是什么价态（电子结构）"。这正是我们 P10 第 4 步要做的测量。

右侧三张卡

1. Mn³⁺/Mn⁴⁺ 缓冲电荷：MnO₂ 骨架把 Ru 稳在 +4、不进入 RuO₄ 窗口。

2. 金属进入晶格（不是躺表面）：电沉积 MnO₂ 把金属氧化并驱动进晶格，形成 M–O–Mn 桥；EXAFS 出现 Ru–O–Mn 壳层、同时 Ru–O–Ru 减弱，就是直接证据。

3. 电沉积让这件事可控：沉积电量、电流、浴 pH 决定物相与边缘位密度 → Ru–O–Mn 耦合的密度变成可扫描的工艺变量。

3. 概念白话

• "宿主 + 缓冲"两个作用：宿主=提供位置把人"钉住"；缓冲=当界面出现多余氧化当量时，由 Mn³⁺ 承接（变成 Mn⁴⁺），而不是把 Ru 推得更高。

• Ru–O–Mn 氧桥：Ru 与 Mn 共用氧原子，而不是两颗颗粒挨在一起——这是"界面耦合"的实体。

• EXAFS 在测什么：它测的是某个原子周围有哪些原子、距离多远——所以能直接判断 Ru 的邻居是 O–Mn（进晶格）还是 O–Ru（自己成团）。

• 电沉积的三点好处：电量决定膜的量（可算）、室温、可放大；最重要的是参数可扫描——这正是文献缺的那块。

4. 必记数字

Ru₀.₀₃Mn₀.₉₇O₂（3% Ru 掺杂）｜ 判据：EXAFS 出现 Ru–O–Mn、Ru–O–Ru 减弱 ｜ 对照：浸渍 vs 取代

5. 口播示例

The MnO₂ framework buffers the charge and holds ruthenium near +4, outside the RuO₄ window. The same idea is already demonstrated with iridium: electrodeposited MnO₂ drives the metal into the lattice, forming M–O–Mn bridges. EXAFS is the direct test — a Ru–O–Mn shell appears while Ru–O–Ru weakens. Our contribution is to make this controllable by electrodeposition.

6. 可能被问什么

• "你怎么区分'进晶格'和'表面浸渍'？" → 结构判据（EXAFS 的 Ru–O–Mn 壳层与 Ru–O–Ru 的消失）+ 取代样 vs 浸渍样的对照。

• "MnO₂ 自己在酸里稳吗？" → 这正是 P10 第 2 步要测的（见下页）。

P10 · 实验计划：五步

1. 逻辑位置

最后一页是可执行方案。它把前面所有结论落成五个步骤，并明确指出第一步先做什么（稳定窗口的 go/no-go）——这一步决定课题是否要改道。

2. 图怎么看

这一页是一张"实验流程图"：五个面板从左到右就是五步，面板之间的箭头表示先后顺序。每步都同时给了器材示意和关键数字/判据，所以看图顺序是"读标题 → 看器材 → 读数字"。

| 面板 | 器材/图 | 要读出的信息 |
| --- | --- | --- |
| ① Electrodeposit MnO2 | 阳极电沉积槽（钛网作工作电极） | 7 mA cm⁻² × 15 min ≈ 6.3 C cm⁻² ≈ 2.8 mg cm⁻²；变量=电流、浴 pH |
| ② Find the host window | 分段收液 + ICP-MS 仪器 + 电位阶跃柱状图 | 此时样品里还没有 Ru，所以只测 Mn（图上写明 Ru = blank＝本底对照）；1.20 → 1.90 V vs RHE 共 6 档，每档单独收液；上限摸氧化溶解 MnO₄⁻（原位拉曼 839 cm⁻¹）、下限摸还原溶解 Mn²⁺；红框＝窗口 go/no-go |
| ③ Cation exchange | 溶液中的交换示意 | Ru³⁺ 进、Mn²⁺ 出，形成 M–O–Mn 桥；对照=浸渍样、共沉积样；面板末尾那句 then repeat scan: Mn vs Ru＝装完 Ru 再把②的扫描做一遍，这次 Mn 与 Ru 分开测 |
| ④ Prove Ru is inside | 文献原图 Nat. Commun. 2026 Fig. 2f（Ru K 边 FT-EXAFS） | 图上四条峰归属：Ru–O / Ru–Ru / Ru–O–Ru / Ru–O–Mn(Ru)；绿框是判据：Ru–O–Mn 出现、Ru–O–Ru 减弱 |
| ⑤ Test and scale up | 三电极池 + PEM 单电池 | η10、Tafel、EIS、ECSA；长时 + ICP-MS → S-number；阳极=我们的催化剂、阴极=Pt/C、膜=Nafion、80 °C |

面板 ④ 故意用文献原始数据图（不是我们画的），因为它就是"Ru 进晶格"的直接证据；讲的时候指一下 Ru–O–Mn(Ru) 那个箭头标注即可。

3. 五步逐条讲

① 电沉积 MnO₂

• 基底：钛网或钛毡（耐酸、导电）。

• 条件：7 mA cm⁻²，15 分钟，即 ≈6.3 C cm⁻² 的电量。

• 换算（用大白话讲）：按每个 Mn 转移 2 个电子、MnO₂ 密度约 5 g cm⁻³ 估算，6.3 C cm⁻² ≈ 2.8 mg cm⁻² ≈ 几微米厚——这个厚度才"装得下"金属（太薄就没有层间可进）。

• 变量：电流、浴 pH（它们决定物相、形貌、边缘位密度）。

② 找宿主的溶解窗口（第一步优先做，只测 Mn）

• 先想清楚这一步在测什么：① 只沉积了 MnO₂，Ru 是③才进去的——所以②里根本没有 Ru 可测。ICP-MS 的 Ru 通道在这里只有一个身份：本底/空白对照（应该≈0），用来证明器皿、浴液、电极没被 Ru 污染。题面若写成"分别测 Ru 与 Mn"，逻辑是断的。

• 电位阶跃溶出扫描：1.20 → 1.90 V（vs RHE）共 6 档，每档单独收集电解液。下限必须往低扫，否则只摸到上边界、下边界是空的（会被追问"你凭什么说窗口够宽"）。

• 两个溶解方向：

• 低电位侧＝还原溶解：MnO₂ + 4H⁺ + 2e⁻ → Mn²⁺ + 2H₂O，E° ≈ +1.23 V（vs RHE 随 pH 略移）。OER 工作电位在它上面，但静置、CV 下扫、活化阶段会踩到。

• 高电位侧＝氧化溶解：MnO₂ → MnO₄⁻，原位拉曼 839 cm⁻¹（UV-vis ~525 nm）。

• 窗口 = 两侧边界之间；后面所有测试的工作电位都要落在窗口内。

• 判据（会上主动说）：扫完存在一个可用窗口（Mn 溶出速率低且无上升趋势、无 839 cm⁻¹ 带）→ go；找不到窗口 → no-go（改相 / 改氧配位 / 先掺 Ru）。

• ICP-MS 只给总量、不给形态：它数的是原子，RuO₄ / Ru³⁺ / 胶体颗粒在它眼里都是"Ru"。要形态得靠原位拉曼、UV-vis 或 RRDE 环收集。

③ 阳离子交换把 Ru 装进去

• 用溶液中的 Ru 离子替换 MnO₂ 晶格中的 Mn 位。

• 同时做对照：浸渍样（弱耦合）与共沉积样（另一种工艺）——没有对照就无法证明"耦合"起了作用。

• 装完 Ru 再把②的扫描做一遍：这次 Mn 与 Ru 分开测才有意义，也才有"谁先溶"的判据——Mn 的溶解速率 ≥ Ru 的 5 倍且无钝化趋势（或出现 839 cm⁻¹ 带）→ 说明宿主先崩、Ru 还没轮到，先改相/改氧配位；反之则说明 Ru 是短板，要靠 M–O–Mn 桥与载量来救。

④ 证明 Ru 在骨架内

• EXAFS：出现 Ru–O–Mn 壳层、Ru–O–Ru 减弱（这就是"进去"的直接证据）。

• 配套：活化前后配对的 XPS / 拉曼 / STEM。

⑤ 测试与器件

• 三电极：η10（10 mA cm⁻² 时的过电位）、Tafel 斜率、EIS、ECSA 归一化。

• 长时：恒电流 + 分段 ICP-MS → 给出溶解速率与稳定数 S-number（每溶解一个金属原子析出多少 O₂）。

• 器件：单电池 PEM 测试（电流密度、时长、衰减率、法拉第效率）。

4. 概念白话

• C cm⁻²（库仑每平方厘米）：电量单位，等于电流密度 × 时间（7 mA cm⁻² × 900 s = 6300 mC cm⁻² = 6.3 C cm⁻²）。电量决定沉积了多少物质。

• ICP-MS：能测溶液里 ppb 级金属含量的仪器——溶解研究的"秤"。但它只认元素不认化合物，读到的是总 Ru / 总 Mn，所以不能讲"测了 RuO₂ 的溶解"。

• RuO₄ 会挥发（Ru⁺⁸，易挥发）→ 只测电解液会低估 Ru 溶解：要么密闭池＋尾气吸收，要么把结果写成"电解液中 Ru（下限值）"，再用剩余膜的金属质量平衡交叉核对。

• 过滤能把"溶解"与"脱落"分开：0.22 µm 过滤，滤液＝真溶解（离子态），未过滤−过滤＝颗粒脱落（涂层碎片）；顺带测 Ti——Ti 飙升通常意味着膜脱落而不是溶解。

• S-number：稳定性的可比指标（跑了多少小时不好横比，但"每溶一个金属原子析出多少氧分子"可以）。

• 为什么先做②：如果宿主先溶，后面所有优化都白做；所以先用 2–3 周给一个二值答案。

5. 必记数字

7 mA cm⁻² × 15 min ≈ 6.3 C cm⁻² ≈ 2.8 mg cm⁻² ｜ 宿主窗口扫描 1.20→1.90 V vs RHE（6 档）｜ 上边界标志 839 cm⁻¹（MnO₄⁻）｜ 载 Ru 后重扫：Mn ≥ 5× Ru 且无钝化 → 先改相 ｜ 器件：单电池

6. 口播示例

Step one: electrodeposit MnO₂ at 7 mA cm⁻² for 15 minutes, about 6.3 C cm⁻². Step two is the host window: with no ruthenium loaded yet, ICP-MS measures manganese only — ruthenium is our blank. We scan from 1.20 to 1.90 volts against RHE in six steps, with each step collected separately: the low end probes reductive dissolution to Mn²⁺, the high end oxidative dissolution to MnO₄⁻, which appears as the 839 cm⁻¹ Raman band. Only after the exchange do we repeat the same scan with manganese and ruthenium measured separately — that is when the question of which one dissolves first can be asked. Step four uses EXAFS to show whether ruthenium is inside the lattice. The first priority is step two: without a usable window, the phase or the oxygen coordination is changed before any optimisation.

7. 可能被问什么

• "ICP-MS 测到的 Ru 是 RuO₂ 吗？" → 不是。ICP-MS 只测元素浓度，读数是总溶解 Ru，RuO₄、Ru³⁺、胶体颗粒在它眼里都一样；形态要靠原位拉曼/UV-vis/RRDE 补。而且 RuO₄ 易挥发，电解液值只能当下限。

• "②里样品还没 Ru，为什么写测 Ru？" → 这是要主动纠正的一点：②只测 Mn、Ru 作本底；"Mn 与 Ru 分开测"的正确位置是载 Ru 之后重扫（面板③末尾那句）。

• "为什么要往下扫到 1.20 V？" → 因为 MnO₂ 有两条溶解通道：低电位侧还原成 Mn²⁺（E° ≈ +1.23 V）、高电位侧氧化成 MnO₄⁻（839 cm⁻¹）。只扫 1.40→1.90 只摸到上边界。

• "三周够吗？" → 够，因为它只回答一个问题：宿主有没有可用窗口（谁先溶、在哪个电位）。

• "怎么证明是被稳住了，而不是本来就不溶？" → 与 RuO₂、MnO₂ 两个基线以及浸渍样对照，且用溶解速率与 S-number 报数。

附一：全部术语一页速查

| 术语 | 一句话 |
| --- | --- |
| HER / OER | 析氢 / 析氧反应（阴极 / 阳极） |
| 过电位 η | 实际电压高出热力学 1.23 V 的部分 |
| η10 | 达到 10 mA cm⁻² 时的过电位 |
| AEM（机理） | 吸附质演化机制：OH→O→OOH，只用吸附氧，被 0.37 V 锁住 |
| LOM | 晶格氧机制：晶格氧参与 → 留氧空位 → 金属溶解 |
| OPM | 氧化物路径：两个相邻 M–O 直接偶联成 O₂，无 OOH、无空位 |
| COM（已不在此版 PPT 中） | 本组提出的耦合氧机理：光照触发，O–O 在氧态偶联 |
| PEM / AEM（平台） | 质子交换膜（酸性）/ 阴离子交换膜（碱性） |
| RuO₄ | 钌的过氧化产物：可溶、易挥发、有毒 → 溶解通道之一 |
| 氧空位 | 晶格氧缺失留下的空位，会导致金属溶出 |
| UHB / LHB / ONB | 上/下哈伯德带、氧非键带（能带图上的三条带） |
| E_F（费米能级） | 电子能量的参考线；氧态越靠近它越易参与反应 |
| e_g 电子 | 过渡金属 d 轨道的一个描述符（最优约 1） |
| 火山图 | 活性随吸附能变化呈火山形，顶点=最优 |
| 标度关系 | OH 与 `OOH` 吸附能同步变化（差值 ≈3.2 eV），导致 0.37 V 下限 |
| 阳离子交换 | 用溶液中的金属离子替换晶格里的 Mn 位 → 金属进入骨架 |
| 浸渍 / 共沉积 | 两种对照工艺（弱耦合 / 同时沉积） |
| EXAFS | X 射线吸收精细结构：测原子周围的邻居与键长 |
| XANES | 测金属价态 |
| XPS | 表面元素价态与组成（如 Mn 3s 看平均价） |
| STEM / EDS | 原子级形貌 / 元素面分布 |
| ICP-MS | 测溶液中 ppb 级金属总量（只认元素、不认化合物）→ 溶解速率 |
| S-number | 每溶解一个金属原子析出的 O₂ 分子数 |
| Raman（839 cm⁻¹） | 高锰酸根的特征峰 → 判断是否发生"氧化溶解" |
| C cm⁻² | 电量密度；6.3 C cm⁻² ≈ 2.8 mg cm⁻² MnO₂ |
| go / no-go | 二值决策门：前三周回答"谁先溶、在哪个电位" |

附二：整份 PPT 的"一句话链条"（背下来，被问逻辑时直接用）

氢能重要（P1）→ 氢靠电解水脱碳（P2）→ 电解水的瓶颈是阳极析氧（P2）→ 析氧有三条机理：AEM 被 0.37 V 锁住（P3）、LOM 会溶解（P4）、OPM 两者皆避（P5）→ 我们做酸性 PEM（P6）→ 酸性里只能选 Ir 或 Ru，我们选 Ru，但 Ru 会溶（P7）→ 所以目标 OPM、AEM 保底、LOM 避开，且有先例（P8）→ 对策是用 MnO₂ 骨架缓冲并锚定 Ru（P9）→ 五步实验，第一步先测 MnO₂ 的稳定窗口（P10）。