文献精读报告：Fundamental Understanding of Structural Reconstruction Behaviors in Oxygen Evolution Reaction Electrocatalysts（析氧反应电催化剂结构重构行为的基础理解）

编制日期：2026年09月18日

元信息：Haoyin Zhong, Qi Zhang, Junchen Yu, Xin Zhang, Chao Wu, Yifan Ma, Hang An, Hao Wang, Jun Zhang, Xiaopeng Wang, Junmin Xue（禹俊辰为第三作者；通讯作者 Xiaopeng Wang、Junmin Xue 均属 NUS MSE；资助 NRF-CRP26-2021-0003、MOE AcRF Tier2 MOE-T2EP501220010）｜Adv. Energy Mater. 2023, 13, 2301391（1–25 of 25）｜DOI: 10.1002/aenm.202301391（2023-06-29 在线）｜精读日期 2026-09-18

证据分级：R0=原文事实（附页码锚点，如 p.3）｜R1=外部背景知识｜R2=我的推断

1. 文献速览总结

本文是薛军民组关于析氧反应（oxygen evolution reaction, OER）结构重构（structural reconstruction）的系统综述，实质是课题组自己的"方向说明书"。核心命题：多数原始 OER 催化剂在阳极条件下经历动态、不可逆的重构，生成过渡金属羟基氧化物（oxyhydroxide, MOOH）作为真正的催化活性物种（real catalytic species）；重构所得 MOOH 与直接合成的同类材料化学上基本相同却普遍活性更优，"为什么更优"正是本文要回答的问题（p.1–2）。

全文八节：第 2 节 OER 机制与活性描述符；第 3 节四类重构机制；第 4 节决定重构衍生 MOOH 活性的六个因素；第 5 节推荐表征技术与探测深度图；第 6 节酸性介质中的结构重构；第 8 节六条未来方向（p.2）。文中大量引用薛组自有工作（COM 机制 Nature 2022、e_g 带展宽 EES 2023、纳米带 Ni(OH)₂ EES 2020、LOM 基氧化物自发重构 Angew. 2023），故其"推荐做法"即该组实验惯例（R0, pp.11–15）。

2. 课题关联分析（与"电沉积 MnO₂ 稳定 Ru 酸性 OER"的直接关联）

第一，第 6 节给出同一体系的直接先例，是选题合法性的核心依据。 文中明确：Ru 基氧化物酸性 OER 性能优异但耐久性差，根源是 Ru 易过氧化为溶解态 RuO₄ 物种、以及 LOM 参与析氧（p.15）。由此提出两条稳定化策略——把金属限域为单原子位点（single-atom site），或提高氧空位形成能（oxygen vacancy formation energy）；W/Er 共掺杂 RuO₂ 属后者：掺杂使 O 2p 带中心下移远离费米能级、不利氧空位生成，最终 10 mA cm⁻² 过电位 168 mV、酸性耐久 500 h（p.15）。

更关键的是本文专门记载了 Lin C. 等的 Ru 原子阵列/α-MnO₂ 体系：以一步阳离子交换（cation exchange）把 Ru 负载于 α-MnO₂ 纳米纤维，析氧中 Mn 与 Ru 继续交换，原位重构把小 Ru 聚集体长成大 Ru 原子阵列 patch；重构后位点对称，走氧化物路径机制（oxide path mechanism, OPM）而不形成氧空位，Ru/MnO₂ 在 10 mA cm⁻² 下过电位仅 161 mV、稳定性 >200 h（p.15–16）。同节给出 Ir 基焦绿石（Pr₂Ir₂O₇、Eu₂Ir₂O₇、Lu₂Ir₂O₇）重构为 [IrO₆]–[IrO₆] 框架，畸变越强则 O 2p 带中心越高、Ir–O 杂化越强、活性越好（p.16）——"局域畸变调控氧带位置"在酸性体系已被验证。

第二，方法学可整体照搬。 电沉积 MnO₂ 在阳极活化下必然经历重构，而本文指出 CV 处理导致完全原位氧化、计时电位（chronopotentiometry, CP）处理只造成部分重构（p.6），故"电化学活化协议"必须作为独立变量写入记录；"先完全重构、再解析结构"的原则（p.11）同样适用。

第三，机制语言可直接对接。 抑制 LOM 的关键是调控非键氧 2p 态与费米能级的相对位置，进而调控氧空位形成能与氧离子扩散速率（p.6、p.15）；Ru–O–Mn 界面耦合即可理解为把界面氧的能带位置与氧空位形成能推离溶解窗口（R2）。此外第 8.1 节把 Mn 与 Al、V 并列为 OER 惰性掺杂元素，建议掺入 NiOOH 以剥离 e_g 带展宽的贡献（p.18；详见第六节，R0）。

3. 内容深度解读（含关键数据与机制，逐条标 R0 页码）

（1）三种机制模型（pp.2–4）。 AEM 走四步协同质子—电子转移，中间体为 OH、O、OOH、O₂；理想每步自由能垒应为 4.92 eV/4 = 1.23 eV，但 OH 与 OOH 均以单键经一个 O 原子结合表面，存在恒定标度关系 ΔG_OOH − ΔG_OH = 3.2 eV，故 AEM 基氧化物理论最小过电位仅 0.4–0.2 V；可用 (ΔG_O − ΔG_OH) 作唯一描述符，最优值约 1.6 eV（p.2）。LOM 走氧的氧化还原：两个非键 OH 先去质子化（不传电子），O²⁻ 失电子成两个 O⁻，二者耦合成 (O–O)²⁻，再失两电子放出 O₂，空位由 OH⁻ 回填；触发前提是非键氧态形成、且能级高于 M–O 成键带并靠近费米能级，可用上/下哈伯德带能量差 U 与电荷转移能隙 Δ 判别（p.4）。COM 为作者组提出：光照触发 (M–O)→d_z² 电子转移，NiO₆ 八面体变 NiO₄ 平面四方、两个 O⁻ 耦合成 O₂，因去质子在金属带、O–O 耦联在氧态而绕开 AEM 的 OOH 速控步（pp.4–5）；本文还用 COM 解释矛盾——自然光照下测到 Fe 掺杂 NiFe 羟基氧化物存在 (O–O) 耦联，暗条件下 ¹⁸O 标记却测得走 AEM（p.11）。

（2）四类重构机制与证据链（pp.5–7）。 ① 晶格氧析出诱导：BSCF（Ba₀.₅Sr₀.₅Co₀.₈Fe₀.₂O₃₋δ）因氧 2p 能级贴近费米能级而快速表面重构，La₀.₄Sr₀.₆CoO₃₋δ 与 LaCoO₃₋δ 在 OER 后仍保持晶态表面（p.5）；LaNiO₃ 薄膜中的二维缺陷造成 NiO₆ 四方畸变，缺陷处非晶化更快（p.6）；Schmidt 等提出 LOM 介导的溶解/再沉积：BSCF 中 Ba²⁺、Sr²⁺ 溶出以平衡氧空位电荷，溶解度低的 B 位 Co、Fe 再沉积为表面羟基氧化物层（p.6）。薛组进一步证明 LOM 基氧化物的重构是自发化学过程而非电化学反应：SrCoO₃ 浸入 1 M KOH 即出现表面重构与最外层 Sr 大量溶解，Co L-edge EELS 与 NEXAFS 表明残余 Co、O 重构为共边层状 CoO₂；该现象只在 LOM 基氧化物出现，AEM 基的 LaFeO₃、LaCoO₃₋δ 几乎无变化（p.6）。② 金属溶出诱导：Li、Ca、Se、Ba、K 等由 Pourbaix 图在宽 pH/电位区间（尤其 1.23 V vs RHE 以上）以离子态存在；CoCr₂O₄ 在 1.5–1.7 V 做 7 h 计时电流，>1.6 V 生成 Co 羟基氧化物，但 ¹⁸O 标记显示晶格氧未参与析氧而溶入电解液（p.6）。③ 阴离子预氧化：S、Se、P、N、Cl、F 被氧化为 XO₄²⁻/XO₄³⁻ 溶出，金属位转为高活性羟基氧化物；薛组的 operando XAS 显示 NiS₂ 在 10 mA cm⁻² 下经 Ni(OH)₂ 中转，8 h 内完全转化为 NiOOH（p.6）。④ 配体取代：MOF 中表面四面体配位的有机配体被 OH⁻ 逐步取代，形成 α-Co(OH)₂ 再相变为 β-Co(OH)₂，终态为 CoOOH，且 α 相本征活性远高于 β 相（p.7、p.20）。四类机制常共同作用：Ni₃N@Ni₃VN 中 V 与 N 协同溶出造缺陷与氧空位（233 mV @50 mA cm⁻²）；FeNiCoCrMnS₂ 中 S 与 Cr 同时浸出并自重构（199 mV @10 mA cm⁻²）（p.7）。

（3）决定活性的六个因素（pp.7–11）。 ① 暴露更多活性位：CoOOH 活性主要由边缘晶面（edge facets）贡献，电流几乎只局限在边缘，边缘 Co 氧化态升高伴随 Tafel 斜率上升；薛组把 NiSe₂ 完全转化为约 10 nm 超小 NiOOH，10 mA cm⁻² 过电位 190 mV（pp.7–9）。② 残留阳离子掺杂：V-Ni₂P/NF 中 V 由 0.51 w/w% 降至 0.33 w/w%（ICP），残余 V 原位掺入 NiOOH 促进 OH 吸附与 OOH 去质子化（221 mV）；Fe 掺杂 CoAl₂O₄ 中 Fe 抬高 O 2p 带中心触发 LOM 与重构，而 Al³⁺ 溶出形成阳离子空位又使 O 2p 带下移、晶格氧失活，出现"自终止重构"（self-terminated reconstruction）（p.9）。③ 不饱和配位：非晶 NiFeMo 氧化物重构产生富氧空位（EPR g = 2.002），晶态样品 OER 后几乎无氧空位；薛组非化学计量纳米带 NR-Ni(OH)₂ 边缘呈 4/6 配位交替，过电位 162 mV，DFT 给出其 OOH 速控步过电位仅 0.362 V，远低于 β-NiOOH 的 0.62 V（p.9、p.15）。④ 含氧阴离子吸附：SO₄²⁻ 吸附促进重构（Ni³⁺/Ni²⁺ 还原峰负移约 80 mV，对照样仅约 30 mV），50 mA cm⁻² 过电位降至 234 mV；MoO₄²⁻ 的溶出—再吸附由"换新 KOH 性能衰减、补加 0.05 M 后恢复至 200 mV"证明（pp.9–10）。⑤ 杂化界面（hybrid interface）：CeO₂/Ni–X 界面经强化羟基吸附加速重构，形成富氧空位的 CeO₂–NiOOH 界面；Ni₅P₄@FeP 经 P 溶出与氧化形成非晶 Ni/FeOOH@NiFe₂O₄（205 mV）；Co–Mo₂C 中 Co 快速重构为 γ-CoOOH 且表面富 Mo，Mo 经桥氧 O²⁻ 向 Co 部分转移电子（190 mV）（p.10）。⑥ e_g 带展宽：NiS₂、NiSe₂、Ni₅P₄ 经 10 h、10 mA cm⁻² 完全转化为 X-NiOOH，FT-EXAFS 拟合 Ni–O 键长依次为 2.03916、2.04688、2.04875、2.05876 Å；键长越短应变越强、NiO₆ 畸变越大、e_g 带展宽越显著（O K-edge 534.0 eV 峰变低变宽），脉冲伏安表明展宽促进电子向外部电路转移，且作者已排除氧空位、阳离子空位、电导率与 S/Se/P 掺杂为主因（pp.11、14–15）。

（4）表征矩阵与本征活性归一化（pp.11–15）。 探测深度：软 XAS（PEY/FY）、Raman、FTIR、XPS、APT、EPR、TEM、SEM 偏表面敏感，硬 XAS 与 XRD 反映体相（p.11）。动态过程推荐 in situ ETEM（BSCF 结构振荡、SrCoO₃₋δ 振荡限于约 1 nm 表层，AEM 基氧化物无重构，pp.11–12）、in situ Raman/FTIR（NiNPS 体系 0.2 V 出现 463/491 cm⁻¹、0.3–0.5 V 出现 γ-NiOOH 的 477/577 cm⁻¹ 双峰；CoOOH@Fe₃O₄ 体系 1.4 V 出现 CoOOH 峰、同步辐射 FTIR 于 1020 cm⁻¹ 捕获 OOH，p.13）、APT（Co₂FeO₄ 在 100→1000 循环 Co/Fe 比持续升高 = Fe 优先溶解；2–3 nm 富氧层 O/M 比由约 1.4 升至约 1.8，p.13）与 operando XAS（p.13）。静态解析推荐 XAS（白线强度给 NiO₆ 畸变程度、O K-edge 给 e_g 展宽）、EPR（氧空位、高自旋 Co³⁺）、ABF-STEM 与 DFT/AIMD（pp.14–15）。本征活性判定必须扣除表面积与载量贡献（p.9）。

4. 技术难点识别

（1）重构程度不可控：随 CV/CP 处理方式、温度、pH 变化，既影响活性也复杂化构效关系解读（pp.6–7、11）。（2）部分重构使结构信息失真，必须"完全转化"为 MOOH 才能得到可靠结构（p.11）。（3）NiOOH 自身不稳定、会通过质子吸附自放电；作者在测 XAS 前先用乙醇把 X-NiOOH 完全还原为 Ni(OH)₂ 以排除干扰（p.14）——此预处理细节极易被忽略。（4）活性物种归属困难：表面含氧中间体既可能来自电解液也可能来自晶格氧，且释放晶格氧后的空位会被 OH⁻ 回填，二者难以区分（p.14）。（5）酸性 OER 部分明显偏薄：25 页中仅约 1.5 页（pp.15–16），集中于 Ir/Ru 贵金属，对 Mn 基材料在酸性下的重构行为基本未讨论（R0）。（6）全文未给出 S-number、ICP-MS 溶出速率（ng cm⁻² h⁻¹ 或 ppb 级）与 Tafel 斜率数值，仅见一处 Tafel 斜率定性描述（p.7），定量稳定性指标须另找原始文献（R0）。

5. 可借鉴点（对实验设计直接可用：合成 / 表征 / 电化学测试 / 稳定性评价）

合成：（a）走"预催化剂 → 阳极原位重构"路线，先电沉积 MnO₂ 再电化学活化；对照样至少四组——纯电沉积 MnO₂、RuO₂ 参比、Ru 浸渍/物理混合于 MnO₂、具 Ru–O–Mn 界面耦合的目标样（R2）。（b）借用"牺牲组分 + 自终止重构"策略（p.9；8.3.2 节建议改用 Zn、Al 等低成本牺牲元素，pp.19–20），让 Mn 承担"部分牺牲 + 自终止"角色，观察重构是否在形成 Ru–O–Mn 界面层后停止（R2）。（c）阴离子调控：电沉积液中引入 S/Se/P 源以借预氧化促进重构（pp.6、10）。

表征组合：先做活化前/后配对 XRD + Raman + XPS + (HR)TEM/EDS；再用同步辐射 XAS 分测 Ru K-edge 与 Mn K-edge，以 FT-EXAFS 拟合 M–O 键长判断应变与八面体畸变（照搬 X-NiOOH 键长排序逻辑，pp.11、14）；O K-edge 软 XAS 于约 534.0 eV 判断 e_g 带展宽（p.14）；EPR 测 g ≈ 2.002 氧空位并与 XPS O 1s 交叉验证（p.9）；in situ Raman 跟踪 Mn–O 振动随电位变化；计时电流下做 operando XAS 跟踪相变，注意完全重构可能需 ≥8 h（p.13）；条件允许时用 ABF-STEM 看界面原子柱位移、APT 看长测后元素再分布（pp.13–14）。

电化学测试协议：把"电化学活化协议"作为独立变量完整记录（CV 还是 CP、循环数、电位窗口、扫速），因两者重构程度不同（p.6）；可对照条件如 1 M KOH 中 1.16–1.66 V vs RHE、100 mV s⁻¹、300 循环（p.10），酸性体系用 0.5 M H₂SO₄（p.15）；用脉冲伏安探测电子转移能力（p.11）；活性给出几何面积、ECSA 归一化比活性与质量活性三重口径并扣除载量贡献（p.9）。

稳定性评价：目标对标 Ru/MnO₂ 的 >200 h（p.16）与 W/Er-RuO₂ 的 500 h（p.15）；按 100/500/1000 循环分阶段取样做反应后表征，照搬"元素比随循环漂移 = 优先溶解"判据（p.13）；用"更换电解液"实验区分可逆的溶出—再沉积失活与体相失活（参照 MoO₄²⁻ 的 renew KOH 实验，p.10）；溶出定量需自行补充分段取样 ICP-MS（R1：本文未提供方法）；另做电位窗口扫描寻找 MnO₂ 基材料的稳定工作窗口（思路见第二篇报告，CSC-4 p.2208）。

6. 延伸思考

Ru 在酸性 OER 中的失效有两条通道：被过氧化为可溶 RuO₄ 物种，以及 LOM 参与导致晶格氧流失与结构坍塌（p.15）。因此"用 MnO₂ 的氧化还原性稳定 Ru"若落在机制上，最合理的路径不是提高活性，而是把 Ru 从 LOM 拉回 AEM/OPM——通过 Ru–O–Mn 界面耦合改变界面氧的 O 2p 带中心与氧空位形成能（R2）；这与 Lin C. 等观测到的 Ru/MnO₂ 重构后走 OPM 且不形成氧空位一致（pp.15–16）。但内在张力在于：O 2p 带中心越靠近费米能级活性越高、越远离越稳定，故 Mn 很可能是在"以部分活性换稳定性"（R2）。

第 8.1 节把 Mn 与 Al、V 并列为 OER 惰性掺杂元素（p.18），既支持"Mn 为结构稳定剂而非活性位"，也意味着需专门证据（Mn 位点 operando XAS 价态变化、Mn 溶出量）来证明或否证 Mn 是否参与氧化还原循环（R2）。空白点与风险：本文酸性部分几乎不涉及 Mn 基材料，"Mn–Ru 阳离子交换重构"仅 Lin C. 等一例（pp.15–16），故需自行建立"MnO₂ 在酸性 OER 下的重构行为基线"（不同电位/时间下的相演化与溶出曲线），这既是创新点也是最大不确定性（R2）。

• 报告完 · 证据优先（R0/R1/R2 分级）

📌 署名核实（2026-09-18，DSH 用 Crossref 复核）：先例论文 In-situ reconstructed Ru atom array on α-MnO₂ 的第一作者为 Lin Chao（林超），通讯作者含 Liu Zhi-Pan、Jiang Zheng、Lee Jung-Ho——故本报告早期出现的"Lee 等"系误记（Lee 为通讯作者），正确引用应为 Lin C. et al., Nat. Catal. 2021, 4, 1012–1023（DOI 10.1038/s41929-021-00703-0）。