CSC-4 · 课题接口与 pre 用处（已填 · 2026-09-21 读完）

编制日期：2026年09月22日

对应 10 页版 PPT 的映射：见 FYP/9.24-pre-PPT骨架.md 顶部「10 页映射方案」

证据分级：R0=原文事实（附页码，期刊页 = PDF 页 + 2195）｜R1=外部背景｜R2=推断

1. 这篇文献在课题里的"三个用途"

| 用途 | 具体内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| ① 论证"为什么必须做酸性" | PEM 制造局部酸性环境（Nafion ≈ 1 M 质子）；碱性路线受 OH⁻ 迁移率/扩散系数比质子低 1.75 倍限制；基准 IrO₂ 在酸碱中都会溶（生成水溶性 IrO₄²⁻）；成稿时唯一兼顾活性与酸稳定的仍是 Ir 基，而 Ir 极稀缺 | p.2208（R0） |
| ② 论证"为什么可以用 MnO₂" | γ-MnO₂ 在 pH 2 下电解 8000 h 几乎不失活；掺入 Ti、Ge 等杂原子可稳定 MnO₂ 的反应终止态、带来更多配位不饱和位点；同时警告"为过渡金属氧化物寻找合适的电位工作窗口是必要的" | p.2208（R0） |
| ③ 提供"为什么 Mn 能改 Ru"的设计学 | Ni/Co 取代 RuO₂ 活化桥位氧作质子受体 → HOO∗–HO∗ 差降到 3.2 eV 以下；Ni、Co 取代后最大自由能步 1.49 / 1.33 eV（过电位 0.26 / 0.10 eV）远低于火山顶 0.37 eV；Mn³⁺ 恰提供 e_g = 1 的最优占据 | pp.2203–2204、p.2200（R0） |

2. 逐页对应（10 页版）

| 页 | 用它的什么 | 怎么用 |
| --- | --- | --- |
| P2 Background | p.2208 三句：PEM 局部酸性 / Ir 稀缺且 IrO₂ 也溶 / 碱性受 OH⁻ 迁移率限制 | 开场铺垫"为什么做酸性 + 为什么要稳定化" |
| P3 Ru 的活性-稳定悖论 | p.2202：O p 带中心越靠近费米能级 → 活性越高、稳定性越低 | 一句话把课题定性为"受稳定性约束的设计问题" |
| P5 文献综述（MnO₂ 可否用于酸） | p.2208：γ-MnO₂ 8000 h + Ti/Ge 掺杂稳定 | 与偏 AEM-5 §6 的 Ru/α-MnO₂ 先例并列，形成"MnO₂ 在酸里站得住"的双证据 |
| P6 Gap & hypothesis | pp.2203–2204 的质子受体设计学 | 论证"Mn 作为同族桥位氧活化剂"的合理性（R2） |
| P7 Risk | p.2202（trade-off）+ p.2208（工作窗口是硬约束） | 为 go/no-go 实验提供文献依据 |
| P9/P10 对比表与判据 | Table 1（pp.2207–2208，23 个催化剂的设计参数与活性位；1–19 AEM、20–23 LOM） | 做文献对比表时引用；也用于"我们的判据对标谁" |

3. 可直接说的英文（3 句，背下来）

1. "Acidic OER is not only a catalysis problem but a stability-constrained design problem: the O p-band centre trade-off means higher activity usually costs stability (Chem. Soc. Rev. 2020, p. 2202)."

2. "MnO₂ is not merely an alkaline catalyst — γ-MnO₂ has been reported to operate for 8000 hours at pH 2, and Ti or Ge doping stabilises its reaction terminus (p. 2208). The same work warns that finding a suitable potential window is essential."

3. "Breaking the scaling relation with proton acceptors is the design logic we borrow: Ni or Co substitution in RuO₂ activates bridging oxygen and lowers the potential-determining step to 0.26–0.10 V, below the 0.37 V volcano limit (pp. 2203–2204). Manganese is our candidate for the same role."

4. 读完自检（口头 30 秒/题）

• [ ] 0.37 V 是怎么来的？（HO∗ 与 HOO∗ 吸附能被近似常数耦合 → 四步不能同时最优 → 火山顶理论最低过电位）

• [ ] 3.2 eV 指什么？质子受体策略怎么把它压下去？

• [ ] 为什么 Mn³⁺ 有资格扮演"桥位氧活化剂"？（同族过渡金属 + e_g = 1 最优占据 + AEM-5 把它列为 OER 惰性掺杂元素，不抢活性位）

5. 缺口（写 pre 时要绕开）

• 2020 年成文 → 不含 2021 年后的 Ru/MnO₂ 直接先例（Lin 2021、JACS 2026、Nat. Commun. 2026）。

• 无定量溶出数据（无 S-number、无 ICP-MS 溶出速率）→ 稳定性量化仍要另找原始文献（Cherevko 组；Li et al. Angew. 2019, 58, 5054）。

• 对 MnO₂ 只是顺带两句话，不是系统综述 → "MnO₂ 在酸性 OER 中的行为"须自建基线。