NE-2 五个问题与标准答案

编制日期：2026年09月22日

用法：带着这 5 个问题读；读完先自己答，再对答案。

页码规矩：印刷页 = PDF 页 + 263。证据分级：R0=原文事实（附页码）｜R1=外部背景｜R2=推断。

读前问题

1. 本文要解决海水电解的哪两个痛点？作者用什么手段一并解决？

2. "局部碱性微环境"是怎么被证明出来的？（用了哪三套证据？）

3. 为什么偏偏选 Cr₂O₃ / Cr³⁺ 做硬 Lewis 酸层？它在电化学上有什么特殊性质？

4. 这套策略能否照搬到你的酸性 Ru–MnO₂ 体系？边界条件是什么？

5. 本文提供的器件级验证与稳定性量化模板包含哪些要素？哪些能直接搬到你的课题？

标准答案（读完再对）

Q1｜两个痛点与一个手段

答案：痛点 ① 近中性（pH ≈ 8.0）下 OER/HER 动力学慢、活性低；痛点 ② Cl⁻ 侵蚀与 Mg²⁺/Ca²⁺ 沉淀导致失活。

手段：在过渡金属氧化物（如 CoOₓ）表面引入硬 Lewis 酸层（以 Cr₂O₃ 为例）——该层动态劈裂水分子并捕获生成的羟基阴离子，在电极表面原位生成局部碱性微环境，从而同时提升两极动力学、阻挡 Cl⁻、抑制沉淀。

依据：pp.264–265（R0）。

Q2｜"局部碱性微环境"的三套证据

答案：① IrO₂ 修饰 RRDE 定量界面 pH——6 at% Cr₂O₃-CoOₓ 在 1.60 V vs RHE 时表面 pH 接近 14（方法细节与收集效率 N_D = 0.37 见 p.270）；② 原位红外——H₂O∗ 谱带随电位向 OH∗ 位移；③ DFT——Cr₂O₃ 上水解离能垒仅 0.08 eV。

旁证：表面 OH⁻ 比"抵抗 Cl⁻ 所需过量 OH⁻"高近两个数量级；XPS 几乎无 Cl 物种；OER 选择性约 98%。

依据：pp.266–268、p.270（R0）。

对你的用处：这三套证据的方法论可迁移；其中 IrO₂ 修饰 RRDE 的 IrO₂ 层本身就是 CV 电沉积制备的——是本文里唯一能直接照做的电沉积步骤（p.270，R0）。

Q3｜为什么选 Cr₂O₃ / Cr³⁺

答案：因为 Cr³⁺ 是过渡金属中最硬的 Lewis 酸（pKa 2.05）——硬酸对水的极化/劈裂能力强，能把水解离成 OH⁻ 富集在表面；同时 Cr₂O₃ 电催化惰性、且在整个电位区间电化学稳定——即它只做界面调节，不参与也不干扰催化反应。

依据：p.265（R0）。

对你的含义（R2）：这是"惰性屏障型"界面层；而你的 MnO₂ 是"氧化还原缓冲型"——Cr₂O₃ 稳定但不参与，MnO₂ 参与但自身需要稳定，两者范式不同，不能混为一谈。

Q4｜能否照搬到酸性 Ru–MnO₂ 体系

答案：

• 机制不能照搬：Cr³⁺ 的 pKa 仅 2.05，在 pH<2 时极易以离子态存在 → 强酸中"靠硬酸阳离子劈水造局部碱性"不成立（p.265 + R1）。

• 但思路成立（R2）：酸性 OER 中 Ru 的溶出速率同样依赖位点周围的质子活度、∗OH/∗O 覆盖与氧供给 → "在 Ru 位点外包一层能劈水/捕获中间体的氧化物"（电沉积 MnO₂ 可充当）逻辑可迁移。

• 有间接先例：本文的同一策略对 MnOₓ 也被验证有效（Cr₂O₃-MnOₓ 活性显著高于原始 MnOₓ，pp.266、270）——但酸性需重新验证。

依据：pp.265、266、270（R0）+ R1/R2。

Q5｜器件级验证与稳定性量化模板

答案：要素包括——① 通液式单电池参数：9 cm² 电极、膜预处理、催化剂喷涂、热压、流速、载量（pp.269–270）；② "电流密度 — 时长 — 保持率"三要素写法；③ 法拉第效率（H₂ ≈ 93%、O₂ ≈ 92%，pp.264、269）；④ 性能对标：25 °C、2.33 V → 1.0 A cm⁻²，60 °C 仅需 1.87 V → 1.0 A cm⁻²，500 mA cm⁻² 稳定 >100 h。

能直接搬到你的课题的：器件级数据的呈现方式（三要素 + 效率）、反应后 XRD/XPS 相与侵蚀物种分析（pp.267–268）；不能直接搬的：本文没有 ICP-MS 溶出定量、没有 S-number → 你的酸性体系必须自己补（这是它和两篇综述共同的缺口）。

自检评分

• [ ] 5 题都能不看稿说 30 秒

• [ ] 能说出三套"局部碱性"证据（RRDE 界面 pH / 原位红外 / DFT 能垒）与各自的页码

• [ ] 能一句话说清 Cr₂O₃（惰性屏障）vs MnO₂（氧化还原缓冲） 的范式差异

• [ ] 能明确指出本文不能照搬的那一点（Cr³⁺ pKa 2.05 → 强酸失效）