AEM-5 五个问题与标准答案

编制日期：2026年09月20日

用法：带着这 5 个问题读第 6 / 5 / 3–4 节，读完先自己答，再对标准答案。

证据分级：R0=原文事实（附页码）｜R1=外部背景｜R2=推断。

读前问题

1. 怎么证明"重构发生了"？（判据 / 证据链）

2. 为什么重构衍生的 MOOH 比直接合成的更活？六因素里哪些与界面、应变、氧带位置有关？

3. 酸性下 Ru 失稳的两条通道分别怎么抑制？哪些已被实验验证？

4. 组里推荐的表征组合与探测深度分别是哪些？哪些必做、哪些有条件才做？

5. 活化协议（CV vs CP）如何改变结构？为什么必须写成实验变量？

标准答案（读完再对）

Q1｜怎么证明"重构发生了"？

答案：判据是三条腿——

① 原位/operando 谱学：in situ Raman 看到新相振动峰（NiNPS 体系 0.2 V 出现 463/491 cm⁻¹，0.3–0.5 V 出现 γ-NiOOH 的 477/577 cm⁻¹ 双峰；CoOOH@Fe₃O₄ 体系 1.4 V 出现 CoOOH 峰、FTIR 于 1020 cm⁻¹ 捕获 ∗OOH）；operando XAS 跟踪相变；in situ ETEM 看结构振荡（SrCoO₃₋δ 振荡仅限约 1 nm 表层）。

② 反应前后配对表征：XRD/Raman/XPS + (HR)TEM/EDS 配对，原则是"先完全重构、再解析结构"；用 ¹⁸O 标记判断晶格氧是否参与（CoCr₂O₄ 在 >1.6 V 生成 Co 羟基氧化物，但晶格氧未参与析氧、而是溶入电解液）。

③ 元素再分布：APT 看长测后元素比漂移（Co₂FeO₄ 100→1000 循环 Co/Fe 比持续升高＝Fe 优先溶解；2–3 nm 富氧层 O/M 由约 1.4→约 1.8）。

依据：pp.6、11–13（R0）；完全重构可能需 ≥8 h（p.13，R0）。

对你的含义（R2）：同一套用于验证"电沉积 MnO₂ 是否重构、是否长出 Ru–O–Mn 界面"——in situ Raman（Mn–O 振动 + MnO₄⁻ 839 cm⁻¹ 判溶解）× operando Mn/Ru K-edge XAS × 反应前后配对 × ICP 分段取样。

Q2｜为什么重构衍生 MOOH 更活？哪几个因素与你的课题有关？

答案：六因素——① 暴露更多活性位（CoOOH 活性几乎只由边缘晶面贡献）；② 残留阳离子掺杂（V-Ni₂P/NF 中 V 0.51→0.33 w/w% 残余掺入 NiOOH，221 mV；Fe 掺杂 CoAl₂O₄ 中 Fe 抬高 O 2p 带中心触发 LOM 与重构，而 Al³⁺ 溶出形成阳离子空位又使 O 2p 带下移、晶格氧失活 →「自终止重构」）；③ 不饱和配位/氧空位（非晶 NiFeMo 富氧空位 EPR g=2.002；NR-Ni(OH)₂ 边缘 4/6 配位交替，162 mV，DFT ∗OOH 速控步 0.362 V vs β-NiOOH 0.62 V）；④ 含氧阴离子吸附（SO₄²⁻ 促进重构）；⑤ 杂化界面（Co–Mo₂C 中 Co 快速重构为 γ-CoOOH、表面富 Mo，Mo 经桥氧 O²⁻ 向 Co 转移电子，190 mV）；⑥ e_g∗ 带展宽（Ni–O 键长 2.05876→2.03916 Å 依次缩短、NiO₆ 畸变增大、O K-edge 534.0 eV 峰变低变宽；脉冲伏安证明促进电子外传；作者已排除氧空位/阳离子空位/电导率/掺杂为主因）。

依据：pp.7–11、14–15（R0）。

与你直接相关的三个：⑥ 应变/畸变 → e_g∗ 展宽（对应"界面应变"）；② 残留掺杂 + 自终止重构（对应"Ru 部分进入 MnO₂ 骨架"）；⑤ 杂化界面 + 桥氧电子转移（Co–Mo₂C 里 Mo 经桥氧向 Co 转移电子，是你"Ru–O–Mn 界面电子耦合"的同构案例）。

Q3｜酸性下 Ru 失稳的两条通道与抑制手段？

答案：通道 ① 过氧化为可溶 RuO₄；通道 ② LOM 参与析氧。抑制手段两类：把金属限域为单原子位点；或提高氧空位形成能（W/Er 共掺杂 RuO₂：O 2p 带中心下移、远离费米能级 → 不利氧空位生成 → 168 mV、酸性 500 h）。同体系已被验证的先例：Lin C. 等 Ru/α-MnO₂ 阳离子交换 → 原位重构出 Ru 原子阵列 → 位点对称、走 OPM 不形成氧空位 → 161 mV、>200 h。

依据：pp.15–16（R0）。

对你的含义（R2）：你的假设是"提高氧空位形成能"这条的 MnO₂ 版——用 Mn 的氧化还原性与表面羟基缓冲 Ru 的氧化电荷，把界面氧的能带位置与氧空位形成能推出溶解窗口。

Q4｜组里推荐的表征组合与探测深度？

答案：

• 探测深度：软 XAS（PEY/FY）、Raman、FTIR、XPS、APT、EPR、TEM、SEM 偏表面敏感；硬 XAS 与 XRD 反映体相。

• 动态过程：in situ ETEM、in situ Raman/FTIR、APT、operando XAS。

• 静态解析：XAS（白线强度→NiO₆ 畸变程度；O K-edge→e_g∗ 展宽）、EPR（氧空位 g≈2.002、高自旋 Co³⁺）、ABF-STEM、DFT/AIMD。

• 归一化纪律：本征活性必须扣除表面积与载量贡献，给出几何 / ECSA / 质量三重口径。

依据：pp.9、11–15（R0）。

落到你：必做 XRD+Raman+XPS+HRTEM/EDS 配对、LSV/Tafel/EIS、ICP 分段；进阶 operando XAS、EPR、O K-edge 软 XAS；可选 APT、ABF-STEM（R2）。

Q5｜为什么"活化协议"必须写成实验变量？

答案：因为CV 处理导致完全原位氧化，计时电位（CP）只造成部分重构；重构动力学受电位窗口/时间/阴离子预氧化控制（例：NiS₂ 在 10 mA cm⁻² 下经 Ni(OH)₂ 中转、8 h 内完全转化为 NiOOH；完全重构可能需 ≥8 h）。

依据：pp.6、13（R0）。

对你的含义：记录里必须写清"活化 = CV（窗口/扫速/圈数）还是 CP（电流/时长）"，否则不同批次不是同一种材料；建议第一个实验固定一种协议，并做 CV/CP 对照，把"重构程度"变成可调参数（R2）。

自检评分

• [ ] 5 题都能不看稿说 30 秒

• [ ] 每题都能说出页码出处

• [ ] 能指出至少 1 条"这篇没回答、需要另找文献"的问题（提示：S-number / ICP 溶出速率 / Tafel 数值均缺失）