CSC-4 五个问题与标准答案

编制日期：2026年09月20日

用法：带着这 5 个问题读 4.4 节（p.2208）、2.1 节（p.2197）、第 3 节（pp.2203–2206）、2.2–2.3 节（pp.2199–2202）；读完先自己答，再对答案。

页码规矩：期刊页号 = PDF 页号 + 2195。证据分级：R0=原文事实（附页码）｜R1=外部背景｜R2=推断。

读前问题

1. 什么是标度关系（scaling relation）？它为什么把 AEM 的理论最低过电位锁在约 0.37 V？

2. 突破标度关系有哪三条策略？各自的代价是什么？

3. 为什么"O p 带中心越靠近费米能级活性越高、稳定性越低"？这对你的稳定化策略意味着什么？

4. 4.4 节关于 MnO₂ 的两条关键记载是什么？它们给"用 MnO₂ 做酸性载体"提供了什么依据、什么警告？

5. RuO₂ 的"桥位氧活化 / 质子受体"设计学讲的是什么？Ni/Co 取代 RuO₂ 为什么能降低过电位？Mn 为何可被视作同族候选？

标准答案（读完再对）

Q1｜标度关系与 0.37 V 天花板

答案：AEM 四步（∗OH → ∗O → ∗OOH → O₂）中，HO∗ 与 HOO∗ 的吸附能被一个近似常数耦合（线性标度关系），因此四个中间体的吸附能不能被同时优化——火山图顶点对应的理论最低过电位约 0.37 V。这就是 AEM 的本征天花板：想再快，就必须"绕开"或"打破"这条关系。

依据：pp.2197、2203（R0）。

对你的含义：这也解释了为什么大家要靠"第二金属修饰 / 质子受体 / LOM"来突破——你的 Mn 就是在 RuO₂ 体系里做"打破标度"的那只手（R2）。

Q2｜三条破局策略与代价

答案：① 独立稳定 HOO∗（让 HOO∗ 不与 HO∗ 共享同一条标度）；② 引入质子受体（3.2 节，用 Ni/Co 取代 RuO₂ 活化桥位氧作质子受体，把 H∗ 从 HO∗/HOO∗ 上转移走，使 HOO∗–HO∗ 差降到 3.2 eV 以下）；③ 切换到晶格氧机制（LOM）。

代价：①/② 需要精确调控位点与吸附构型（工艺敏感）；③ 晶格氧直接参与 → 晶格氧流失、金属溶出、结构失稳。

依据：pp.2203–2206（R0）。

对你的含义：你的课题天然站在 ② 这一侧——用界面/桥位氧调控而不是切 LOM，正是为了避开 ③ 的失稳代价（R2）。

Q3｜O p 带中心的 trade-off

答案：O p 带中心越靠近费米能级 → 金属-氧共价性越强 → 活性越高，但晶格氧越易参与反应、氧空位越易形成 → 氧化物稳定性越低。

依据：p.2202（R0）。

对你的含义（R2）：稳定化的本质就是把这个物理量调回安全区——通常以牺牲部分本征活性为代价。你的任务因此是一道"约束优化题"：用 Mn 的 Mn³⁺/Mn⁴⁺ 与表面羟基缓冲电荷，把 Ru 推出溶解窗口（RuO₄ 生成电位以下），同时证明活性损失可接受（例如 η₁₀ 仍在同类材料可比区间）。

Q4｜4.4 节对 MnO₂ 的两条记载与警告

答案：① γ-MnO₂ 在 pH 2 下电解 8000 h 几乎不失活；② 掺入 Ti、Ge 等杂原子可稳定 MnO₂ 的反应终止态，并使表面具有更多配位不饱和位点，为酸性长期运行的非贵金属催化剂打开表面工程的可能。

依据：p.2208（R0）。同页补充：基准 IrO₂ 在酸、碱中都会溶解（生成水溶性 IrO₄²⁻）。

依据给什么：MnO₂ 确有酸性稳定窗口，可以当酸性体系的载体/稳定组分——这是你课题"用 MnO₂ 而非碱性专属载体"的文献基础。

警告是什么：作者强调"为过渡金属氧化物寻找合适的电位工作窗口是必要的"——工作窗口是硬约束，正好对应你的 go/no-go 实验（电位阶梯溶出扫描找窗口）。

Q5｜RuO₂ 的质子受体设计学，与 Mn 的位置

答案：Rossmeisl 提出用 Ni 或 Co 取代 RuO₂，把桥位氧活化为质子受体：HO∗、HOO∗ 上的 H 转移到相邻活化氧形成 O∗+H∗ 与 OO∗+H∗，使 HOO∗–HO∗ 吸附能差降到 3.2 eV 以下；Ni、Co 取代后的最大自由能步为 1.49 / 1.33 eV（对应过电位 0.26 / 0.10 eV），远低于火山顶 0.37 eV。

依据：pp.2203–2204（R0）。同页另有酸性 Ru 原位范式：Shao-Horn 用原位表面 X 射线散射 + DFT 在单晶 RuO₂(110) 的欠配位 Ru 位检测到被相邻 HO∗ 稳定的 OO∗，随后 HO∗ 去质子化是电位决定步。

Mn 为何可视为同族候选（R2）：① Mn 与 Ni/Co 同属过渡金属，具备可活化桥位氧的 d 电子结构；② Mn³⁺ 恰提供 e_g = 1 的"最优占据"（p.2200）；③ 且 AEM-5 第 8.1 节把 Mn 列为 OER 惰性掺杂元素（p.18）——"不抢活性位、专管稳定"恰好符合你需要的角色定位（稳定剂而非活性中心）。

自检评分

• [ ] 5 题都能不看稿说 30 秒

• [ ] 能写出"0.37 V / 3.2 eV / 1.49 / 1.33 eV / 0.26 / 0.10 eV"这组关键数字的来历

• [ ] 能说清 CSC-4（领域设计学）与 AEM-5（组内重构手册）在你 pre 里各自负责哪一页