AEM-5 阅读指南 —— 薛组结构重构综述

编制日期：2026年09月20日

元信息：Zhong H., Zhang Q., Junchen Yu, …, Xiaopeng Wang\, Junmin Xue\ · Fundamental Understanding of Structural Reconstruction Behaviors in OER Electrocatalysts · Adv. Energy Mater. 2023, 13, 2301391（25 页）｜DOI 10.1002/aenm.202301391

精读报告：文献精读-88-薛组重构综述AEM2023.md｜页码规矩：PDF 页号 = 文章页号

读完日期：2026-09-18 ✅

一句话定性

不是背景文献，是组内"规则手册"——它规定薛组的语言（重构 / MOOH 真实活性相 / e_g\ 带展宽 / COM 机制）、实验惯例（活化协议、表征组合）与目标体系。读它的目的是知道组里怎么做、怎么说话、看重什么。

🔴 第一优先：第 6 节「酸性介质中的结构重构」（**p.15–16**）

全文唯一与你课题介质一致的章节：

1. Ru 为什么坏：酸性 Ru 基氧化物失效的两条通道——过氧化成可溶 RuO₄ + LOM 参与析氧（p.15）。

2. 两类已被验证的稳定策略：① 金属限域为单原子位点；② 提高氧空位形成能（W/Er 共掺杂 RuO₂：O 2p 带中心下移 → 抑制氧空位 → 168 mV、酸性 500 h，p.15）。

3. ⭐ 直接先例：Lin C. 等 Ru 原子阵列/α-MnO₂——一步阳离子交换负载 Ru，析氧中 Mn/Ru 继续交换、原位重构长出 Ru 原子阵列；重构后位点对称、走 OPM 且不形成氧空位 → 161 mV@10 mA cm⁻²、>200 h（pp.15–16）。这是课题合法性基石，pre 里必须主动引用。

🔴 第二优先：第 5 节「表征技术」+ **Figure 4（p.12）**

现成的表征清单与"探测深度图"：

• in situ 环境 TEM（p.11）｜in situ Raman & FTIR（p.13）｜原子探针 APT（p.13）｜operando XAS（p.13）｜EPR 测氧空位 g≈2.002（p.14）｜STEM（p.14）｜DFT（p.14）

• ⚠️ p.13 关键一句：完全重构可能需 ≥8 h → 决定你的活化时间设定

• Fig.4 给出探测深度示意 → pre 的「结构表征」页直接照它列，并能解释"为什么选这几件"

🟡 第三优先：第 3–4 节「重构机制 + 决定活性的六因素」（**pp.6–10，Figure 3 p.8**）

• 因果主线：预催化剂 → 重构 → MOOH 才是真实活性相（p.1–2）

• p.6（必记）：CV 处理导致完全原位氧化，计时电位（CP）只造成部分重构 → 所以"电化学活化协议必须作为独立实验变量记录"

• 六因素（pp.7–11）：① 暴露更多活性位（边缘晶面主导）② 残留阳离子掺杂（含 "自终止重构"，p.9）③ 不饱和配位/氧空位 ④ 含氧阴离子吸附 ⑤ 杂化界面 + 桥氧电子转移（Co–Mo₂C 中 Mo 经桥氧 O²⁻ 向 Co 转移电子，p.10）⑥ e_g\ 带展宽（Ni–O 键长 2.05876→2.03916 Å 缩短、畸变增大，pp.11、14–15）

⚪ 可以快读/跳过

• 第 2 节 OER 机制与描述符：已在 CSC-4 + Reier 2017 读透 → 只扫 Figure 1（p.3） 熟悉术语

• 第 7 节（其他电催化反应中的重构，p.17 起）：与本课题弱相关

• 第 8 节只挑两条：8.3.1（p.18） Mn 与 Al、V 并列为 OER 惰性掺杂元素（→ 论证"Mn 是稳定剂不是活性位"）；8.3.2（p.19） 牺牲组分 + 自终止重构（→ 创新点的一个漂亮说法）

🎯 对 9.24 pre 的用处

| PPT 页 | 用它的什么 |
| --- | --- |
| Background | 第 6 节：Ru 失稳两通道（p.15） |
| Risk 页 | 第 6 节 + 已被验证的两类稳定策略（p.15–16） |
| 合成工艺 | p.6 活化协议差异 + 8.3.2 自终止重构（p.19） |
| 结构表征 | 第 5 节 + Fig.4（pp.11–14） |
| 性能/稳定性 | 对标 >200 h（p.16）、500 h（p.15）；分段取样表征判据（p.13） |
| 创新点 | 8.3.1「Mn = 惰性掺杂元素」+ 工艺维度差异化 |
| Q&A 备答 | "怎么证明重构发生了"（第 5 节三件套）、"活化协议为什么重要"（p.6） |

⚠️ 这篇文献没给的（缺口）

• 全文无 S-number、无 ICP-MS 溶出速率、无 Tafel 数值（已核查）→ 稳定性量化须另找原始文献：Cherevko 组扫描流动池 ICP-MS 工作；Li et al. Angew. 2019, 58, 5054（见《手动下载清单-课题88》）

• 酸性部分几乎不涉及 Mn 基材料（仅 Lin C. 等一例）→ "MnO₂ 在酸性 OER 下的重构基线"要自行建立