课题背景调研：Ru 稳定化与 MnO₂ 电沉积（酸性析氧 OER）

编制日期：2026年09月18日

课题：Stabilizing Ruthenium through Ru–O–Mn Interfacial Coupling for Acidic Oxygen Evolution

归属：NUS MSE 本科毕业设计（FYP）；导师 薛军民（Junmin Xue），mentor 禹俊辰（Junchen Yu）

调研日期：2026-09-18

书写约定：每条结论附来源链接或 DOI；未能核实者标注「待确认」或「未找到公开资料」。所有 DOI 均经 Crossref API 逐条回查；核验不符者已剔除。

〇、先说结论：本课题最大的技术风险已被文献点名

这一条建议放在 pre 的第一页风险提示里。

2025 年一篇与本课题方法几乎完全相同的工作——电沉积 MnO₂ 用于酸性 OER——给出了明确的负面结论：在 pH 1 下，电沉积 ε-MnO₂ 的稳定电位窗口不足 100 mV（约 1.50–1.55 V vs RHE），而析氧起始电位落在这个窗口之外；且在开路电位下即已观测到 MnO₂ 溶解。

• 来源：Aymerich-Armengol R. 等, Probing the stability window of electrodeposited MnO2 for the acidic oxygen evolution reaction, ChemRxiv 2025（预印本）, DOI: 10.26434/chemrxiv-2025-w9lhv｜链接（DTU + 马普钢铁所；方法为原位 ec-LPTEM ＋ 流动池-ICP-MS ＋ 原位产氧测量）

这与热力学计算互相印证：Peng 等指出 Mn 在酸中的稳定物种随电位切换——低于约 1.4 V_SHE 为 Mn²⁺，1.4–1.6 V_SHE 为 MnO₂，高于约 1.6 V_SHE 转为 MnO₄⁻（Chem. Mater. 2022, 34, 7774–7787, DOI: 10.1021/acs.chemmater.2c01233）。

对本课题的直接含义（推断）：酸性 OER 电位通常在 1.5–1.8 V vs RHE，恰好压在 MnO₂ 稳定窗口上沿甚至越界。故"用 MnO₂ 稳定 Ru"必须先回答 MnO₂ 自己能不能活下来。这也解释了为何真正做出酸性 Ru–O–Mn 稳定效果的报道多让 Ru 替位掺杂进 MnO₂ 骨架（见第四节）——晶格内的 Mn 比独立 MnO₂ 相更耐酸。

1. Ru 在酸性 OER 中的失稳机制

1.1 RuO₂ 为何活性高而不稳定？

核心矛盾是 活性与失稳同源：驱动高活性的高价 Ru 物种，同时就是溶解的前驱体。

• RuO₄ 溶出通道（原始文献）：Kötz 等 1984 年即以原位手段鉴定出 RuO₄ 是酸性析氧中 Ru 的腐蚀产物（J. Electroanal. Chem. 1984, 172, 211–219, DOI: 10.1016/0022-0728(84)80187-4）。

• 热力学驱动力（关键数据）：Zhang 等的分析指出，在 OER 电位约 1.5 V 下 RuO₄（Ru⁸⁺）是最稳定相，故 Ru 溶解在热力学上被强烈驱动（PCCP 2026, 28, 19472–19482, DOI: 10.1039/d6cp00684a）。

• RuO₂ vs IrO₂ 的键性本质：DFT 表明 RuO₂ 的离子性金属–氧键带来高活性但加速溶解，IrO₂ 的共价键提升稳定性（PCCP 2025, 27, 9369–9378, DOI: 10.1039/d5cp00666j）。

• 晶格氧机制（LOM）源头：Grimaud 等确立"晶格氧参与 O–O 耦合"框架，指出晶格氧氧化虽提升本征活性，却生成氧空位并引发表面重构与阳离子溶解（Nat. Chem. 2017, 9, 457–465, DOI: 10.1038/nchem.2695）。

• 连接 LOM 与溶解的关键物种：Yao 等指出高价氧空位中间体 Vo-RuO₄²⁻ 会加速 Ru 溶解，是稳定化设计（调控其氧化态）的直接靶点（Chem 2023, 9, 1882–1896, DOI: 10.1016/j.chempr.2023.03.005）。

• 抑制晶格氧参与即稳定：Wen 等证明抑制晶格氧参与可显著稳定高活性 Ru 位点（JACS 2021, 143, 6482–6490, DOI: 10.1021/jacs.1c00384）。

• 定量基线与标准指标：Cherevko 等比较 Ru、RuO₂、Ir、IrO₂ 薄膜电极，发现 OER 活性顺序与溶解量顺序几乎完全相反（Catal. Today 2016, 262, 170–180）；Geiger 等提出 S-number（产生 O₂ 摩尔数/溶解金属摩尔数）作为归一化稳定性指标（Nat. Catal. 2018, 1, 508–515, DOI: 10.1038/s41929-018-0085-6）。

• 机制仍存争议（应注意）：Tang 等重新审视失活归因，认为 Ru 溶解未必是 RuO₂ 失活主因（Mater. Today Energy 2024, 43, 101603）。

1.2 电位依赖性（要点）

Ru 溶解并非单调随电位上升，而是在 RuO₂/RuO₄ 转变区显著加剧（推断）：高电位使 Ru 越过稳定价态生成可溶/可挥发的 RuO₄ 或 RuO₄²⁻。故"让 Ru 工作在更低过电位"本身即稳定化策略——与 Science 2025（P6）"高过电位迫使活性位在更高电位工作，反而加剧过氧化"的反向推论一致（电位/pH 依赖溶解的直接测量见 ChemElectroChem 2025, 12, e202400651）。

2. 稳定 Ru 的主流策略（代表工作）

以下 DOI 均已核验。

2.1 掺杂（doping / 替位取代）

| 掺杂元素 | 出处与 DOI | 关键数据 |
| --- | --- | --- |
| Ta（里程碑） | Science 2025, 387, 48–55, DOI: 10.1126/science.ado9938 | 工业级 2800 h 衰减约 14 μV/h；1 A cm⁻² 下过电位比 IrO₂ 低 330 mV |
| Cr | Nat. Commun. 2024, 15, DOI: 10.1038/s41467-024-51871-z | η = 170 ± 6 mV @10 mA cm⁻²；稳定超 2000 h；³⁴O₂/³²O₂ 仅约 0.4%，走 AEM 而非 LOM |
| Si | Nat. Commun. 2024, 15, DOI: 10.1038/s41467-024-46815-6 | 800 h 衰减约 52 μV/h；晶格氧参与被抑制约 95% |
| Zn | Nat. Commun. 2023, 14, DOI: 10.1038/s41467-023-38213-1 | η = 173 / 304 / 373 mV @10 / 500 / 1000 mA cm⁻²；10 mA cm⁻² 稳定 1000 h |
| Mn（早期代表） | ACS Catal. 2020, 10, 1152–1160, DOI: 10.1021/acscatal.9b04922 | Mn-RuO₂ 纳米晶酸性 OER η = 158 mV |
| Nb | Joule 2023, 7, 558–573, DOI: 10.1016/j.joule.2023.02.012 | η = 204 mV；200 mA cm⁻² 下 360 h 衰减 25 μV/h |
| Co + TiO₂ 载体 | JACS 2025, 147, 39781–39795, DOI: 10.1021/jacs.5c14137 | 1 A cm⁻² 下 η = 322 mV；PEMWE 中 500 mA cm⁻² 稳定超 1000 h |
| 高熵 | Nat. Commun. 2025, 16, DOI: 10.1038/s41467-025-61763-5 | 100 mA cm⁻² 稳定 1500 h 无明显衰减 |

2.2 异质结构

• Ru⁴⁺–O–Ru⁰ 金属–氧化物界面：金属 Ru 作电子供体降低可溶中间体 Vo-RuO₄²⁻ 的氧化态，界面氧位点同时加速去质子化（Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202503733）。

• RuO₂/WO₃ 反蛋白石：界面耦合使路径由 LOM 切换为 AEM；η = 180 mV，稳定 100 h（Nano Res. Energy 2025, 4, e9120141）。

• 另有 Ru/RuO₂–Co₃O₄ 富氧空位异质结（ACS Sustain. Chem. Eng. 2023, 11, 5155–5163）与二维 Ru–Ir 氧化物（Nat. Commun. 2023, 14, DOI: 10.1038/s41467-023-41036-9）。

2.3 载体锚定

• MnO₂ 隧道尺寸调控 Ru–载体相互作用（JACS 2025, 147, 24392–24402）——MnO₂ 晶型/隧道结构是调控 Ru 电子态的可调旋钮。

• 碳载体供电子稳定超小 RuO₂（J. Colloid Interface Sci. 2025, 686, 438–447）；O 溢流至 MoO₃ 抑制 RuO₂ 过氧化（Energy Environ. Sci. 2024, 17, 6755–6765）；"电子供给"调控稳定 Ru 位点（EES 2022, 15, 2356–2365）。

2.4 界面耦合 / 强金属–载体相互作用（SMSI）

• ⭐ Ti 毡负载 RuO₂/MnO₂ 纳米异质界面：OER 过程中 Mn³⁺/Mn⁴⁺ 动态调节 Ru 价态、抑制其过氧化与溶解；η = 189 mV，稳定 200 h（ACS Appl. Nano Mater. 2026, 9, 5526–5536, DOI: 10.1021/acsanm.6c00301）——与本课题假设最接近的机理证据。

• RuO₂/石墨烯界面 Ru 中心：η = 227 mV（商业 RuO₂ 290 mV）；DFT 表明界面 Ru 中心打破 HOO\ 与 HO\ 的经典标度关系（Adv. Mater. 2020, 32, 1908126）。

• TiN–RuO₂ 强金属–载体相互作用（Int. J. Hydrogen Energy 2024, 71, 804–810）。

• RuO₂@MnO₂ 界面工程（ECS Advances 2026, 5, 034501, DOI: 10.1149/2754-2734/ae8316）。

2.5 表面包覆 / 原位钝化层

• ⭐ MnO₂ 电化学"纳米盾"：电场诱导 Ru 单原子掺杂 Mn₃O₄ 表面原位重构出多孔 MnO₂ 纳米盾，不牺牲活性即抑制 Ru 溶解；0.5 M H₂SO₄ 中 η = 176 mV，50 mA cm⁻² 稳定超 8800 h（逾一年）（JACS 2026, 148, 2693–2702, DOI: 10.1021/jacs.5c18952）——本课题最直接的对标工作，性能标杆极高。

• RuO₂@TaOₓ 核壳：η = 163 / 232 mV @10 / 100 mA cm⁻²；致密非晶 TaOₓ 层阻止 RuO₂ 溶解（Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202511750）。

• IrOₓ 亚单层修饰 RuO₂：operando GI-EXAFS 证明 IrOₓ 确停留在 RuO₂ 表面，几乎不牺牲活性即缓解腐蚀（JPC B 2018, 122, 947–955）。

• 无掺杂 RuO₂ 亦可稳定（Nat. Commun. 2025, 16, DOI: 10.1038/s41467-025-56188-z）。

3. 是否存在同名论文「Stabilizing Ruthenium through Ru–O–Mn Interfacial Coupling for Acidic Oxygen Evolution」？

结论：未检索到该确切标题的已发表论文。

检索方式与结果（2026-09-18）：Crossref REST API 的 query.bibliographic 与 query.title 两种检索式及网络全文检索，均未返回该确切标题的条目。Crossref 返回的最接近条目均为"Stabilizing Ru… for Acidic Oxygen Evolution"式的不同标题工作（如 Electrochim. Acta 2026, DOI: 10.1016/j.electacta.2026.148691；Molecules 2024, 29, 785；DOI: 10.1021/acscatal.5c08110；DOI: 10.1021/jacs.6c02539，卷页待确认），均非同名。

判断（推断）：

1. 该标题很可能就是本 FYP 课题本身（由导师/mentor 拟定），而非某篇已发表论文的标题。

2. 但"Ru–O–Mn 界面耦合"这一科学概念已确有其论文，且发表在与本课题高度重合的体系上（见第四节第 1 条）。这是最需要提前处理的"新颖性重叠"问题，建议在 pre 中主动引用并说明差异化。

3. 检索局限：Google Scholar 需交互式验证、Semantic Scholar API 返回 429 限流，本次未能直接查询；但 Crossref 覆盖全部 DOI 注册论文，若该文已发表且有 DOI 应能命中。结论以 Crossref 为准。

4. MnO₂ 与 Ru 的相互作用：是否有"Ru–O–Mn 界面"的已发表证据？

有，且证据较强。

1. ⭐ 最强证据：β-MnO₂ 边缘锚定孤立 Ru，明确提出 "Ru–O–Mn motifs"

• 出处：Yan T. 等, Dynamic hydroxyl mediated charge buffering stabilizes high valence ruthenium edge sites for acidic water oxidation, Nat. Commun. 2026, 17, 7657, DOI: 10.1038/s41467-026-74540-9｜链接

• 关键数据：孤立 Ru 锚定在耐酸 β-MnO₂ 的低配位边缘位形成 Ru–O–Mn 基元；宿主 Mn⁴⁺ 经 Ru–O–Mn 桥降低 Ru 电子密度；Ru 溶解能 2.06 eV（限域羟基化边缘位）显著高于 RuO₂(110) 的 1.67 eV；Ru₀.₀₃Mn₀.₉₇O₂ 的质量活性为 RuO₂ 的 223 倍、S-number 提升三个数量级；酸性 OER η = 232 mV @10 mA cm⁻²（0.1 M HClO₄）；PEMWE 1 A cm⁻² 稳定超 1000 h，贵金属用量较 IrO₂ 低 80%。机理：宿主表面羟基作"动态电荷缓冲"，可逆容纳多余氧化电荷。

2. 其余佐证：MnO₂/RuO₂ 异质界面的 Ru–O–Mn 键（Chem. Eng. J. 2024, 496, 153921，摘要页述 η = 220 mV、稳定 80 h，建议核对原文）；MnO₂ 隧道尺寸调控 Ru–载体作用（JACS 2025, 147, 24392–24402）；Ti 毡 RuO₂/MnO₂ 中 Mn³⁺/Mn⁴⁺ 动态调节 Ru 价态（η = 189 mV，200 h，ACS Appl. Nano Mater. 2026, 9, 5526–5536）；原位生成 MnO₂"纳米盾"（8800 h，JACS 2026, 148, 2693–2702）；Mn 掺杂 + 氧空位调控 RuO₂ 自旋极化（ACS Appl. Energy Mater. 2026, 9, 1489–1498）。

机制共识（推断）：MnO₂/MnOₓ 对 Ru 的作用有三条——（a）物理限域：把 Ru 钉在低配位边缘位，提高溶解能垒；（b）电子调控：经 Ru–O–Mn 桥拉走电子密度或缓冲氧化电荷；（c）羟基调控：表面羟基优化中间体吸附并充当"电荷缓冲池"。

5. 电沉积 MnO₂ 的工艺要点

5.1 两条基本路线

| 路线 | 反应 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 阳极氧化沉积（常用） | Mn²⁺ + 2H₂O → MnO₂ + 4H⁺ + 2e⁻ | 由 Mn²⁺（MnSO₄、Mn(CH₃COO)₂ 等）在阳极氧化；沉积伴随局部酸化，故浴液 pH 与缓冲能力关键 |
| 阴极还原沉积 | MnO₄⁻ + 2H₂O + 3e⁻ → MnO₂ + 4OH⁻ | 由高锰酸盐（Mn⁷⁺）还原沉积；可避免 Mn²⁺ 氧化所需的强阳极电位 |

• 来源（两路线对照）：Anodically Deposited MnO₂/Stainless Steel…｜链接（期刊层次较低，仅作背景参考）；综述 Nanomaterials 2017, 7, 396。

5.2 基底选择

• Ti 片 / Ti 毡（推荐）：酸性 PEM 电解槽的工业标准基底，耐酸并形成钝化 TiO₂（缺点是钝化层增电阻）。已有 Ti 毡负载 RuO₂/MnO₂ 的酸性 OER 报道（DOI: 10.1021/acsanm.6c00301），说明 Ti 与本课题体系兼容。

• 碳纸 / 碳布：柔性多孔、导电好，但酸性 OER 高电位（>1.5 V vs RHE）下碳会被氧化腐蚀（推断）。FTO / ITO 透明便于表征，但导电性一般，强酸/高电位下不稳定（推断）。

• 泡沫镍：Ni 在酸中极易溶解，不适合酸性 OER（推断）；精读的 Science 论文用 Ni 作弹性层（P4）属 1 M KOH 碱性体系，不可照搬。

小结（推断）：Ti 片/钛毡最稳妥；碳纸需先验证空白耐蚀性；泡沫镍与 FTO 不宜作主选。

5.3 关键参数

• 电位决定晶相：施加电位直接决定电沉积锰氧化物所得相与微结构（Appl. Surf. Sci. 2022, 580, 152289）。

• ⭐ 活化工艺（可直接借鉴）：Huynh 等发现恒电位阳极沉积的 MnOₓ 在酸中虽稳定但活性一般（Tafel 约 120 mV dec⁻¹），经电位循环"活化"后降至约 70 mV dec⁻¹（JACS 2015, 137, DOI: 10.1021/jacs.5b06382）。

• 致密性：界面热力学控制是获得致密、保形 MnO₂ 的关键（JACS 2026, 148, 20830–20840）。

• 浴液 pH / 温度：综述指出 α-MnO₂ 倾向在高 H₂SO₄ 浓度与高温度下生成（Nanomaterials 2017, 7, 396）。注：该结论原用于化学法合成，迁移到电沉积需验证 → 待确认。

• 添加剂 / 络合剂：未找到针对"酸性 OER 用电沉积 MnO₂"的专门研究（待确认）；常见做法是加 Na₂SO₄ 等支持电解质。

5.4 α- / γ- / δ- / ε-MnO₂ 的控制

• 电沉积 + 热处理可得不同晶相，施加电位是关键变量（DOI 同 5.3）；亦可通过外延电沉积调控多晶型（J. Mater. Chem. A 2026, 14, 5087–5094）。

• 酸性 OER 的相选择：Polymorph γ-MnO₂ with Optimal Phase Composition for Stable OER in Acid（ACS Sustain. Chem. Eng. 2024, 12, 17613–17620）提示 γ-MnO₂ 在酸中兼具较优活性与稳定性；另有研究质疑是否真存在"稳定的 OER 电位区间"（ε-MnO₂, pH 1，见第〇节）。

未找到公开资料：把"电沉积电位/pH/温度"与"α-/γ-/δ-/ε-MnO₂ 相"对应、给出定量相图的专门综述未检索到（多数相控制文献面向超级电容器）。这可能是本课题可补齐的空白。

6. 可以提出的科学问题与假设（用于 pre 的"思考"部分）

Q1（生死线）：电沉积 MnO₂ 在酸性 OER 窗口内自身能稳定多久？

• 假设：稳定窗口 <100 mV（约 1.50–1.55 V vs RHE，pH 1），单独用 MnO₂ 必然先于 Ru 失稳。检验：0.5 M H₂SO₄ 中纯电沉积 MnO₂ 的长时恒电流测试 + ICP-MS 测 Mn 溶出，并设空白基底对照。

Q2（机理）：Ru 稳定化的主导因素是"电子效应"还是"限域效应"？

• 假设：若 Mn 经 Ru–O–Mn 桥降低 Ru 电子密度、抑制其过氧化至高价位，则电子效应主导；若主要是物理钉扎提高溶解能垒，则限域效应主导。检验：对比（a）Ru 掺杂进 MnO₂ 晶格与（b）Ru 负载于 MnO₂ 表面两组的 Ru 溶解能与 S-number。

Q3（工艺）：电沉积参数能否定量调控 Ru–O–Mn 界面的"密度与构型"？

• 假设：沉积电位与浴液 pH 改变 MnO₂ 晶相与边缘位密度，从而改变可锚定 Ru 的位点数，体现为性能的系统变化。检验：电位 × pH 二维扫描，以 XRD/Raman 定相、XAS 的 Ru–O–Mn 配位数定量界面密度，再关联 OER 性能。

Q4（活性–稳定性权衡）：能否避免"稳定化必然牺牲活性"？

• 假设：由 Science 2025（P6）推论，降低过电位本身就能减少 Ru 过氧化；若 MnO₂ 的引入同时改善动力学，则可能两者同时提升（先例：JACS 2026 MnO₂ 纳米盾 η = 176 mV 且稳定 8800 h）。检验：比较 Ru/MnO₂ 与纯 Ru 的 Tafel 斜率、η@10 mA cm⁻² 与长时稳定性。

Q5（介质迁移）：Science 2025 中"可变价第二金属中心做电荷缓冲"的碱性机制，能否迁移到酸性？

• 假设：MnOₓ 中的 Mn³⁺/Mn⁴⁺ 可能扮演 POM 中 W 的角色，但酸性下 Mn 自身溶出会截断该机制。检验：变电位 XANES 追踪 Mn 价态可逆性（撤电位后是否复位）+ ICP-MS 追踪 Mn 溶出，判断"电荷缓冲"与"载体溶解"哪个先发生。

7. 给 pre 的三条行动建议

1. 第一页就写风险：把电沉积 ε-MnO₂ 的稳定性结论（<100 mV 窗口、OER 起始在窗口外）列为已知约束，并说明应对（如 Ru 替位掺杂进 MnO₂ 骨架，而非纯相包覆）。

2. 主动处理新颖性重叠：Nat. Commun. 2026, 17, 7657 已在 β-MnO₂ 上实现 Ru–O–Mn 基元并给出 1000 h PEMWE 稳定性；JACS 2026, 148, 2693–2702 的 MnO₂ 纳米盾更做到 8800 h。必须引用并明确差异化——落在"电沉积工艺—界面构型"的可控性。

3. 尽早锁定定量指标：酸性 η@10 mA cm⁻²、Tafel 斜率、ICP-MS 的 Ru 与 Mn 双元素溶出速率、S-number（DOI: 10.1038/s41929-018-0085-6）、恒流稳定时长。缺 Mn 溶出数据，论证不完整。

• 调研完 · 所有 DOI 经 Crossref 核验；未核实项已标注