文献精读报告（网页简版）：科学网 · 铁电修饰复合电解质实现超稳定全固态钠离子电池

编制日期：2026年08月21日

来源：科学网博客（纳微快报 Nano-Micro Letters 官方博文）｜精读日期 2026-08-21｜访问方式：web_search 检索（标题与来源可访问；正文以已精读的原论文 Wang 2024 NML 为依据）

网页定位

该网页是 Nano-Micro Letters（纳微快报）官方科普博文，标题为「新加坡国立大学吕立/王玉美、重庆大学徐朝和等：铁电修饰复合电解质实现超稳定全固态钠离子电池」，对应原论文 Ultra-Stable Sodium-Ion Battery Enabled by All-Solid-State Ferroelectric-Engineered Composite Electrolytes（Wang 等, Nano-Micro Lett. 2024, 16:254）。

核心内容（约 250 字）

博文解读的核心：用铁电体 K₀.₅Na₀.₅NbO₃ 包覆 NASICON 型 Na₃Zr₂Si₂PO₁₂ 骨架 + NaClO₄/PEO 聚合物制成铁电工程化复合电解质，替代液态电解液以稳定界面并促进界面离子传导。关键结果：NVP//NVP 对称电池 650 次循环保持 86.4%；以普鲁士蓝 NFFCN 为正极的全固态电池在 500 mA g⁻¹ 下循环 9000 次、衰减率仅 0.005%/次，显著优于液态（~3.94%/次）与常规固态（~0.16%/次）。

与课题关联

• 志愿 70（普鲁士蓝钠电）：博文突出普鲁士蓝 NFFCN 正极 9000 次超长循环，是普鲁士蓝钠电的代表性进展解读。

• 课题 23（界面层）：铁电「主动调控界面电荷、抑制 SEI、促进界面离子传导」与非晶界面层「被动化学钝化」形成机制对照，可作为毕设界面设计范式的对比素材。

• 志愿 39（聚合物电解质）：PEO 基复合电解质设计可参考。

• 报告完