文献精读报告：Halide-based solid electrolytes: The history, progress, and challenges

编制日期：2026年08月21日

元信息：Xianhui Nie, Jiulin Hu, Chilin Li（中国科学院上海硅酸盐研究所）｜Interdisciplinary Materials 2023;2:365–389｜DOI: 10.1002/idm2.12090（开放获取）｜精读日期 2026-08-21

证据分级：R0=原文事实（附页码/章节锚点）｜R1=外部背景知识｜R2=推断/评价

1. 文献速览总结

一句话定位：这是中国科学院上海硅酸盐所李驰麟团队撰写的一篇卤化物固态电解质（halide solid electrolytes, Halide SEs）综述，系统梳理了卤化物 SE 从历史、结构、合成、稳定性到界面工程的完整脉络。

核心内容：综述将卤化物 SE 分为氟化物、氯化物、溴化物、碘化物四大类，围绕（1）结构与离子电导率、（2）合成方法（球磨、固相烧结、液相合成）、（3）化学/电化学稳定性、（4）三类界面问题（晶界、正极–电解质、电解质–锂金属负极）、（5）先进表征技术五条主线展开。

主要结论：卤化物 SE 因室温离子电导率（>10⁻³ S cm⁻¹）、对氧化物正极的良好相容性、可规模化而成为锂金属固态电池（LMSBs）最具前景的候选之一；但其核心短板是对锂金属的热力学不稳定性（中心金属阳离子被还原为金属态，形成混合导电界面层）与吸湿性，F 取代/氟化物 SE 是作者认为最值得深耕的方向。

2. 课题关联分析

本综述是课题 23「卤化物 SSE 界面层计算」最直接的背景地基文献。课题 23 用 DFT + MLIP 设计 TaCl₅/NbCl₅ 非晶界面层来稳定 Li₂ZrCl₆ 与锂金属的界面，恰好命中本综述第 5.3 节（Li 金属负极–卤化物 SE 界面，R0，原文第 1515–1619 行/页 18–19）所指出的核心痛点：卤化物 SE 与锂金属接触时中心金属 Mˣ⁺ 被还原为 M⁰，形成电子-离子混合导电界面层，界面电阻持续增长直至短路。这为毕设「为什么要做界面层」提供了权威动机。文中提到的三种界面构型（稳定二维界面 / 离子导电型 SEI / 混合导电型界面，R0，页 18）正是课题 23 界面层设计要规避的第三种情形。此外，第 5.3 节关于 F 取代（Li₃YBr₅.₇F₀.₃）与 Li₂ZrF₅Cl 生成 LiF 钝化层的论述（R0，页 19），为理解「界面层应电子绝缘、离子导通」的设计准则提供了直接参照。对 7 志愿整体而言，本篇是 50（卤化物液相合成）与 24（Li₃PS₄ 离子传导）的交叉背景，也呼应 70/39 等其它电解质体系中共通的界面稳定性命题。

3. 内容深度解读（按论文自身结构）

1. 引言（页 1–3）：从液态 LIB 的安全/能量密度瓶颈引入锂金属负极（理论容量 3860 mAh g⁻¹，电位 −3.040 V vs SHE，R0，页 2），指出氧化物 SE 晶界阻抗高、硫化物 SE 稳定性差，卤化物 SE 由此重新兴起。关键时间节点：1976 年 LiAlCl₄ 仅 1.2×10⁻⁶ S cm⁻¹（R0，页 2）；2018 年 Asano 等报道 Li₃YCl₆（5.1×10⁻⁴ S cm⁻¹）与 Li₃YBr₆（1.7×10⁻³ S cm⁻¹）（R0，页 2），卤化物 SE 由此重回焦点；电化学稳定窗口可达 6.71 V vs Li/Li⁺（R0，页 2）。

2. 结构与离子电导（页 3–10）：2.1 节追溯 1930s 起 LiX（X=F,Cl,Br,I）电导率 <10⁻⁷ S cm⁻¹ 的历史。2.2/2.3 节分类讨论金属卤化物 Li–M–X 的结构（三角/单斜/正交等）与氟化物晶体结构。总结处引用第一性原理计算（Wang 等，[56]）：因卤素阴离子的 hcp/ccp 阴离子骨架，卤化物比氧化物/硫化物更利于 Li⁺ 传导（R0，页 21）。

3. 合成方法（页 10–12）：3.1 室温机械球磨、3.2 高温固相反应、3.3 液相合成。液相合成因能耗低、粒径均匀、周期短、可放大而被视为更优路线（R0，页 21 总结），但产物种类仍有限——这与毕设志愿 50（液相合成）直接呼应。

4. 化学稳定性（页 12–13）：氯化物/溴化物高电导但吸湿、还原稳定性差；氟化物电化学窗口最宽、空气稳定性最好但室温电导率令人失望。

5. 界面问题（页 13–18，课题 23 重点）：

• 5.1 晶界（grain boundary）电阻不可忽略；

• 5.2 正极–电解质界面（对氧化物正极相容性好）；

• 5.3 锂金属负极界面：区分三种界面（R0，页 18 图 8F）——(a) 热力学稳定形成清晰二维界面（如 LLZO）；(b) 热力学不稳定但反应层为电子绝缘的离子导体，类似商用 LIB 的 SEI（如 Li₆PS₅Cl）；(c) 热力学不稳定且反应层为电子-离子混合导体，会持续增厚并最终短路。金属卤化物 SE 普遍落入第 (c) 种情形（Mˣ⁺→M⁰）。Riegger 等用原位 XPS + 阻抗谱证明 Li₃InCl₆/Li₃YCl₆ 与 Li 界面持续增厚（R0，页 18）。对策：引入 Li₆PS₅Cl、β-Li₃N、Li₃PO₄ 界面层；氟化策略——Li₃YBr₅.₇F₀.₃（1.8×10⁻³ S cm⁻¹）可原位生成富 F 界面，Li 对称电池在 0.75 mA cm⁻²/0.75 mAh cm⁻² 下稳定循环 >1000 h（R0，页 18–19）；Li₂ZrF₅Cl 与 Li 接触生成 LiF 界面层，阻断电子而保留 Li⁺ 通路（R0，页 19）。

6. 先进表征（页 18–19）：6.1 电化学表征、6.2 显微观察、6.3 化学组分分析，强调原位表征对理解界面形成不可或缺（R0，页 19）。

7. 总结与展望（页 21–22）：提出五个方向：(1) 发展高电导氟化物 SE（可支持 >4.8 V 截止电压正极）；(2) 更适用的合成方法；(3) 改善空气稳定性（吸湿是除氟化物外的通病）；(4) 改善电化学稳定性（构建人工 SEI、F 取代）；(5) 全固态软包电池突破。作者明确预测「氟化物 SE 是研究者苦苦寻找的答案」（R0，页 21）。

4. 技术难点识别

1. 卤化物 SE 对锂金属的热力学不稳定性是最大瓶颈：中心金属还原生成混合导电层，界面电阻随时间增长（R0，页 18）。

2. 吸湿性：氯化物/溴化物普遍遇水分解，制约工业化（R0，页 21）。

3. 晶界阻抗不可忽略，多晶样品的总电导被晶界拖累（R0，页 13–14）。

4. 界面层（如 Li₆PS₅Cl、Li₃N）虽有效但使制程复杂、不利于规模化（R0，页 18）；卤化物–硫化物间还存在阴离子互迁导致的界面钝化/失稳风险（R0，页 18）。

5. 表征层面：固-固埋藏界面难以无损暴露，原位表征门槛高（R0，页 19）。

5. 可借鉴点（对毕设/学习直接有用）

1. 界面三分类框架（页 18 图 8F）可作为课题 23 报告的理论骨架，用它来论证「TaCl₅/NbCl₅ 界面层要把第 (c) 类混合导电界面改造成第 (b) 类电子绝缘、离子导通的稳定 SEI」。

2. 关键材料数据可直接引用：Li₂ZrCl₆ 所属的氯化物家族、Li₃YCl₆/Li₃YBr₆ 电导率、6.71 V 电化学窗口等（R0，页 2）。

3. F 取代/LiF 钝化机理（页 19）为界面层设计的「电子阻断、离子导通」原理提供了可迁移的设计思想。

4. 原位 XPS + 阻抗谱是验证界面稳定性的标准实验手段（页 18），可作为毕设计算结果对照实验的参照。

5. 学习价值：快速建立卤化物 SSE 领域全景认知，理解晶界/正极/负极三类界面的差异。

6. 延伸思考

• （R2）本综述发表于 2023 年，尚以「经验氟化」为主，未系统引入机器学习势（MLIP）加速界面层筛选；课题 23 的 DFT+MLIP 路线正是对该综述「更深入理解界面」呼吁（R0，页 2、页 21）的响应，可用其证明毕设选题的前沿性与必要性。

• （R2）TaCl₅/NbCl₅ 属第 5 族过渡金属氯化物，其高价态阳离子（Ta⁵⁺/Nb⁵⁺）被还原的趋势强，界面层设计需重点权衡「还原产物是否仍电子绝缘」。

• （R2）可将「氟化策略」与「非晶界面层策略」并置比较：两者目标一致（阻断电子、保留 Li⁺ 通路），但前者改变体相组成，后者仅在界面引入非晶层，后者更利于保主体电导率。

• （R1）后续可追踪 Deng 组 2025 年 JMCA 论文（本批第 6 篇），看「无序多组分 SSE 加速发现」如何从计算方法层面延续本篇提出的界面难题。

• 报告完 · 证据优先（R0/R1/R2 分级，结论可回溯至 PDF 页码/章节）