文献精读报告：Fire-safe polymer electrolyte strategies for lithium batteries

编制日期：2026年08月21日

元信息：Minghong Wu, Shiheng Han, Shumei Liu, Jianqing Zhao, Weiqi Xie｜《Energy Storage Materials》(ESM)｜2024, 66, 103174｜DOI: 10.1016/j.ensm.2024.103174｜精读日期 2026-08-21

证据分级：R0=原文事实（附页码锚点）｜R1=外部背景知识｜R2=推断/评价

1. 文献速览总结

一句话定位：这是一篇系统综述，从"聚合物自身可燃 + 有机增塑剂可燃"这一被长期忽视的安全盲区出发，全面梳理锂（金属）电池防火（fire-safe）聚合物电解质的阻燃设计策略、机理与安全评测方法（R0, p.1 摘要）。

核心内容：先厘清锂电池热失控（thermal runaway, TR）的"热—温—反应（HTR）"自加速循环与三特征温度 T₁/T₂/T₃，再指出聚合物电解质（PEs）虽减少漏液、抑制枝晶，但 PEO 等基体 LOI 仅 16%、本质可燃；GPE 引入的碳酸酯增塑剂更易燃。随后按"阻燃机理（气相自由基湮灭 vs 凝聚相吸热/成炭）"分类，系统评述九大类策略（R0, p.2−4）。

主要结论（R0, p.24−25 总结）：① 阻燃是电池安全的"最后一道防线"，但多数策略面临"阻燃效率 vs 电化学性能"的取舍；② 无机填料需大量添加、MOF/IL 成本高、磷系在石墨负极还原分解；③ 未来应发展多功能添加剂、P–N 协同、并补强"整电池滥用测试"与"全生命周期/环保"评估。

2. 课题关联分析

本文与课题 39 的关联是"安全维度"的补充与延伸，属于 7 志愿中"安全"这一横切主题的必备知识：

1. 凝胶体系安全盲区（R2 衔接）：课题 39 的 PVA/PAAm/PEO 水系凝胶本身阻燃（含水），但其全气候高温端（50℃）下失水、PVA/PAAm 骨架在干态仍可燃——本文"聚合物本质可燃（PEO LOI 16%）"的提醒可直接迁移到课题 39 的干态安全边界讨论。

2. 阻燃机理的工具箱（R0, p.5）：气相自由基捕获（H•/OH•）、凝聚相成炭/吸热/释水稀释，是设计"本征安全凝胶电解质"的通用语言。

3. 安全评测方法论（R0, p.4−5）：SET、LOI、锥形量热（CCT/MCC 的 HRR/PHRR/THR）、热/机械测试（USABC 200℃ 收缩 <5%）、滥用测试（ARC、针刺、过充）——这套标准可直接作为课题 39 凝胶器件的安全验收清单。

4. 7 志愿整体：与共享文献"热失控综述""Lu 2023 综述"互为补充——本文聚焦"聚合物电解质本体阻燃"这一细分层；为志愿 50/47（SSE 体系）提供"安全—电导平衡"的共性难题；其"多功能添加剂（阻燃 + 提迁移数 + 成 SEI）"思想可反哺 Deng 组志愿 23/24 的界面层计算。

3. 内容深度解读（按论文结构）

1. 锂电安全问题（p.2−4）：TR 分三阶段（T₁ 异常发热起点、T₂ 触发 TR、T₃ TR 最高温）。SEI 在 80~120℃ 分解产生可燃气体与氧；隔膜熔融致内短路（ISC，1 分钟内可释放 70% 能量）；正极分解析氧；三者齐备构成"火三角"（热/氧/燃料）。锂金属电池额外叠加枝晶穿刺、死锂接触电解液、锂遇空气/水释放氢气（R0, p.2−3）。PEs 安全风险：PEO 骨架 C–H 本质可燃、LOI 16%、燃烧熔滴严重；GPE 的碳酸酯增塑剂高度易燃且损害结构完整性（R0, p.4）。

2. 安全评测方法（p.4−5）：① 阻燃——SET（>20 s g⁻¹ 易燃 / 6–20 阻燃 / <6 不燃，基于 UL 94HB）、LOI（<22% 易燃 / 22–27 阻燃 / >27% 不燃，ISO 4589）、CCT/MCC（HRR、PHRR、THR、EHC、烟释放 TSR）；② 热/机械——ASTM D638 拉伸、USABC 200℃ 热收缩 <5%、TG/TG-FTIR 分析热解气体；③ 滥用——热滥用 ARC、机械滥用针刺（SAE J2464：3 mm 钢针 8 cm/s）、电滥用过充（IEC 62660：120% 电压或 130% SOC 终止）（R0, p.4−5）。

3. 阻燃策略（p.5−24，共九类）：

• 被动无机填料（p.6−11）：0D——Mg(OH)₂（40 wt%，IC 0.54 mS cm⁻¹）、纳米 CaCO₃（60 wt%，IC 0.18、LTN 0.63、ESW 5.1 V）、Al₂O₃（IC 3.37、LTN 0.74、LOI 22.2%）、TiO₂+TEP（双加速导锂）；SiO₂/POSS（POSS 成稳定无机炭层、热稳定至 360℃）。1D——HAP 纳米线（IC 0.01、LTN 0.69、160℃ ESW 4.9 V）、HNT/PEI（IC 5.30）。2D——MMT（IC 1.6）、蛭石（>200℃、IC 0.03、LTN 0.25）、MoS₂/OCNC（HRR −48%、THR −37%）、MXene（Ti₃C₂Tₓ→TiO₂/C 保护层）。3D——SiO₂ 气凝胶（IC 提升 3 倍至 0.6）、玻璃纤维（模量 2.5 GPa、耐受 33% 增塑剂、IC 0.12）。

• 活性陶瓷填料（p.11−13）：LLZTO（IC 0.55、LTN 0.58、400℃ 不燃）、LLTO 纳米线（电导提升 3 个数量级）、PDOL/LLTO（IC 0.66、LTN 0.6、ESW 5.5 V）、LAGP（LOI 56、耐乙炔焰 1300℃）、ASHE/LAGP/CSHE 自愈合 Janus 界面（IC 2.75）。

• MOF（p.13−14）：Ce-MOF（IC 0.03、LTN 0.75、ESW 4.5 V）、HKUST-1（热释放 −42%）、ZIF-8@MXene（IC 4.4、LTN 0.76、500 圈保持 89.6%）、无限配位聚合物 ICP-EACe₂（IC 0.28、LTN 0.47）。机理：金属簇催化成炭 + 分解金属氧化物物理屏障。

• 卤素（p.14−15）：阻燃效率 I>Br>Cl>F，溴系首选。DBDPE（PHRR −69.9%、THR −54.5%、SET<10 s、LOI 34.2%，且分解生成 LiBr 形成富有机 CEI，IC 0.17、耐压 4.5 V）；但溴系产生二噁英/呋喃受限。氟系（PFEC/HVTPE、PTFE、FEC/FEMC，IC 4.41、成 LiF 富 SEI），强 C–F 键难释放 F•，阻燃效率低于溴。

• 磷（p.15−18）：磷自由基（PO•/HPO₂•）效率是溴的 5 倍、氯的 10 倍，但磷在石墨负极还原分解损害循环。TMP/TEP 溶剂（TEP/PVAC-TEGDA IC 1.02、耐 5.2 V、NCM811 224.7 mAh g⁻¹）；有机磷添加剂 ADP（LOI 16→22）、TAEP 共聚（GPE-3，IC 0.51）、PVDF-LPPO 接枝（LTN 0.23→0.47、4.5 V NCM811）；无机黑磷 BP（扩散势垒 0.08 eV、比 MoS₂ 快 100 倍，IC 1.08、LTN 0.43、ESW 5.2 V）。

• 氮（p.18−20）：席夫碱（NH₂-PEG-NH₂/BTA 可逆亚胺键，IC 4.79、LTN 0.38，兼具自愈）；P–N 协同（PFPN/AEP LTN 0.79、IC 2.52；PEGGPE@HT 自由基湮灭，SET 6 s g⁻¹、IC 0.99、软包表面温度较 LE 低 211.8℃）。

• 硼（p.20−22）：氢化硼烯 HB-PEO（IC 3.1）、Mg₂B₂O₅ 纳米线（IC 0.37、促进成炭）、TB 引发 DOL 聚合（LTN 0.19→0.58、LiF 富 SEI）、sp³ 硼酸酯单离子导体（LTN 0.95、IC 0.15）。

• 离子液体及类似物（p.21−23）：IL（PYR₁₄TFSI/CTA-PEGMA IC 5.24、5 V；EMI-TFSI 自愈合）；聚离子液体 PIL（OIL LOI 29、IC 2.0；PDEIm IC 1.78；PEO@BPIL LTN 0.63、ESW 5 V）；DES 共晶凝胶（P-ETG IC 0.76、SET 14 s g⁻¹）；有机塑晶盐 PIPSE（Li₃N/LiF SEI、>1000 h 无枝晶）。

• 本征阻燃聚合物基体（p.23−24）：聚酰胺（酰胺侧基 LOI 21→25%；PAM-QSE IC 1.39、LTN 0.63、ESW 5.64 V）、聚酰亚胺 PI（垂直纳米通道 IC 0.23）、聚苯并咪唑 PBI（催化 PVDF 脱氢氟化转 PTFE）。

4. 总结与展望（p.24−25）：挑战——无机填料需大量添加、MOF/IL 贵、结构设计难放大；阻燃常牺牲电化学；阻燃测试脱离整电池无法反映真实安全。未来——多功能添加剂、P–N 协同、整电池滥用测试、全生命周期环保评估、主动监测预警 + 被动阻燃的"整体安全"（R0, p.24−25）。

4. 技术难点识别

1. "阻燃—电导"不可兼得（R0, p.5, p.16, p.24）：这是全文反复强调的核心矛盾，如磷系在负极还原分解、无机填料需大量添加致团聚。

2. 成本与规模化（R0, p.14, p.21）：MOF/IL/氟聚合物贵、MOF 成膜均匀性差，多数停留在实验室。

3. 环保与毒性（R0, p.15）：溴系产生二噁英/呋喃，LiPF₆ 水解产 HF/PF₅，与"绿色"诉求冲突。

4. 评测失真（R0, p.24）：直接点燃测试无法模拟针刺/过充/挤压等真实滥用，且脱离整电池的阻燃评价意义有限。

5. 可借鉴点（对毕设/学习直接有用）

1. 阻燃机理的两相框架（R0, p.5）：气相（燃料稀释 + 自由基湮灭）vs 凝聚相（吸热分解 + 催化成炭），是给任何凝胶/SSE 做"安全设计"时的思维骨架。

2. 标准评测指标卡（R0, p.4−5）：SET/LOI/HRR/THR 的分级阈值 + USABC 热收缩 + 针刺/过充标准，可直接移植为毕设器件的安全验收表。

3. 多功能添加剂思想（R0, p.24）：一个组分同时"阻燃 + 提 LTN + 成 SEI/CEI + 抑枝晶"（如 DBDPE、TB、AEP），是课题 39 设计凝胶添加剂的优化方向。

4. P–N 协同与自由基湮灭（R0, p.18−20）：把"自由基"视为火灾与高压界面降解的共同元凶，一箭双雕，值得在凝胶电解质中验证。

5. 单离子导体 + 本征阻燃（R0, p.20−24）：硼酸酯/聚酰胺基单离子导体（LTN→1）兼具不燃，为课题 39"高迁移数 + 安全"提供合成思路。

6. 延伸思考

• 水系凝胶的安全边界常被高估（R2）：课题 39 是水系体系，天然阻燃，但本文提醒"高温失水后聚合物骨架仍可燃"，因此"全气候（含 50℃）凝胶"不能只谈电化学、不谈干态热安全——这恰是 Yu 2026 未深挖的盲区。

• "安全—电导—界面"三角权衡的量化（R2）：本文定性给出取舍，若结合志愿 23/24（Deng 组计算）对 SEI/CEI 的 DFT 建模，可把"阻燃添加剂对界面稳定性的影响"做成可预测的计算任务。

• 阻燃策略向 Zn–I₂ 凝胶的迁移（R2）：PVA/PAAm 凝胶可引入少量磷氮协同剂（如环磷腈 PFPN）或硼酸酯单离子结构，在不破坏"氢键锁水"的前提下补强高温端安全，或成课题 39 的一个差异化创新点。

• 报告完 · 证据优先（R0/R1/R2 分级，结论可回溯至 PDF 页码/章节）