文献精读报告：Flame-assisted ultrafast synthesis of functionalized carbon nanosheets for high-performance sodium storage

编制日期：2026年08月21日

元信息：Chen Chen, Dong Yan, Yew Von Lim, Lei Liu, Xue Liang Li, Junjie Chen, Tian Chen Li, Youyu Zhu, Jiangtao Cai, Ying Huang, Yating Zhang, Hui Ying Yang（新加坡科技设计大学 SUTD）｜Carbon Energy 2024; 6: e482｜DOI: 10.1002/cey2.482｜精读日期 2026-08-21

证据分级：R0=原文事实（附页码/章节锚点）｜R1=外部背景知识｜R2=推断/评价

1. 文献速览总结

一句话定位：本文提出一种"乙醇火焰辅助超快燃烧"策略，在数分钟内（全过程 <10 min）一步合成 N、S、O 共掺杂的硬碳（HC）纳米片（NS-CN），用作钠离子电池负极（P1–P2，R0）。

核心内容：蔗糖为碳源、硫脲为 N/S 源、NaHCO₃ 受热分解产生大量 CO₂ 制造局部缺氧环境并促纳米片膨胀生长；结合 HRTEM 图像定量处理与 DFT 计算，证明杂原子掺杂增强了 Na⁺ 吸附、得电子与迁移能力（P1–P3，R0）。

主要结论：NS-CN-2 实现 542.7 mAh g⁻¹@0.1 A g⁻¹ 高可逆容量、10 A g⁻¹ 下 97.2 mAh g⁻¹ 倍率、2 A g⁻¹ 下 1200 圈保持 236.4 mAh g⁻¹；与 Na₃V₂(PO₄)₃（NVP）正极组装全电池在 0.5 A g⁻¹ 下 150 圈保持 230 mAh g⁻¹（P1/P7/P9，R0）。

2. 课题关联分析

这是 7 篇中与导师 Yang Hui Ying 直接相关的两篇之一（通讯作者），且是本组钠电储能方向的方法学代表作（P1，R0）。对课题 70 的关联主要在：

1. "快速、低成本、可放大"合成范式：课题 70 用共沉淀法合成 PBA，本组同样强调"简化流程、降能耗、易放大"（P2，引言明确批评电纺/微波/放电等离子烧结等昂贵设备，R0）。二者的研究品味一致，学生可体会导师组对"绿色/廉价合成"的偏好。

2. 杂原子掺杂调控缺陷与储钠：本文用 N/S/O 掺杂制造缺陷与活性位点提升 Na⁺ 吸附（P4–P5，R0）。课题 70 中 PBA 的 [Fe(CN)₆] 空位、结晶水同样可视为"缺陷工程"，逻辑相通（R2）。

3. HRTEM 图像定量 + DFT 联用：用傅里叶变换/反变换、ArcGIS 提取晶格条纹长度分布来量化碳微晶无序度（P4，R0），是"表征定量化"的优秀范例，可借鉴到 PBA 结晶度/缺陷定量（R2）。

对 7 志愿整体：与 Wang2024、Li2023 同属"结构/成分工程"，但落在负极与合成方法维度，补齐了钠电负极侧的知识拼图（R2）。

3. 内容深度解读（按论文结构）

1. 引言与动机（P2）：石墨不适合储钠，硬碳因吸附/嵌入/孔填充机制成为主流钠电负极，但传统制备依赖电纺、微波、放电等离子烧结等昂贵设备、能耗高、通量低（P2，R0）。作者提出用乙醇火焰在分钟级完成杂原子掺杂碳纳米片合成（P2，R0）。

2. 合成机制（P2–P3，Fig. 1）：NaHCO₃ 分解为 Na₂CO₃ + CO₂ + H₂O，CO₂ 稀释空气、抑制蔗糖完全燃烧并促膨胀；硫脲热解产生 HNCS/NH₃/CS₂/SO₂ 等，在火焰辅助（约 550 ℃）局部缺氧环境中实现 N、S 掺杂（P2–P3，R0）。TG-FTIR 追踪组分变化；视频显示黑柱状反应物持续膨胀直至白粉耗尽，全程 <10 min（P3，R0）。

3. 结构与成分表征（P3–P5）：NS-CN-2 为无定形（SAED 无衍射环）、短程有序长程无序；层间距 0.353 nm（CN 为 0.403 nm），掺杂后减小因 S 倾向占据缺陷位（P3，R0）。AFM 测纳米片厚约 1.7 nm（P3，R0）。HRTEM 条纹长度定量：NS-CN-2 中 <0.09 nm 短条纹占比由 52.35% 升至 69%，石墨微晶变小、更无序（P4，R0）。XPS/元素分析：O+N+S 总含量高达 41.12%（P4，R0）；N 以吡啶 N/吡咯 N/石墨 N 存在，S 以 C–S–C 与氧化 S 存在（P5，R0）。

4. DFT 计算（P5/P7）：对比 pure-C、defect-C、O-C、N/O/S-C 四模型，NOS-C 的 Na⁺ 吸附能最高、扩散势垒最低、费米能级态密度更高（P7，R0）。其中 N-6（吡啶 N）、C═O、C–S–O 三类键对 Na⁺ 吸附最强，且在 NS-CN-2 中含量较高（P5，R0）。

5. 电化学性能（P6–P7）：NS-CN-2 首圈放/充 1189.7/490.3 mAh g⁻¹，首效仅 41.2%（大比表面 + 丰富官能团 SEI 消耗）；0.2 A g⁻¹ 下 400 圈保持 541.4 mAh g⁻¹（约 100% 保持）；倍率 0.1→10 A g⁻¹ 对应 540.1→97.2 mAh g⁻¹，回 100 mA g⁻¹ 恢复 542.7 mAh g⁻¹（P6–P7，R0）。b 值除 0.01 V 附近外均 >0.7，储钠以赝电容/吸附为主导（P7，R0）。GITT 表明掺杂后 DNa⁺ 更高（P7，R0）。

6. 原位/非原位机理（P7）：ex situ HRTEM 显示 400 圈后石墨层间距仅增 9.9%；in situ Raman 的 I_D/I_G 随放/充电下降/上升，说明 Na⁺ 可逆吸附于石墨缺陷位；ex situ XPS 显示 C═O 与吡咯 N 高可逆，而 S 2p 与石墨 N 部分可逆（P7，R0）。

7. 全电池（P8–P9）：NVP//NS-CN-2 全电池 ICE 92%（1.5–3.6 V），0.5 A g⁻¹ 下 150 圈保持 230 mAh g⁻¹，可点亮 "NWPU" LED 板（P9，R0）。

4. 技术难点识别

1. 首效偏低（41.2%）：大比表面与高杂原子/官能团含量带来大量不可逆 SEI 消耗（P6，R0），是这类功能化硬碳的商业化瓶颈。

2. 火焰过程的均匀性与可控性：开放火焰燃烧的温场、气氛难以精确复现，批次一致性是放大难点（R2）。

3. 掺杂位点精确调控难：N-6/C═O/C–S–O 等最优位点含量受热解过程耦合影响，难以独立定量调控（P5 + R2）。

5. 可借鉴点

• 廉价快速合成叙事：为毕设"低成本共沉淀 PBA"的选题价值提供了组内风格背书；论文对"昂贵设备 vs 绿色合成"的批判可直接引用到开题/引言（P2，R0）。

• 图像定量化表征：HRTEM 晶格条纹长度/取向分布定量（FFT/IFFT + ArcGIS 二值化）是分析 PBA 结晶度、缺陷的先进手段（P4，R0）。

• 机理证据链：in situ Raman + ex situ XPS 区分"可逆 vs 部分可逆"官能团，是课题 70 研究 PBA 中结晶水/Fe 价态演化的可复用方案（P7，R0）。

• 全电池验证范式：半电池+全电池+LED 演示的闭环，为毕设成品展示提供了模板（P9，R0）。

补充 R0 细节：作者在机理部分强调，NS-CN-2 首圈在 0.2/0.01 V 附近无 CN 那样的明显氧化还原峰，说明其储钠以吸附主导的电容行为为主，且 CV 中无单质 S 的反应峰，证明 S 已进入碳骨架而非以单质存在（P6，R0）；Raman 与 EPR 共同确认 NS-CN-2 的 sp² 平面碳更少、缺陷与杂原子掺杂更多（P4，R0）；EIS 拟合显示修饰后 Rs 与 Rct 均更小、且随循环阻抗逐步下降，归因于电解液浸润与碳结构稳定化（P7，R0）。这些把"掺杂→缺陷→电容型储钠→动力学"的因果链闭环起来，对课题 70 中"PBA 空位/水含量→储钠机制（扩散 vs 赝电容）"的机理判定有直接方法论参考价值（R2）。

6. 延伸思考

本文的亮点在"分钟级绿色合成"，但其性能（尤其首效）并不优于传统硬碳，说明"快"与"好"之间仍有张力（R2）。对课题 70 的延伸启示：PBA 的共沉淀本身已是"快+水相+可放大"的绿色路线，与本文精神一致；但 PBA 的核心痛点不在合成速度而在结晶水与空位控制。可思考：能否借鉴本文"杂原子/官能团调节缺陷"的思路，在共沉淀中通过螯合剂（如柠檬酸钠）调控 [Fe(CN)₆] 空位与水含量，实现"低缺陷、低水"的 Na₂MnFe(CN)₆（R2，与 Hong2025 综述相互印证）。

• 报告完 · 证据优先（R0/R1/R2 分级，结论可回溯至 PDF 页码/章节）