文献精读报告：Recent Advances in Dendrite Suppression Strategies for Solid-State Lithium Batteries: From Interface Engineering to Material Innovations

编制日期：2026年08月21日

元信息：Abniel Machín, Francisco Díaz, María C. Cotto, José Ducongé, Francisco Márquez（波多黎各 Universidad Ana G. Méndez）｜Batteries 2025, 11, 304（37 页，MDPI）｜DOI: 10.3390/batteries11080304（CC BY 4.0）｜出版 2025-08-08｜精读日期 2026-08-21

证据分级：R0=原文事实（附页码/章节锚点）｜R1=外部背景知识｜R2=推断/评价

1. 文献速览总结

一句话定位：一篇聚焦「固态锂电池锂枝晶抑制策略」的最新综述，系统梳理三类固态电解质（硫化物、氧化物、聚合物）中的枝晶机理与「界面工程 → 材料创新 → 力学设计 → 先进表征」四大抑制策略。

核心内容：先厘清枝晶形成机理（界面应力、晶界、空隙形成、电化学不均匀性）及其对性能/安全的影响；再按电解质类别讨论材料创新、界面工程（人工界面层/涂层/添加剂）、力学设计（纳米/梯度结构、压力调控、自修复）；最后综述原位电镜、同步辐射 XRD、振动光谱、NMR 等表征手段对枝晶机理的实时揭示。

主要结论：枝晶是 SSLB 可靠性/商业化的首要障碍；即使最硬的陶瓷电解质也会沿晶界/缺陷被穿透；有效抑制必须同时解决「微观界面缺陷引发的成核」与「体相裂纹扩展」两个层面（R0，页 24–25），并走向多功能界面层、杂化电解质与实时诊断工具。

2. 课题关联分析

本批共享文献，服务于多个志愿，对课题 23 尤其有「反向印证」价值：

1. 为非晶界面层/非晶电解质提供枝晶角度的支撑：综述明确指出「无晶界的非晶/纳米晶电解质可实现 mA cm⁻² 级电流下的无枝晶运行」，且历史电导率低的短板正在改善（R0，页 25–26）。这正好为课题 23 的 TaCl₅/NbCl₅ 非晶界面层提供「消除晶界 → 阻断枝晶」的机理依据——非晶不仅稳定化学界面，还有力学抗枝晶优势。

2. 「多层电解质裂纹偏转」思想（Hu 等，Li₆PS₅Cl–Li₃ScCl₆–Li₆PS₅Cl，R0，页 24）与课题 23 的「界面层夹在 Li₂ZrCl₆ 与锂之间」结构同构：界面层迫使枝晶在层界面偏转、增大路径长度与电阻，而非直穿。

3. CIOP（临界界面过电位）作为枝晶抗性的量化指标（R0，页 24）：可作为课题 23 界面层设计效果的评估框架——一个电子绝缘、力学坚韧、亲锂性适中的界面层应显著提高 CIOP。

4. 铁电/压电纳米颗粒「主动」抑制枝晶（R0，页 26）：与本批 Wang 2022（铁电修饰复合聚合物电解质界面）直接呼应，是「界面工程 + 功能材料」的前沿交叉，对课题 23 的界面层设计提供类比。

5. 对 7 志愿整体：枝晶/界面稳定性是所有「电解质/界面」类课题（23/24/39/50/70）的共同底层命题，本篇是统一的理论背景。

3. 内容深度解读（按论文自身结构）

1. 引言（页 2–3）：锂金属负极（3860 mAh g⁻¹、−3.04 V vs SHE、>500 Wh kg⁻¹）是 SSLB 高能量密度的关键；SSE 需同时满足离子电导 ≥10⁻³ S cm⁻¹、电子电导可忽略、力学坚韧。氧化物（LLZO，>5 V 窗口但高界面阻抗/脆）、硫化物（LGPS、Li₆PS₅Cl，>10⁻² S cm⁻¹ 但怕潮产 H₂S）、聚合物（PEO/LiTFSI，柔性但室温电导低）各有短板。产业端 QuantumScape、丰田、Solid Power 原型已 >400 Wh kg⁻¹，但枝晶抑制仍是最大障碍。

2. 锂枝晶机理（页 3–4）：2.1 成核机理（界面应力、晶界、空隙、电化学不均匀）；2.2 对性能与安全的影响（微短路、容量衰减、热失控风险）。

3. 抑制策略（页 4–19）：

• 3.1 材料创新：按硫化物/氧化物/聚合物三类分别讨论。

• 3.2 界面工程：人工界面层、表面涂层、化学添加剂（如 Li₃PO₄、LiNbO₃ 涂层）。

• 3.3 力学设计：纳米结构/梯度架构、压力调制、自修复材料。

• 3.4 先进表征：原位电子显微、同步辐射 XRD、振动光谱、NMR 实时揭示枝晶机理与抑制效果评估。

4. 结论与展望（页 24–26）：关键量化与机理论断——

• Wan 等用混合离子-电子导电界面层原位生成多相界面（含 LiMgSₓ、多孔 LiH–Li₃N、Li–Mg–La 合金），将 CIOP 从裸 Li₆PS₅Cl 的 ~10 mV 提升到 ~220 mV（R0，页 24）。

• 硬电解质仍会沿晶界/缺陷被穿透；非晶/纳米晶无晶界电解质可实现 mA cm⁻² 级无枝晶（R0，页 24）。

• Hu 等多层堆叠（Li₆PS₅Cl–Li₃ScCl₆–Li₆PS₅Cl）通过裂纹偏转提高有效临界电流密度（R0，页 24）。

• Ning 等揭示「成核 vs 扩展」二分：成核受晶界断裂强度、缺陷尺寸、电流热点控制；扩展受体相断裂韧性、锂丝长度、堆叠压力、循环深度控制；枝晶一旦萌生，降低堆叠压力反而抑制裂纹扩展（R0，页 25）。

• 未来方向：强而可变形电解质、晶界工程/单晶化、非晶电解质再审视、自修复/压电铁电纳米颗粒「主动」抗枝晶、分子级预设计人工界面、原位界面形成等（R0，页 25–26）。

4. 技术难点识别

1. 成核与扩展需分别治理：界面缺陷成核（微观）与体相裂纹扩展（宏观）受不同参数控制，单一策略难以同时覆盖（R0，页 25）。

2. 压力悖论：为保接触施加的堆叠压力，枝晶萌生后反而驱动裂纹前进（R0，页 25），需「智能」压力管理。

3. 空隙/界面脱粘：锂剥离形成空隙成为下一轮枝晶热点，实用循环下难以根除（R0，页 25）。

4. 规模化缺陷控制：>100 µm 脆性陶瓷隔膜在大面积上完全无缺陷几乎不可能（R0，页 25）。

5. 表征受限：原位技术受束流损伤等制约（R0，页 19）。

5. 可借鉴点（对毕设/学习直接有用）

1. CIOP 指标（R0，页 24）：课题 23 可将其引入界面层评估，量化「界面层把枝晶成核阈值提升了多少」。

2. 「无晶界非晶 → 抗枝晶」论证（R0，页 24–26）：为课题 23 非晶界面层的力学优势提供权威综述级引用。

3. 多层裂纹偏转机理（R0，页 24）：为「在 Li₂ZrCl₆ 与锂之间插层」的结构设计提供力学依据。

4. 铁电/压电主动抗枝晶（R0，页 26）：与 Wang 2022/2024 两篇共享文献形成互证，可用于毕设界面层功能化的拓展讨论。

5. 「成核 vs 扩展」二分框架（R0，页 25）：帮助毕设厘清界面层究竟是解决「化学还原失稳」还是「力学枝晶」，避免概念混淆。

6. 延伸思考

• （R2）课题 23 的 TaCl₅/NbCl₅ 非晶界面层可同时命中本综述的多个关键词：非晶（无晶界抗枝晶）、界面工程（人工界面层）、多层（夹层偏转）、以及可能的电子绝缘+离子导通（CIOP 提升）。毕设可将本文作为「多目标界面设计」的综述级依据。

• （R2）本综述指出铁电/压电颗粒的「主动抗枝晶」目前多停留在初步模拟（R0，页 26），与 Wang 2022/2024 的实验工作互补；课题 23 若引入功能组分，需平衡「主动应力调控」与「化学稳定性」两个维度。

• （R2）「降低堆叠压力反而抑制裂纹扩展」这一反直觉发现（R0，页 25）提示界面/力学问题不能线性外推，毕设在讨论界面层力学效应时应保持对非单调效应的警惕。

• （R1）本篇以实验与综述视角为主，缺少第一性原理对界面成核能、电子绝缘性的定量计算——这正是课题 23 的 DFT 计算可补位的空白。

• 报告完 · 证据优先（R0/R1/R2 分级，结论可回溯至 PDF 页码/章节）