文献精读报告：Thermal Runaway in Lithium-Ion Batteries: A Review of Mechanisms, Prediction Approaches, and Mitigation Strategies

编制日期：2026年08月21日

元信息：Zeyu Chen, Jiakai Zhang, Chengxin Liu, Chengyan Yang, Shuxian Chen（东北大学机械工程与自动化学院，通讯）/ Batteries (MDPI) / 2026, 12, 88 / DOI: 10.3390/batteries12030088 ｜ 精读日期 2026-08-21

证据分级：R0=原文事实（附页码/章节锚点）｜R1=外部背景知识｜R2=推断/评价

1. 文献速览总结

一句话定位：一篇系统综述锂离子电池热失控（Thermal Runaway, TR）"机理—预测预警—抑制策略"三大层面的共享综述（2026 年新刊发），供7志愿各课题作安全性背景知识。

核心内容：热失控是"产热速率远超散热能力"的不可控自加速反应过程，伴随大量气体释放、内压上升乃至喷阀/爆炸（p1）。触发条件分机械滥用、电滥用、热滥用三类，且彼此耦合形成级联路径（p2）。全文按"链式反应机理 → 特征信号预测 → 材料/结构/热管理抑制 → 未来方向"展开。

主要结论（R0, Conclusions p24–25）：单一信号监测特异性高但易受噪声/传感器退化影响，多维信息融合可显著提升预警精度与提前量；未来须①统一滥用测试标准、②物理信息智能+云边协同、③通过材料创新与本质安全设计（阻燃不燃组件、自免疫材料）实现"单体故障不升级为包级火灾"。

2. 课题关联分析

• 对7志愿全体：本综述提供共享的"电池安全"总纲。课题39（凝胶电解质）与 Li2025 的阻燃准固态直接落在"电解液阻燃剂、稳定 SEI/CEI"抑制条目下；课题50（卤化物 SSE）的无机不燃特性落在"本质安全/固体电解质"条目下。

• 与课题50 的具体衔接（R2）：本文第 4.2.3 节（电解液改进）明确"聚合物或无机固态电解质、离子液体或热敏配方"是抑制热失控的材料级手段；第 5 节强调"必须解决固态电解质界面阻抗与枝晶生长，发展高温下仍不燃的组件"——正是课题50 无机卤化物 SSE 的安全性卖点。

• 与高镍正极综述联动（R1）：本文表2 给出 NCM 分解焓随 Ni 含量递增（NCM811 904.8 J/g、Tonset 220°C vs NCM111 512.5 J/g、300°C），与 Li2020 高镍综述"高镍热稳定性差"互为印证。

3. 内容深度解读（按论文结构，标注页码）

1. 热失控机理（第2节，p2–7）：链式反应顺序为——①容量衰减（高温加速自放电，p3）；②SEI 分解（首个放热反应，亚稳组分 57°C 开始分解、80°C 显著放热、100°C 达峰，p4）；③负极-电解液反应（SEI 分解后裸露锂与电解液反应，p4）；④隔膜熔融（PE ~130°C、PP ~170°C，熔融先吸热后收缩致内短路，p4）；⑤正极分解（LCO 释氧放热；NCM 主要 Ni⁴⁺→Ni²⁺ 还原释氧；LFP 靠强 P–O 共价键稳定，Tonset 500–800°C，p5–6）；⑥电解液分解（LiPF₆ 分解出 PF₅ 路易斯酸催化溶剂分解）；⑦粘结剂分解（PVDF >260°C 与锂反应放 H₂）；⑧电解液燃烧。

2. 动力学分析（2.9 节，p7）：三阶段活化能——Stage I SEI 分解 Ea≈50~70 kJ/mol（启动）、Stage II 负极-电解液 Ea≈80~120 kJ/mol（自持加热）、Stage III 正极分解高镍 NCM Ea≈150~250 kJ/mol（比 LFP 稳定性显著更低）。动力学参数经 ARC/DSC 提取，用于 BMS 电热模型预测"到热失控时间 TTR"。

3. 预测预警（第3节，p8–19）：按信号分七类——电压、温度（光纤/FBG/荧光上转换测温）、机械（膨胀力/应变，压力峰先于温度峰）、气体（H₂ 先于 CO 约 579 s 报警；CO₂/C₂H₄ 等）、声学（储能电站检测精度 92.31%）、光学（YOLOv5 识别 >98%）、多维融合。每种信号各有局限（电压对微短路不敏感、表面温度有热滞后、气体受扩散稀释延迟等），故融合是主流。

4. 抑制策略（第4节，p19–24）：分三层——①热管理（风冷/液冷/PCM/热管/热电/混合，抑制早期积热）；②材料级抑制（正极包覆如 AlF₃ 使 Tonset 升近 20°C、NCM811 硼掺杂+Li₂B₄O₇ 包覆、负极人工 SEI、电解液阻燃剂与热稳定盐、耐高温隔膜/陶瓷涂层）；③结构级（PTC 热敏电阻 ~100°C 阻值骤增限流、安全阀 ~0.35 MPa 最优、CID 电流中断装置）。

5. 未来方向（第5节，p24）：①统一滥用测试协议与真实故障数据集；②物理信息神经网络+云训练边推理+联邦学习；③固态电解质界面/枝晶攻关、发展"自免疫"材料（短路即高阻的集流体、失控前终止离子传输的隔膜）。

4. 技术难点识别

1. 故障→失效过渡加速（R0, Abstract）：随能量密度提升，从故障到失效的窗口极短，早期检测困难。

2. 单一信号固有的脆弱性（R0, Conclusions p24）：噪声、传感器退化、多物理耦合使单信号易误报漏报。

3. 测试标准不统一（R0, p2–3）：国际滥用测试协议（针刺深度、加热速率等）存在显著分歧，结果可比性差。

4. 数据稀缺与泛化（R0, p11）：真实热失控事件数据少，制约机器学习模型的鲁棒性与泛化。

5. 可借鉴点

1. NCM 热稳定性数据表（R0, 表2 p5）：不同 Ni 含量 NCM 的 ΔH/Tonset，可直接用于毕设讨论高镍正极安全边界。

2. 三阶段活化能框架（R0, p7）：SEI→负极→正极的递进动力学，是理解"热失控如何启动"的简洁模型。

3. 多维融合预警思路（R0, p11–19）：电/热/气/声/光/力多信号交叉验证的工程思维，可迁移到任何"状态监测"课题。

4. 材料级抑制清单（R0, p21–22）：AlF₃ 包覆、Li₂B₄O₇ 包覆、阻燃电解液、LiF 稳定界面等，是电解质/界面课题可落地的安全增强手段。

5. 本质安全设计愿景（R0, p24）：把"抑制"前移到"自免疫"，是毕设选题立意（卤化物 SSE 不燃本质）可以引用的高阶视角。

6. 延伸思考

1. 固态电解质=本质安全？（R2）：本文指出固态电解质仍需解决界面阻抗与枝晶，且部分无机 SSE（如硫化物遇水产生 H₂S、氯化物遇 Li 反应）并非绝对安全，提示课题50 在宣传"安全"时需严谨。

2. 卤化物 SSE 的安全定位（R2）：Li₃MCl₆/LZC 不可燃、氧化电位高（~4.25 V），从"电解液/正极分解"层面看是抑制热失控的优势材料，但"对 Li 金属不稳定"（Wang2021 p5）提示其与锂金属负极搭配时仍有界面风险。

3. 预警思想用于合成监测（R2）：本综述的多信号融合/早期预警理念，可类比迁移到课题50 液相合成过程中的"湿度/结晶度/电导率"多指标在线监测。

4. 与 Li2025 阻燃的闭环（R2）：本文第 4.2.3 节电解液阻燃、稳定 SEI，正是 Li2025 三元协同阻燃准固态的综述级理论支撑，二者可互为"综述—案例"对照。

• 报告完 · 证据优先（R0/R1/R2 分级，结论可回溯至 PDF 页码/章节）