文献精读报告：PEM 水电解中的催化剂溶解——时间、电流密度及单程与循环给水模式下铱离子输运的影响（Catalyst dissolution in PEM water electrolysis: Influence of time, current density and Iridium ion transport in single-pass and recirculation water flow modes）

编制日期：2026年09月09日

元信息：An Phuc Dam、Tobias Franz、Georgios Papakonstantinou、Kai Sundmacher（通讯；德国马普复杂技术系统动力学研究所／马格德堡大学）｜Applied Catalysis B: Environment and Energy 365 (2025) 124946（2024-12-15 在线，2024-09-05 投稿）｜DOI: 10.1016/j.apcatb.2024.124946｜精读日期 2026-09-09

证据分级：R0=原文事实（页码锚点 = 提取文本的 PDF 版式页）｜R1=外部背景｜R2=推断

1. 文献速览总结

本文在真实"零间距"膜电极（zero-gap MEA）下定量研究 Ir 阳极溶解，回答：溶解如何随时间与电流密度（电位）演化、溶解 Ir 在单程与循环两种阳极给水模式下如何输运与沉积（p.1）。方法：两套单电池测试台——A 站 24.85 cm²（商用 Ion Power CCM，IrOₓ 0.5 mg cm⁻²、Nafion 117、Pt/C 0.2 mg cm⁻²、Pt 涂层多孔传输层），B 站 8.4 cm²（N212，Ir 载荷 1 mg cm⁻²）；ICP-MS 对阳/阴极出水准在线定量 Ir（p.2）。

三个核心发现（p.1）：①时间稳定化——即便用消除汇项的单程给水，稳定性数（每溶出 1 个 Ir 对应产生的 O₂ 数）随时间增大两个数量级以上，溶解通量近似 1/t 衰减；②电流密度效应——单位 Ir 溶出产氧量随电流密度提高最多增两个数量级后趋平台，高电流下 Ir 溶解与电流近似线性；③输运与再沉积——循环给水时 Ir 离子被反输运回催化层再沉积，在高溶解浓度下被稳定，切回单程纯水后暂存 Ir 缓慢再溶出。作者据此建议稳定性测试优先用单程给水，并推论：得益于强时间稳定化，理想催化层设计下商用 IrOₓ 稳态运行 10 年所需载荷可低至约 0.04 mg_Ir cm⁻²（p.8-9）。

2. 课题关联分析

1. 补齐课题最缺的"MEA 工况溶解数据与方法"（R0）。 耐久性知识多来自 RDE 半电池，而本文量化了鸿沟：半电池中水合准晶 IrOₓ 稳定性数约 10⁵，MEA 中高约四个数量级（10⁹ 量级，p.1、p.4-5），因离子被离聚物/膜截留并再沉积稳定化。三电极结果不能直接外推 MEA 寿命（R1，第二篇 p.14 同此结论）。

2. 提供可照搬的溶解测量与寿命评估框架（R0）。 单程给水 + 阳极出水 ICP-MS + 修正因子 3.7（计入阴极向输运的 Ir，源自作者前作）即可近似总溶解速率（p.8）；课题耐久测试可直接采用"预活化→稳态→阶梯电流→单程采样→ICP-MS"方案。

3. 时间稳定化直接支持"低铱可用"的论证（R0）。 溶解通量随时间按 1/t 衰减（ṅ_Ir = A/(1+B·t)），即催化剂自钝化：630 h 稳态累计溶出仅约 520 ng cm⁻²（p.8）。若 IrO₂/MnO₂ 亦表现出该稳定化，即为低铱耐久提供定量论据；其机理（对不稳定位密度呈二次级数的稳定化，p.3）可写入讨论。

4. 与 MnO₂ 载体相关的"溶解-再沉积-自愈"图景（R0+R2）。 作者证明循环给水时 Ir 阴离子会反输运回阳极催化层、在颗粒上再沉积并被高浓度溶解 Ir 稳定（Nernst 电位移动），纯水冲刷后又缓慢溶出（p.6-7）。这与第一篇 Ru/MnO₂"Mn 溶出-Ru 再沉积"自修复（第一篇 p.29）机理互补：IrO₂/MnO₂ 的 Mn 溶出或伴随金属再沉积的动态平衡，构成潜在自修复体系，可用本文给水切换实验检验（R2）。

5. 低载荷的真正风险是渗流而非"溶光"（R0+R2）。 即便大部分 Ir 仍在催化层内，局部溶解/迁移也可能切断粒子渗流而整体失活（p.8）；溅射到 PTL 或引入支撑材料可保渗流、允许极低载荷，为"MnO₂ 载体维持连通性"提供机制语言（第二篇 p.13）。

3. 内容深度解读（含关键数据）

（一）时间对溶解的影响（p.3-4）。 新装电池启动后溶解通量先升（与 CV 活化、表面氧化还原相关）后强烈衰减；升电流瞬间的尖锐溶解峰在第二轮阶梯即消失——表面从不稳定态演化为稳定态；颗粒脱落仅偶发于电流阶跃，占总损失小部分。定量：单程给水下稳定性数在两站都随时间上升两个数量级以上；t>1 h 后溶解通量可用 ṅ_Ir = A/(1+B·t) 描述，即 d(log SN)/d(log t) = 1。机理：该 1/t 依赖可由"对不稳定位密度呈二次级数的表面稳定化反应"推导，而"溶解直接消耗不稳定位"的简单模型无法重现。

（二）电流密度的影响（p.4-5）。 催化剂进入准稳态后，溶解速率与电流/电位有与极化方向无关的可复现关系，支持 OER 与 Ir 溶解共享表面中间体。低电流区溶解对电流不敏感；高于约 1.6 A cm⁻² 时溶解通量与电流近似线性、随电位近似指数；稳定性数随电流密度升约两个数量级后趋平台。MEA 的 Tafel 斜率约 35 mV dec⁻¹ 远低于半电池，故稳定性数对电流高度敏感。高电流区溶解通量轻微上弯来自电池温升：用表观活化能 43 kJ mol⁻¹（Arrhenius）校正后上弯消失。低于 OER 起始电位（E<1.4 V）乃至开路时仍有持续小量溶解，主驱动力是温度而非电位。流向阴极侧的 Ir 通量比阳极侧小至少一个数量级，多数向阴极迁移的离子沉积在 CCM 内（膜中近 ACL 形成"Ir 带"）。

（三）溶解产物形态与输运（p.5-7）。 OER 中晶格氧参与使晶格破坏，同时产生阴阳离子产物：阳离子一般认为是 Ir³⁺，阴离子候选为 IrO₄²⁻ 或 Ir(OH)₆²⁻（p.1）。Nafion 阳离子交换膜吸收实验显示：单程给水阳极出水中阳离子占比约 0.24–0.3，稳态后近似恒定；阴极水中阴阳离子并存（吸收分数约 0.4）但通量小得多。循环给水时阳离子被离聚物/膜再吸收而趋零，阴离子因亲和力低（分配系数 K_p 小）可在回路累积至高浓度。阴离子很少到达阴极：迁移力将其推向阳极、对离聚物亲和低（易被气泡带走）、IrO₄²⁻ 等大阴离子需较宽输运通道而随 Ir 带生长越发稀缺。

（四）循环给水的汇项与再沉积证据（p.6-7）。 约 100 h 循环实验中（0.8 A cm⁻²），Ir 浓度先升至约 49 h；暂停补水（浓缩）时陡增，恢复补水后反降——证明回路存在显著汇（反输运回 CCM）。参数化模型（分离沉积实验已排除流场与 PTL 表面沉积）拟合得 S_N,w = 2.62×10⁹，与单程实测约 2.5×10⁹ 吻合。切回单程后溶解通量约需 18 h 回落，释放的"超额 Ir"恰等于循环 101 h 内消失的 Ir 量（质量平衡）——Ir 阴离子在循环期被暂存于 CCM。暂存域分析排除水相与膜相（容量不足），指向 ACL 内颗粒上的再沉积；"高浓度稳定沉积"可能是 MEA 稳定性远高于半电池的原因。

（五）单程给水推荐与寿命分析（p.8-9）。 循环给水汇项显著（可得 S_N→∞ 或 S_N<0 等不合理结果），故稳定性测试宜用单程给水——模拟工业"循环+离子交换树脂纯化"的真实工况，且溶解通量与流速无关。寿命评估：取 630 h 稳态后稳定性数、以 3.7 计阴极向损失、按"溶出 20% Ir 为寿命终点"外推，商用 IrOₓ 在理想催化层（保质子/电子连通）下稳态 10 年所需载荷可低至约 0.04 mg cm⁻²（图10）。局限：未含间歇运行、3.7 未计阳离子再沉积收益、寿命定义偏简；本工作与文献[21]曲线差异提示 CCM 制备工艺与装配显著影响溶解。

4. 技术难点识别

1. 溶解定量的"汇项"污染（R0）：循环给水下 Ir 被反输运/再吸收/沉积，溶解速率被系统性低估，稳定性数可发散为无物理意义的值；这解释了半电池与 MEA 稳定性数相差四个数量级的乱象。

2. 溶解与 OER 共享中间体的机理耦合（R0）：溶解"寄生"于 OER 循环，又叠加时间稳定化与温度效应（43 kJ mol⁻¹），需阶梯-恒载序列才能把速率对电流/时间/温度/电位的依赖解耦。

3. 产物形态与去向多样（R0）：阴阳离子并存、分配系数不同、Ir 带阻挡、再沉积并存——材料层损失 ≠ 电解液测得 Ir，单点采样不能代表全貌。

4. 低载荷下渗流/连通性风险（R0）：即使 Ir 溶出量很小（630 h 约 520 ng cm⁻²），局部溶解也可能切断粒子接触、使催化层整体失活——"量少但致命"的退化模式。

5. 间歇/动态工况数据缺失（R0）：PEMWE 需频繁变载启停以跟随可再生电源，波动工况的溶解与再稳定仍是空白。

5. 可借鉴点

1. 以稳定性数为核心耐久指标：报告"每溶出一个 Ir 对应多少产氧量"，可跨电流密度与载荷比较，正是第二篇呼吁的规范（第二篇 p.3、p.14）。

2. 单程给水测试方案：能在电解槽/流动池阳极出水端做 ICP-MS 就采用单程模式并说明理由；本科条件不具备时，须对循环测试结果做"汇项偏置"免责说明。

3. 预活化与稳定化叙事：1/t 稳定化既是机理也是实验设计依据——测试前先让催化剂进入准稳态，勿把活化期溶解尖峰误读为稳态降解（p.3）。

4. 电解液元素监测迁移到本课题：对 IrO₂/MnO₂ 同时测 Ir 与 Mn，用"切换给水模式观察超额释放"检验体系是否存在暂存/自愈（R2）。

5. 寿命估算模板：稳态溶出速率 + 允许损失分数（20%）+ 载荷简单外推，并把"催化层连通性"作为比"溶光 Ir"更现实的失效判据。

6. 温度作为独立变量：溶解对温度敏感（43 kJ mol⁻¹），测试须控温并报告，避免把温升误归因于电位。

6. 延伸思考

1. "寿命载荷下限"的两篇之争（R0/R2）：第二篇据 Yu 等显微研究断言 10 年寿命需 ≥0.65 mg cm⁻²（第二篇 p.14），本文 630 h 稳态外推认为约 0.04 mg cm⁻² 即可（p.8）。分歧根源在前者面向含波动启停的真实寿命、后者仅覆盖纯稳态并计入自稳定化。对本课题：低铱催化剂须同时回答"稳态能跑多久"与"波动下退化多快"，任何单一测试都偏。

2. 再沉积稳定化或改写"溶出=损失"的常识（R2）：高浓度溶解 Ir 可稳定已沉积物种（Nernst 移动），溶解-沉积存在动态平衡；若 Mn 持续缓慢溶出使界面维持金属离子微环境，或能缓冲 Ir 净损失，但须防 Mn 离子入膜污染（第一篇 p.29 告诫）。

3. Ir 带的"隐形杀手"角色（R0+R2）：向阴极迁移的 Ir 在膜内成带（p.5），阻塞离子输运也构成回收富集点；膜电极层面研究须同时关心"溶出归宿"与"催化剂自身耐久"。

4. 与微波合成的衔接（R2）：商用 IrOₓ 的 1/t 自稳定化可能源于表面重构为稳定相（p.3）；微波多元醇产物的初始表面态（缺陷多、水合度高）决定初始溶解峰高度与稳定化速率——初期快速活化是福是祸，宜用本文时间分辨协议回答。

5. 方法学价值（R2）：单程给水 + ICP-MS 准在线溶解测量若与 RDE 结果并置发表，可正面回应"RDE 稳定性不可靠"的批评（第二篇 p.14）。

• 报告完 · 证据优先（R0/R1/R2 分级）