文献精读报告：Electrocatalytic Oxygen Evolution Reaction in Acidic Environments – Reaction Mechanisms and Catalysts（酸性环境中电催化析氧反应：反应机制与催化剂）

编制日期：2026年09月09日

元信息：Tobias Reier、Hong Nhan Nong、Detre Teschner、Robert Schlögl、Peter Strasser\（柏林工业大学电化学能源催化与材料科学实验室 / 马普 Fritz-Haber 研究所；\通讯作者）｜Advanced Energy Materials 2017, 7, 1601275（Wiley-VCH）｜DOI: 10.1002/aenm.201601275（PDF p.1）｜精读日期 2026-09-09

证据分级：R0=原文事实（附页码锚点）｜R1=外部背景｜R2=推断

1. 文献速览总结

本文是酸性 OER 领域权威综述（Strasser 组，2016-10 在线发表、2017 年卷），回答三个问题：酸性 OER 走什么机理？哪些材料能在 PEM 阳极既活又稳？如何用最少 Ir/Ru？（R0，p.1）。核心结论：① 酸性异相 OER 机理至今无统一定论——经典动力学与热力学（DFT）模型各有局限、均未获实验完全验证；均相催化剂机理研究深入得多，可为异相研究提供起点（R0，p.3-7）。② 原位/工况研究（同位素 DEMS、XANES、NAP-XPS、SERS/FT-IR）表明氧化物直接参与 OER 且表面动态重构；Ru、Au 有直接偶联（direct coupling）证据，Ir 氧化物证据不足（R0，p.7-9）。③ 单金属活性序 Ru>Ir>Rh>Pt>Au，稳定性序 Pt>Rh>Ir>Au≥Ru，两者并非简单反相关；热制氧化物比电化学氧化物稳定 2–3 个数量级；非晶/富羟基氧化物活性高但稳定性低（R0，p.9-10）。④ 降铱路线：混合氧化物（IrNi 使 Ir 质量活性提升约 20 倍）、纳米分散、导电耐蚀载体（ATO/ITO）+ 提高本征活性（R0，p.11-14）。⑤ 中期 Ir 仍是 PEM 阳极不可替代的活性金属，无贵金属阳极尚不存在；出路在"原子效率"（R0，p.14）。

2. 课题关联分析（与课题65 的直接关联）

1. 机理背景的直接补课（R2）：课题65 学生已掌握 OER 总机理，但本综述补的是"酸性环境 + Ir 基材料"特有知识：AEM 四步基元与线性标度关系为什么把 η 锁在 ~0.3–0.4 V 以上（p.4）；如何用掺杂/第二金属/ONB 打破标度（p.4）；LOM/晶格氧参与的历史证据链（p.7-9）。这对理解 Yang 2025（硫掺杂触发 LOM）是必要前件——两篇构成"官方[2]综述 → 官方[2]前沿"的递进。

2. MnO₂ 载体的稳定性预警（R0+R2）：综述明确 MnO₂"在酸性环境中通常不够稳定"，Frydendal 等提出对 MnO₂ 近表面层掺 Ti 来稳定（p.12）——课题65 以 MnO₂ 为 IrO₂ 载体，必须先回答"MnO₂ 在 0.5 M H₂SO₄ OER 条件下自身是否溶解、Mn²⁺ 是否污染膜/毒化电极"；IrO₂ 壳层是否足够包覆 MnO₂ 使其免于酸蚀是核心设计问题（R2）。

3. "温度决定活性-稳定性配比"的经典证据（R0，p.9-10）：Ir 氧化物随煅烧温度升高由 X 射线非晶、富 OH、易还原的高活性相转变为更稳定的晶态相；课题65 微波温度/时间与是否后处理退火将直接复现这一 trade-off（R2）。

4. 稳定性评价的科学方法（R0，p.10）：Frydendal 指出"短期纯电化学测量无法评估长期稳定性，必须精确监测溶解（ICP-MS、石英微晶天平 QCM）"——这为课题65 的耐久性实验设计提供方法论（结合 Yang 篇的 S-number）。

5. 文献对比纪律（R0，p.10-11）：Ru/Ir 氧化物性能对制备条件极敏感，用作参比材料须精挑细选并充分表征——课题65 用商业 IrO₂ 或自制 IrO₂ 作对照时应声明制备与晶化状态（R2）。

3. 内容深度解读（含关键数据）

3.1 机理认知的三条路径（R0，p.3-5）。① 动力学路径（Bockris 模型）：Tafel 斜率取决于决速步（rds）；RuO₂ 电氧化路径在两步间含 M─OH 化学重排，<1.52 V 时重排为 rds、更高电位时首步为 rds。但同一 Tafel 斜率可由不同机理/不同 rds 得出，埋层半导体界面也会抬高 Tafel 斜率（Scheuermann），故其非机理指纹。② 热力学路径（Rossmeisl 系 DFT）：四步机理每步 ΔRGx≤0 才可行，需最高电位的步骤称"电位决定步"（pds），文中示例第 3 步需 1.60 V（整体平衡电位 E⁰=1.23 V）；隐含质子-电子耦合转移（CPET）假设，Nakagawa 发现 Ir 氧化物 OER 过电位与 pH 无关支持 CPET，但 CPET 与否取决于中间体结合强度。③ 机理家族二分法（p.5）：按 O─O 成键方式分"酸碱机制"（M=O 被水亲核进攻生成 M─OOH，类似 Eley-Rideal）与"直接偶联机制"（两个相邻 M=O 直接偶联，类似 Langmuir-Hinshelwood）；CoCat 有直接偶联证据，均相 Ru 通常走酸碱机制。

3.2 均相催化剂的启示（R0，p.6）：单金属位即可催化 OER（Ru/Ir/Fe/Co/Mn 络合物）；[Ruᴵᴵ(bpy)(tpy)H₂O]²⁺ 中给电子取代基提升活性；Ru 逐级氧化伴随配体水去质子化以避免高电荷中间体；蓝二聚体的 OER 不经相邻氧物种直接偶联，其 μ-氧桥不氧化为 O₂、只作质子受体——与金红石 (110) 表面桥位氧（bridging O）功能相似（p.4）。

3.3 异相催化剂的工况洞察（R0，p.7-9）。同位素 DEMS 汇总：Pt 证据矛盾（Willsau：Pt 氧化层不参与，只产 ¹⁶O¹⁶O；Churchill：部分氧来自氧化层）；Au 的氧化物膜在 H₂¹⁸O 中生成后转 H₂¹⁶O 测试，初期只产 ¹⁸O¹⁸O——氧化物分解型/直接偶联证据，且 Au 溶出活化能与 OER 相同（共同中间体），SERS 在 >1.4 V_RHE 见 M─OOH 物种而 OER 约 2.0 V 才开始；电化学 Ru 氧化层直接参与并产 ¹⁸O¹⁸O（直接偶联），还检出腐蚀产物 RuO₄（m/z=165）；热制晶态 RuO₂ 低过电位时 O₂ 全来自水、高过电位才部分来自氧化物——机理随制备方法与电位而变。热制 IrO₂ 的同位素 DEMS 表明部分 O₂ 来自氧化层，但未区分"两个晶格氧偶联"还是"晶格氧+水"（p.8）。原位价态方面：Casalongue 的 AP-XPS 见 Ir(V) 表面物种，但 Pfeifer 等认为更可能是 Ir(III)；Minguzzi 的 XANES 提出 Ir(III)/Ir(V) 共存；然而 Ir(V) 参考化合物常缺失、边位置归属存疑（p.8）。Zhang 用 FT-IR 在 Ir 氧化物上瞬态检出 M─OOH（830 cm⁻¹），但电化学 IrOₓ 的 SERS 无此带，说明稳态 OER 下 M─OOH 并非大量存在（p.8）。作者总结：活性 OER 电极是"运行中剧烈动态重组"的电催化剂，单一技术只能窥其一角，需要多方法联用（p.9）。

3.4 单金属氧化物的活性-稳定性图谱（R0，p.9-11）。电化学氧化金属的活性序（5 mA·cm⁻² 几何电流过电位）Ru>Ir>Rh>Pt>Au；Os 活性最高但 ~95% 电流是腐蚀；稳定性序（Cherevko 扫描流动电解池-ICP-MS，0.1 M H₂SO₄、2 mV·s⁻¹、iR 校正）Pt>Rh>Ir>Au≥Ru——Au 是"既不活又不稳"的反例，说明活性-稳定性并非严格反相关。热制 Ru/Ir 氧化物比电化学氧化物稳定 2–3 个数量级。Ir 氧化物活性-稳定性随煅烧温度此消彼长：低温（250/350 ℃）得 X 射线非晶、富 OH、易还原相，活性高于高温晶态相但稳定性差（350 ℃ 样品因晶态/非晶共存而格外不稳）；Ir 体相氧化物形成始于 0.7–1.1 V_RHE，恰与此电位区间 Ir 开始溶解对应。Pfeifer 发现非晶 IrOₓ 含 Ir(III) 与 O 2p 空穴态（形式上 O¹⁻），O¹⁻ 亲电性强、利于水亲核进攻（酸碱机制）。前驱体影响：氯化物前驱体（Adams 熔融、Pechini 法）易残留 Cl，Ir 醋酸盐/乙酰丙酮盐可避免。RuO₂ 活性存在 ~3–5 nm 粒径最优。表面取向（SrRuO₃：(001)<(110)<(111)，活性与稳定性相反；RuO₂/IrO₂ 的 (100) 比 (110) 活泼）与 Co₃O₄ 原位 XRD 揭示的近表面可逆重构共同支撑"活性相转化需要更低驱动力 → 非晶更活"的解释。

3.5 降铱材料策略（R0，p.11-14）。① 混合氧化物：Ru-Ir 固溶体活性与稳定性介于两单金属之间（在纯 RuO₂ 中加 20% Ir 可把腐蚀速率降到纯 RuO₂ 的 ~4%）；IrNi 系最亮眼——Nong 的 IrOₓ@IrNi 核壳在 ~77 at% Ni 时活性最优（部分 Ni 电化学溶出成壳），Reier 等的 IrNi 薄膜模型催化剂显示 Ni 溶出留下空位、O 被 OH 部分取代（富 OH 表面、弱键合）并可能生成亲电 O¹⁻，Ir 质量归一活性提升约 20 倍。② 阴离子掺杂：F 掺杂 IrO₂ 活性提升 ~19% 且不损稳定性（F⁻ 有效电荷小、减弱氧中间体与表面静电排斥、吸附增强）；含高氧化电位阴离子的掺杂也能从热力学上抑制金属溶出（Binninger）。③ 载体：碳在 PEM 阳极电位下热力学不稳（C→CO₂ 标准电位仅 0.207 V），需导电氧化物：Ti_nO_2n−1（电导 25–1000 S·cm⁻¹ 但 BET 仅数 m²·g⁻¹）、Nb 掺杂 TiO₂ NTO（BET 136 m²·g⁻¹，介孔电导经热处理由 10⁻⁶–10⁻⁵ 提至 0.25 S·cm⁻¹）、Sb/F 掺杂 SnO₂（ATO/FTO，>100 m²·g⁻¹、0.1–7 S·cm⁻¹）、ITO（10⁻³–9.5 S·cm⁻¹），对照 Vulcan 碳 235 m²·g⁻¹、21.6 S·cm⁻¹。ATO 已被验证可承载 Ir 纳米枝晶与 IrOₓ@IrNi；载体金属溶出会损害膜离子电导。

4. 技术难点识别

1. 机理不可判定性（R0，p.3-5、p.8）：Tafel 斜率非机理指纹、DFT 热力学模型不含动力学能垒（Mavros 指出两种不同机理给出相同过电位）、原位物种（Ir(III)/Ir(V)）归属受参考化合物限制——这是该领域最根本的未解难题。

2. 催化剂表面动态性（R0，p.9、p.11）：OER 条件下近表面重构/溶解使单晶"初始结构-活性"关联失真，工况前后必须同一电极表征。

3. 稳定性量化的方法学门槛（R0，p.10）：溶解是酸性 OER 的内在过程（电解液不含该金属离子时"带溶解的 OER"热力学上更优，Binninger，p.11），短期恒流测试会高估稳定性，需 ICP-MS/QCM 溶解监测。

4. 材料可比性差（R0，p.10-11）：制备路径（电化学 vs 热制 vs 非晶、前驱体、煅烧温度）使性能相差悬殊，文献横向比较常失义。

5. 资源约束（R0，p.1、p.9）：Ir/Ru 年产量远低于 Pt、价格稀缺，是 PEM 大规模化的硬约束。

5. 可借鉴点（实验设计直接可用）

1. 建立统一的电极测试协议：固定电解质（0.1–0.5 M H₂SO₄）、扫速（如 2–5 mV·s⁻¹）、iR 校正，同时报告几何面积、ECSA（q\，如 0.4–1.4 V_RHE 循环伏安电荷）与贵金属质量三种归一化电流——确保课题65 数据可与 IrO₂ 文献横向比较（R0，p.9-11 呈现方式）。

2. 稳定性实验做"溶解+电化学"双通道：若可及 ICP-MS/OES 则测运行前后电解液金属离子，否则长时恒流并定期取极化/CV 曲线，以区分"活性位流失 vs 导电网络劣化"（R0，p.10）。

3. 退火/温度序列扫描 + 晶化度表征：按本文"非晶富 OH 高活性 vs 晶态高稳定"框架解释课题样品随微波温度/时间的变化；XRD 无定形度、Raman、XPS O1s 羟基占比可作为晶化度指征（R2）。

4. 参比材料规范化：每次测试带一个商业 IrO₂（或本课题组固定合成批次 IrO₂）作内参，并注明其晶化/制备状态（R0，p.10-11）。

5. 酸性介质与 MnO₂ 的兼容性预实验：先测 MnO₂ 载体单独在 0.5 M H₂SO₄ 中的极化曲线 + 溶出，确定可运行电位/电流窗口；如失稳，可借鉴 Ti 掺杂近表面稳定思路或加强 IrO₂ 包覆完整性（R0，p.12 的 Frydendal 方案 + R2）。

6. 规避碳载体与氯化物污染：若课题做电极浆料/载体，避免碳纸阳极接触实验（碳腐蚀），前驱体优先无 Cl 路线（R0，p.10、p.13）。

6. 延伸思考

1. 从"活性最优"到"活性-稳定性帕累托面"（R2）：本综述反复呈现活性/稳定性此消彼长（温度、晶化度、取向、非晶化），提示课题65 的"低铱 + MnO₂ 载体"应把目标定义为"在指定寿命与指定 Ir 用量下的最小电压"，而非单点 η 最优——这也是 PEM 阳极研究近年转向工况（MEA）评价的原因（与 Yang 篇一致）。

2. 机理认识的十年演进（R1/R2）：2016 年综述尚称异相机理无定论，此后 LOM、氧空位、晶格氧活化等机制经 ¹⁸O 标记 DEMS/原位谱学逐渐被接受（Yang 2025 为代表）。两篇对照可见"综述→前沿实证"的知识更新方式：ρ_RHE、KIE、同位素产物分布等机理判据在 Yang 篇被操作化。

3. 动态表面与"预催化剂"概念（R0，p.9、p.11）：OER 活性相是工况下转化的状态，因此"催化剂结构-性能"必须在原位语境下讨论——这对学生设计 XPS/TEM 取样时机（新鲜 vs OER 后）有直接指导意义。

4. 无贵金属远期与 Mn 的定位（R0，p.12、p.14）：综述认为中期无贵金属 PEM 阳极不可行，Mn 基材料酸性失稳是主因；课题65 将 MnO₂ 定位为"载体 + 可能协同组分"而非活性主体，规避了 Mn 氧化物活性-稳定性双输的陷阱，但仍需溶出数据界定其作为载体的稳定性边界（R2）。

5. 写作与论证借鉴（R2）：综述以"机理-原位证据-材料体系-降载策略"分层递进、大量使用活动序/稳定性序/火山曲线等简洁图谱，可作为学生毕设论文文献综述章节的骨架范本。

• 报告完 · 证据优先（R0/R1/R2 分级）