文献精读报告：Sulfur-Doped IrO₂ Enable Pathway Switch to Lattice Oxygen Mechanism with Enhanced Stability for Low Iridium PEM Water Electrolysis（硫掺杂 IrO₂ 实现析氧路径切换至晶格氧机制并增强稳定性，用于低铱 PEM 电解水）

编制日期：2026年09月09日

元信息：Chenlu Yang（杨晨璐）、Yanping Zhu、Fengru Zhang、Longping Yao、Yihe Chen、Tongchan Lu、Qixuan Li、Jun Li、Guoliang Wang\、Qingqing Cheng\、Hui Yang\（中科院上海高等研究院 SARI；\通讯作者）｜Advanced Materials 2025, 37, 2507560（Wiley-VCH）｜DOI: 10.1002/adma.202507560（PDF p.1）｜精读日期 2026-09-09

证据分级：R0=原文事实（附页码锚点）｜R1=外部背景｜R2=推断

1. 文献速览总结

本文（R0，p.1）回答酸性 OER 领域的核心矛盾：AEM（吸附演化机制，Adsorption Evolution Mechanism）受线性标度关系（scaling relation）限制、本征活性封顶；LOM（晶格氧机制，Lattice Oxygen Mechanism）活性高但晶格氧直接参与反应会降低 M─O 键级、结构易失稳。作者提出"硫替位掺杂"双功能策略：在 IrO₂ 中掺入 S，把路径从 AEM 切换到 LOM，同时用 S 诱导产生的氧非键态（Oxygen Non-bonding State, ONB）作为"电子牺牲剂"保护 Ir─O 骨架（R0，p.1-2）。最优样品 IrO₂/S-450 在 0.5 M H₂SO₄ 中 η₁₀=276 mV，Tafel 斜率 46.5 mV/dec；集成 0.3 mg_Ir·cm⁻² 的 PEM 电解池（Nafion 115，65 ℃）达 1.769 V@2.0 A·cm⁻²，且 1.0 A·cm⁻² 下稳定 1000 h（衰减仅 16.6 µV·h⁻¹），作者称其器件性能已超 2026 年美国 DOE 目标（R0，p.1、p.9）。论文证据链完整：合成与结构（XRD/Raman/HRTEM/EXAFS/XPS）→ 电化学（LSV/Tafel/EIS/原位 Raman/KPFM）→ 机理判定（质子反应级数、KIE、TMAOH 探针、原位 EPR、¹⁸O 标记 DEMS）→ DFT → MEA 全器件验证，是"低铱 PEM 阳极 + LOM 稳定化"设计的代表性工作。

2. 课题关联分析（与课题65 的直接关联）

1. 官方定位与本课题的共性目标（R0 + R2）：该文是课题65 官方文献[2]，同为"低 Ir 用量 + 高耐久酸性 OER 阳极"。材料路线不同——本文为"纯 IrO₂ 本体 S 掺杂纳米颗粒"（改性 Adams 熔融法，硫脲作 S 源兼络合剂，R0，p.2），课题65 为"MnO₂ 载体上负载 IrO₂ 异质结（微波多元醇/乙二醇还原）"——但共同命题是"如何用尽可能少的 Ir 实现 PEM 阳极活性-稳定性兼得"。本文 0.3 mg·cm⁻² 的阳极负载量是可直接对标的数量级（R2）。

2. 参数筛选方法论可直接迁移（R2）：作者用煅烧温度系列 IrO₂/S-x（x=300–500 ℃）找到"火山型"最优值 450 ℃（R0，p.4-5）：300 ℃ 氧化不完全、活性差，500 ℃ 时 Ir─S 断裂（S 氧化为 SO₂/O₂ 逸出）活性回落。这与课题65 要调控的微波温度/时间/前驱体浓度/IrO₂ 负载量思路同构——"做系列样品，把每一个参数点的结构表征（XRD 峰位、XPS 价态、Raman、S 含量）与活性（η₁₀、TOF、质量活性）一一对应，画火山曲线" 是可直接照搬的实验范式（R2）。

3. 评价与归一化体系可复刻（R0，p.4-6）：作者同时报告表观活性（η₁₀）、质量活性（1.53 V vs RHE）、TOF 与 ECSA 归一化电流 j_ECSA，并以"火山顶点"下结论——提示课题65 在 LSV 之外应补质量归一与 ECSA 归一，避免仅凭几何面积电流误判。

4. 稳定性"三件套"量化（R0，p.6）：计时电位长测 + ICP 测 Ir 溶出速率（0.72 vs 9.22 µg·L⁻¹·h⁻¹）+ S-number（Stability number，2.4×10⁶ vs 1.9×10⁵）——S-number 已成为 Ir 基催化剂耐久性通用指标，课题65 的耐久性测试可直接采用（R1：S-number 定义最早见于酸析氧稳定性文献，本刊正文亦以此作图）。

5. 机理判据工具箱（R0，p.6-8）：ρ_RHE（质子反应级数 0.64 vs 0.18）、KIE、TMAOH 选择结合 O¹⁻、原位 EPR 捕 O₂⁻·、¹⁸O DEMS——学生即使不做全部实验，也应掌握这些判据以批判性阅读"LOM 证据"类文献。

6. 预警点（R2）：本材料体系与课题65 差异大（无 MnO₂ 载体、无微波；S 体系涉及 SO₄²⁻/SO₃H⁻ 干扰，作者特地在无离聚物电极 + 0.1 M HClO₄ 中复核 Ir─S 稳定性，R0，p.6）。MnO₂ 在酸性 OER 中自身稳定性是课题65 的关键风险（详见第二篇 Reier 综述 p.12 的 MnO₂ 酸性失稳与 Ti 掺杂稳定策略讨论）。

3. 内容深度解读（含关键数据）

3.1 结构证据：S 确实进入晶格并改变 Ir 局域环境（R0，p.2-4）。硫脲与 IrCl₃ 在 80 ℃ 即生成 Ir─S 络合物（溶液由深棕变不透明黄），依据 HSAB（软硬酸碱）理论，S 的孤对电子与 C═S 双键使其成为软碱配体，与软酸 Ir³⁺ 成稳定共价 Ir─S 键。XRD 显示 350–450 ℃ 样品为金红石 IrO₂（(101) 峰 ~34.7°，JCPDS 15-0870），掺 S 后 (101) 峰向低角度移 ~0.5°——O²⁻（1.30 Å）被大半径 S²⁻（1.84 Å）替换致晶格膨胀；500 ℃ 后峰位复原，证明膨胀可逆。Raman 佐证：E_g 与 B₂g/A₁g 带由 548/716 cm⁻¹ 移至 538/703 cm⁻¹。EXAFS 定量：纯 IrO₂ 的 Ir─O 配位数（CN）5.9（键长 2.00 Å），IrO₂/S-450 降至 CN 4.5（1.99 Å）并出现 Ir─S 信号（2.35 Å，CN 0.8）——即配位不饱和 + 键长缩短的"畸变"结构。O K 边 XAS 在 528.9 eV 出现附加峰（532/535 eV 为 O2p–Ir5d、O2p–Ir4sp 杂化），作者将其归因于 ONB 态产生的空穴。XPS 中 S 2p 分峰为 163.8 eV（Ir─S）与 168.6 eV（S─O）双组分；关键对照实验 IrO₂/S─O（只含 S─O、无 Ir─S 配位）不引起 Ir 结合能变化与晶格膨胀，从而把电子结构调控唯一归因于 Ir─S 配位。文中 HRTEM（SI）给出超小粒径 ~1.15±0.3 nm，STEM 面间距 0.267 nm 略大于 IrO₂ 的 0.258 nm。

3.2 活性与动力学（R0，p.4-6）：IrO₂/S-450 的 η₁₀=276 mV，比自制 IrO₂ 对照低 ~86 mV；TOF@1.53 V 与 j_ECSA 均呈火山型，450 ℃ 居顶。CV 显示 S 样品在 1.194 V 出现 Ir⁴⁺/Ir⁵⁺ 氧化还原峰（纯 IrO₂ 无此峰），且 Ir⁵⁺ 经 2000 圈仍稳定——S 促进了高活性高价 Ir 物种的形成。原位 EIS（Bode 图）与 550 cm⁻¹ Ir─O 伸缩峰随电位红移表明活性位氧化与电子转移加快；KPFM 测得功函数 5.03（S）vs 5.19 eV（IrO₂），低功函数利于电子传输。Tafel 46.52 mV/dec 显著低于对照。

3.3 稳定性（R0，p.6）：360 h @10 mA·cm⁻² 稳定；Ir 溶出速率 0.72 µg·L⁻¹·h⁻¹（对照 9.22），S-number 约高 13 倍；测试后 Ir─S 键（163.8 eV）仍完好（在 0.1 M HClO₄ 无离聚物电极上复核），总 S 由 1.26 at% 微降至 1.03 at%，损失主要来自 S─O 组分溶解，Ir─S 组分绝对量基本不变（0.252%→0.257%）；XRD/Raman/XANES 显示 Ir─O 配位在 OER 前后不变——ONB 被论证为保护 Ir─O 键级的关键。

3.4 MEA 全器件（R0，p.6-7）：0.3 mg_Ir·cm⁻² 阳极 + Nafion 115：2.0 A·cm⁻² 时电池电压 1.769 V，分别比 IrO₂-1.0、IrO₂-0.3 低 57、190 mV；换 Gore 80 µm 膜可降至 1.690 V。1.7 V 下质量活性 20.0 A·mg_Ir⁻¹（为两对照的 ~4.2×、3.5×）；LHV 能量效率 76/74/71%（1.0/1.5/2.0 A·cm⁻²）。1000 h @1.0 A·cm⁻² 衰减率 16.6 µV·h⁻¹，催化层结构保持完好而对照 IrO₂ 结构坍塌。

3.5 机理判定（R0，p.6-9）：① 质子反应级数 ρ_RHE=0.64（IrO₂ 仅 0.18）→ 强 pH 依赖的 LOM 特征；② KIE 更大；③ TMAOH 选择性络合 LOM 的带负电 O¹⁻ 中间体，使活性大幅下降（IrO₂ 无响应，提示其走 OOH 的 AEM）；④ 原位 EPR 捕到 DMPO–O₂ 加合物（O₂⁻· 自由基，源于晶格 O²⁻→O¹⁻ 氧化），IrO₂ 信号极弱；⑤ ¹⁸O 标记 DEMS：IrO₂/S-450 产物中 ¹⁶O¹⁸O（m/z=34）占 38%，且无 ¹⁸O¹⁸O（m/z=36）→ 排除相邻晶格氧偶联，判定为单中心 LOM；IrO₂ 产物 ³⁴O₂ 仅 0.38%（折合 ¹⁸O 0.19%≈水体自然丰度 0.2%）→ 纯 AEM。甲醇氧化实验显示 S 样品 OH 吸附弱、利于 LOM 中 OH 脱附。Arrhenius 表观活化能出现交叉：低过电位（η<280 mV）时 IrO₂ 更低（AEM 中 OOH 生成容易），高过电位时 IrO₂/S-450 反超更低——与 DFT 预测吻合。

3.6 DFT（R0，p.9）：AEM 路径 ΔG：IrO₂/S-450 1.807 eV 略高于 IrO₂ 的 1.782 eV（OOH 被抑制）；LOM 路径 ΔG：1.618 eV（IrO₂ 高达 3.386 eV，降 1.768 eV），且低于自身 AEM 能垒 → LOM 在动力学上占优。电子结构根源：Ir 5d 带心由 −2.16 移至 −2.29 eV（XPS 价带谱证实），O 2p 带心由 −3.842 上移至 −3.755 eV，E_d−E_p 能隙 1.684→1.359 eV（Ir─O 共价增强）；费米能级以上出现大量空的 ONB 态，作为电子牺牲剂把电荷转移从 Ir─O 键断裂"分流"到高能 ONB 态，从而保住了金属-氧骨架。

4. 技术难点识别

1. LOM 活性-稳定性死结（R0，p.1-2）：LOM 天然伴随晶格氧氧化与 M─O 键级下降；在单组分简单氧化物（刚性晶格、缺少多组分协同）中同时"造 ONB + 切 LOM"此前极少成功，作者把钙钛矿/尖晶石体系才易形成的 ONB 工程移植到 IrO₂ 是主要难点。

2. 合成窗口窄（R0，p.2、p.4）：S 须以 Ir─S（而非 S─O）形式存在且量低（总 S 仅 ~1.26 at%，Ir─S 绝对量 ~0.25 at%）；煅烧温度稍高（500 ℃）即氧化流失，稍低（300 ℃）又氧化不完全——温度精确性要求高，放大难度大。

3. 机理证据的实验门槛高（R0，p.7-8）：¹⁸O 标记 DEMS 需先在 H₂¹⁸O 电解液中恒电位预处理再切换介质，须处理水体 ¹⁸O 自然丰度（~0.2%）与同位素信号串扰；原位 EPR 用 DMPO 捕获剂有自由基寿命/浓度限制；TMAOH 探针可能同时影响离子环境，需对照排除。

4. 全器件耐久验证成本高（R0，p.6-7）：1000 h MEA 测试 + 前后催化层/电子结构表征（SEM、XPS、XANES）资源投入大。

5. 正文数据自洽性瑕疵（R2）：摘要/正文（p.1、p.6）写 1.769 V@2.0 A·cm⁻²，而结论段（p.9）写 1.787 V——数值不一致，阅读与引用时需以摘要与 Figure 2g 为准（提示学生读论文要交叉核对正文与图/摘要）。

5. 可借鉴点（实验设计直接可用）

1. 控制样矩阵：设"无活性基团对照"（本文 IrO₂/S─O：只有 S─O 无 Ir─S），用于把效应唯一归因于目标结构单元——课题65 应做 MnO₂ 载体、纯 IrO₂、IrO₂/MnO₂ 及机械混合样品的四组对照（R2）。

2. 系列样品 + 结构-活性对应表：每个温度/时间点的样品同批做 XRD 峰位、XPS 结合能/组分、Raman 位移、含量（EDS/XPS）与活性、TOF、Tafel 的"体检表"，火山型找最优——直接套用到微波温度/时间/前驱体浓度/负载量筛选（R2）。

3. 稳定性量化三件套：恒定电流（或恒压）长测 + ICP-OES 溶出速率 + S-number；若课题组无 ICP，至少报告电压衰减率并做测试后 XPS/XRD 结构复核（R2）。

4. 排除电解质/离聚物干扰的验证：作者在无离聚物电极 + 0.1 M HClO₄ 中复核关键化学态——若课题涉及硫酸盐体系或含 S 前驱体，此策略值得沿用（R2）。

5. MEA 对比矩阵写法：同一催化剂做 0.3 与 1.0 mg·cm⁻² 两档负载、以"等电压质量活性 + 衰减率"对比，直观展示低铱优势（R0，p.6-7 数据呈现方式）。

6. 原位 CV 追踪高价 Ir：用 Ir⁴⁺/Ir⁵⁺ 氧化还原峰的出现与循环稳定性作为"活性位动态"的表征习惯（R0，p.5）。

6. 延伸思考

1. 与 Reier 综述（第二篇）的呼应（R1/R2）：Reier 2017 指出"非晶化提升活性但牺牲稳定性"，并预言需要理解结构与表面动态重构才能设计兼得材料；本文的 ONB"电子牺牲剂"正是用电子结构设计把 LOM 稳定性问题"解耦"出来的一次回答——Yang 论文参考列表 [2c] 即引用了 Reier 综述（R0，Yang p.10），两条文献构成"背景-前沿"对读链条。

2. 对课题65 的材料启发（R2）：硫脲类含 S 前驱体若引入乙二醇/微波多元醇体系，可能在 MnO₂–IrO₂ 界面形成类似 Ir─S 的电子调控；但需警惕 S 在酸性电解液中氧化成 SO₄²⁻ 带来的阴离子污染与 MnO₂ 酸性溶出（Mn²⁺ 会污染 PEM 膜），建议先做 MnO₂ 载体自身在 0.5 M H₂SO₄ 中的稳定性预实验。

3. 活性位观点的演进（R2）：Ir⁵⁺ 高价物种、表面动态氧化（原位 Raman 红移、功函数下降）提示 OER 活性位是"工况下重构"的状态而非静态晶面——这与 Reier 综述强调的"催化剂在 OER 条件下发生动态重组"一脉相承，学生做 XPS 时应报告 OER 前后的价态演化而非只看新鲜样品。

4. 评价体系对齐（R1）：DOE 2026 低铱阳极目标与"质量活性、衰减率 µV·h⁻¹、S-number"已构成该领域通行比较语言，课题65 的耐久数据应尽量以这三种指标呈现以便横向比较。

• 报告完 · 证据优先（R0/R1/R2 分级）